干变电磁线车间高速铜扁线连续挤压生产线技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

高速铜扁线连续挤压生产线是干变电磁线车间实现铜扁线高效成型的关键设备，其核心功能是通过连续挤压工艺将无氧铜杆坯料直接加工为满足干式变压器、新能源汽车电机等高端电磁元件需求的铜扁线成品。相较于传统“上引—轧扁—拉拔—退火”的多工序加工模式，该生产线具有显著技术优势：工艺流程从4-5道工序缩减为1道，材料利用率从传统工艺的85%提升至95%以上；生产周期缩短70%，支持“小批量、多品种、当天交货”的柔性生产模式；产品尺寸精度可达±0.01mm，同批产品一致性偏差≤0.1%，导电率保持≥98%IACS，表面光洁度Ra≤0.8μm，有效降低后续线圈绕制时的绝缘层损伤风险。

该设备主要应用于以下场景：干式变压器低压线圈用铜扁线（截面5-6400mm²，宽高比1:1至8:1）、新能源汽车驱动电机扁线（如8mm×3mm、10mm×4mm规格）、特种电抗器用异形铜排（如带圆角的矩形截面）。在干式变压器生产中，其加工的铜扁线可直接满足F级或H级绝缘等级要求，线圈局部放电量＜5pC；在新能源汽车领域，通过优化模具设计可实现宽高比5:1以上的扁线加工，满足电机高效散热需求。

1.2 主要技术参数与性能指标

| 参数类别 | 具体指标 | CCE-250型 | CCE-300型 | CCE-630型 | TLJ300A型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机核心参数 | 挤压轮直径（mm） | 250 | 300 | 630 | 300 |
|  | 挤压轮转速（r/min） | 8-20 | 10-25 | 5-15 | 11.5（典型值） |
|  | 主电机功率（kW） | 37 | 45 | 110 | 45 |
|  | 最大挤压力（kN） | 1200 | 1800 | 5000 | 1800 |
| 产品规格范围 | 扁线宽度（mm） | 14-80 | 14-120 | 50-320 | 14-100 |
|  | 扁线厚度（mm） | 2-15 | 2-20 | 5-50 | 2-18 |
|  | 截面面积（mm²） | 5-50 | 10-200 | 250-6400 | 10-180 |
| 工艺性能指标 | 生产率（kg/h） | 160 | 480 | 2000 | 450 |
|  | 尺寸精度（mm） | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.008 |
|  | 材料利用率（%） | ≥95 | ≥95 | ≥92 | ≥96 |
|  | 腔体温度（℃） | 460-480 | 460-480 | 450-470 | 465±5 |
| 设备组件性能 | 模具寿命（吨/副） | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥85 |
|  | 收卷张力波动（%） | ≤±2 | ≤±2 | ≤±3 | ≤±1.5 |
|  | 冷却系统水温（℃） | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤55 |

注：数据综合自CCE系列连续挤压机技术手册及TLJ300A生产线使用说明书，实际参数因配置不同略有差异。

1.3 设备型号与规格说明

高速铜扁线连续挤压生产线的型号命名通常包含“机型代号-挤压轮直径-特性标识”三部分，其中挤压轮直径是核心参数，直接决定生产能力和产品规格范围。以行业主流的CCE系列为例，“CCE”代表连续挤压机（Continuous Extrusion Equipment），后续数字为挤压轮直径（mm），如CCE-300型即挤压轮直径300mm的连续挤压机；部分型号后缀字母表示特性，如“CCE-300A”中“A”代表具备自动换模功能。

型号选择依据主要包括产品规格、产能需求及精度要求：

- 小规格精密扁线（截面5-50mm²，如8mm×3mm）：优先选择CCE-250型或TLJ300A型，其挤压轮直径小、转速调节精细，适合宽高比1:1至5:1的产品，尺寸精度可达±0.008mm，满足干式变压器小型线圈需求；

- 中规格通用扁线（截面10-200mm²，如15mm×5mm）：CCE-300型为性价比之选，生产率480kg/h，可兼顾效率与精度，适用于批量生产10kV干式变压器线圈；

- 大规格铜排（截面250-6400mm²，如30mm×100mm）：需选用CCE-630型，其大直径挤压轮（630mm）提供充足驱动力，可生产宽高比1:1至8:1的大型扁线，主要用于风电、核电等特种变压器。

不同型号的核心差异体现在驱动功率、模具更换效率及自动化程度：CCE-630型采用双电机驱动，支持模具快速更换（换模时间≤30分钟）；TLJ300A型集成在线涡流探伤与激光测径，自动化程度达95%，单班仅需2名操作人员。

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

2.1.1 连续挤压机

连续挤压机是生产线的核心成型设备，由挤压轮组件、挤压靴、模具系统及驱动单元构成，通过“旋转摩擦-动态型腔-高压成型”机制实现铜扁线连续加工。

挤压轮组件：直径250-630mm，轮缘开有矩形沟槽（宽度比坯料直径大0.5mm，深度12-18mm），材质为5CrNiMo热作模具钢（表面淬火HRC58-62），内置螺旋式水冷流道（冷却水量15-25m³/h）。轮槽表面采用网纹滚花处理（纹路深度0.1-0.2mm），以增强与铜杆的摩擦力，避免打滑。安装时需保证轮轴与减速器输出轴同轴度误差≤0.02mm，轴向窜动≤0.01mm。

挤压靴：固定于挤压轮外侧，与轮槽形成包角90°的“弓形挤压型腔”，相当于动态挤压筒。靴体采用ZG35CrMo合金铸铁，内衬硬质合金耐磨板（厚度10mm），工作表面与挤压轮的间隙需精确控制在0.1-0.3mm（通过垫片调整）。间隙过大会导致金属溢出（损失率＞5%），过小则引发“咬边”缺陷（产品侧边出现毛刺）。

模具系统：由模座、成型模及导向套组成，成型模采用钨钼合金或粉末高速钢（如ASP-60），模孔精度±0.01mm，工作带长度为产品厚度的3-5倍（如3mm厚扁线工作带长10mm）。模具通过锥面定位与模座配合（同轴度误差≤0.01mm），并用液压螺母锁紧（预紧力32MPa），更换时通过专用吊具实现快速拆装（换模时间≤20分钟）。

驱动单元：采用Z4系列直流电机或永磁同步伺服电机（如45kW电机额定转速1500r/min），经行星齿轮减速器（减速比5:1-10:1）驱动挤压轮旋转。减速器输出轴通过弹性联轴器与挤压轮连接，传递扭矩≥2000N·m，传动效率≥95%。

2.1.2 液压与润滑系统

液压系统为挤压靴开合、模具锁紧及压实轮加压提供动力，润滑系统则保障运动部件的低摩擦运行，两者共同维持设备稳定。

液压系统：由液压站（油箱容积200-500L）、增压器、比例阀及执行元件组成。主液压泵为轴向柱塞泵（工作压力6-8MPa，流量40-80L/min），通过比例压力阀控制挤压靴压紧力（可调范围5-20kN）；增压器（最高输出压力32MPa）用于液压螺母锁紧，确保模具与型腔密封。系统采用L-HM46抗磨液压油，清洁度要求NAS 8级，首次使用3个月需更换，之后每6个月更换一次。

润滑系统：分为稀油润滑（主轴轴承）和油脂润滑（压实轮轴承）。稀油润滑采用齿轮泵强制供油（压力0.3-0.5MPa），润滑油为ISO VG46液压油，流量5-8L/min，润滑点包括挤压轮轴套、减速器轴承等；油脂润滑通过手动黄油枪定期加注锂基润滑脂（NLGI 2级），每班次对压实轮轴承加注一次（每次0.5kg）。

2.2 辅助工艺单元

2.2.1 坯料处理单元

坯料处理单元负责铜杆的放线、矫直与表面清洁，确保进入挤压机的坯料质量稳定。

放线盘：采用液压胀紧式结构，可承载Φ8mm或Φ12.5mm的上引无氧铜杆（重量≤500kg），盘径630-800mm。放线张力通过磁粉制动器控制（阻尼力0-100N可调），避免铜杆因张力波动产生弯曲（直线度误差≤0.5mm/m）。

矫直剪断装置：包含5-7组矫直轮（上下交错排列），通过调节轮间距消除铜杆弯曲（矫直后直线度≤0.3mm/m）；剪断机构为气动液压式，当出现断料或故障时可在0.5秒内切断坯料，防止设备空转损伤。

表面清洁机构：由两组尼龙刷辊（转速300r/min）和热风干燥装置组成，刷辊间距根据铜杆直径调整（间隙比杆径小0.2mm），可去除表面氧化皮（厚度≤5μm）及油污，干燥温度80-100℃，确保坯料表面光洁度Ra≤1.6μm。

2.2.2 冷却与防氧化系统

冷却与防氧化系统用于挤压后高温扁线的快速降温及表面保护，避免氧化变色和晶粒粗大。

三段式冷却水槽：总长3-5m，分为“急冷段-缓冷段-终冷段”。急冷段水温控制在25-30℃（流量15-20m³/h），将扁线从600℃以上快速冷却至200℃以下；缓冷段水温40-50℃（流量10m³/h），减少内应力；终冷段水温≤55℃（流量8m³/h），确保扁线出槽温度≤50℃。水槽内添加3-8%酒精溶液（纯度≥95%），酒精挥发形成保护膜，防氧化效果较纯水冷却提升40%。

气刀吹干装置：位于冷却水槽出口，由两组高压气流喷嘴（压力0.4-0.6MPa）组成，气流方向与扁线成30°角，可快速吹除表面水珠（残留水分≤0.5g/m），避免后续收卷时生锈。

2.2.3 在线处理与收卷单元

在线处理与收卷单元实现扁线的质量检测、表面防护及规整收卷，确保成品符合交付标准。

在线检测装置：包含激光轮廓仪（检测截面尺寸，分辨率0.5μm）和涡流探伤仪（检测表面缺陷，灵敏度0.1mm深×1mm长）。激光轮廓仪每200ms采集一次数据，当尺寸偏差超过±0.02mm时触发报警；涡流探伤仪检测频率1MHz，缺陷信号经PLC判断后驱动剔除机构（响应时间≤0.3秒）。

涂油装置：采用浸涂式结构，防锈油（粘度46mm²/s，25℃）通过海绵辊均匀涂抹于扁线表面（涂层厚度3-5μm），涂油量0.5-1g/m，确保存放6个月无锈蚀。

摆臂式收排线机：收卷盘直径800-1200mm，排线节距通过伺服电机（台达ASD-A2系列）控制（可调范围1-10mm），收卷张力由磁粉制动器闭环调节（设定值300-800N，波动≤±2%）。收卷完成后自动进行盘底、盘边整理，确保卷径偏差≤5mm，无叠层、乱线现象。

2.3 控制系统架构

生产线控制系统采用“三层架构”设计，实现全流程自动化控制与精准调节。

设备控制层：以西门子S7-200 SMART PLC（或三菱FX5U）为核心，集成数字量I/O模块（输入输出点数≥128点）、模拟量模块（8路输入/4路输出）及运动控制模块。PLC负责逻辑控制（如压实轮加压、模具润滑）、参数采集（温度、压力）及故障诊断，扫描周期≤10ms，输入输出采用光电隔离（隔离电压≥2500V AC）。

过程监控层：包含10.4英寸触摸屏（威纶通MT8103IP）和工控机（研华IPC-610）。触摸屏实时显示生产参数（转速、温度、产量）及报警信息（如“E05：张力超限”），支持手动参数修改；工控机运行组态软件（WinCC或Intouch），可存储3个月的生产数据（如每卷产品的尺寸、缺陷数量），并生成日报表、月报表。

检测执行层：由各类传感器与执行元件组成。传感器包括：压力传感器（安装于液压系统，量程0-50MPa，精度±0.2%FS）、红外测温仪（检测腔体温度，精度±1℃）、拉压力传感器（收卷张力，量程0-1000N）；执行元件包括：伺服电机（挤压轮驱动、排线驱动）、比例阀（液压压力控制）、电磁阀（气缸动作）等。

各层级通过Profinet总线通讯（传输速率100Mbps），数据更新周期≤100ms，确保控制指令与反馈信号的实时性。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

3.1.1 核心部件协同机制

连续挤压的核心在于“摩擦驱动-动态型腔-高压成型”的协同作用，实现铜杆坯料的连续塑性变形。

挤压轮与压实轮的送料机制：挤压轮由主电机驱动旋转（转速10-25r/min），轮槽内铜杆在摩擦力作用下随轮槽运动；压实轮（压力5-20kN）将铜杆压紧于轮槽，增大摩擦力并消除间隙，确保坯料持续被咬入。当铜杆直径8mm时，压实轮压下量通常设为0.6-0.8mm（约杆径的7-10%），压下量过小易打滑，过大则导致坯料两端翘起卡死。

型腔金属流动与变形：铜杆进入挤压轮槽后，被槽封块与挤压轮包围形成封闭型腔（截面尺寸略大于坯料）。随着挤压轮旋转，金属受摩擦力和堵头阻挡被迫向模具方向流动，经历“孔型轧制（轮槽内初步变形）→摩擦剪切（型腔入口处）→镦粗（堵头前）→挤出（模具成型）”四个阶段。此过程中，摩擦热使坯料温度升至460-480℃（无需外部加热），金属塑性显著提升；型腔三向压应力（峰值1000-1200MPa）消除内部气孔，使成品致密度达8.9g/cm³±0.05。

模具成型与尺寸控制：模具模孔决定扁线截面形状，工作带长度（L）与产品厚度（t）的比值（L/t=3-5）是关键参数。工作带过短易导致尺寸不稳定，过长则增加流动阻力（挤压力上升15%）。模具入口处设计0.5-1mm圆角，降低金属流动死区，减少表面裂纹风险。

3.1.2 动力传递路径

生产线的动力传递从主电机开始，经多级减速后驱动挤压轮旋转，同时通过辅助电机实现压实轮、收卷机等部件的协同运动。

主传动链：主电机（45kW，1500r/min）→弹性联轴器→行星齿轮减速器（减速比8:1）→输出轴（转速187.5r/min）→万向联轴器→挤压轮轴（转速187.5r/min，经皮带轮二次减速至11.5r/min）。传动过程中，扭矩通过键连接传递，轴承支撑采用调心滚子轴承（径向游隙0.1-0.15mm），确保重载下的平稳运行。

辅助传动链：压实轮由伺服电机（1.5kW）驱动，经蜗轮蜗杆减速器（减速比20:1）输出扭矩≥100N·m，实现压力与位置的精确调节；收卷机由力矩电机（5.5kW）驱动，通过磁粉离合器实现恒张力控制，线速度与挤压速度保持同步（速差≤0.5%）。

3.2 控制原理

3.2.1 控制系统工作流程

生产线控制系统以“参数设定-实时监测-闭环调节”为核心流程，通过PLC与传感器的协同实现工艺参数的精准控制。

参数设定阶段：操作人员通过HMI输入产品规格（如10mm×3mm扁线），系统自动调用预存工艺配方，包含挤压轮转速（11.5r/min）、压实轮压力（12kN）、腔体温度（465℃）、冷却水温（28℃）等参数。如需调整，可手动修改并保存为新配方（支持32组配方存储）。

实时监测阶段：PLC通过模拟量模块采集传感器信号：压力传感器（液压系统压力7MPa）、红外测温仪（腔体温度463℃）、激光轮廓仪（扁线宽度10.005mm、厚度2.998mm）、张力传感器（收卷张力500N）。信号经A/D转换（精度16位）后存入数据寄存器，刷新周期100ms。

闭环调节阶段：PLC根据设定值与实际值的偏差，通过控制算法输出调节指令。例如：当腔体温度低于465℃时，PLC增加挤压轮转速（每降低5℃提升0.5r/min），通过增大摩擦热补偿温度；当扁线厚度偏差+0.02mm时，PLC控制模具微调机构（伺服电机驱动，分辨率0.001mm），使模具向挤压轮方向移动0.01mm，修正尺寸。调节完成后，系统将实际参数反馈至HMI显示，形成闭环控制。

3.2.2 传感器与闭环控制

传感器是闭环控制的“眼睛”，通过实时反馈关键参数，确保生产过程稳定。

压力闭环控制：挤压靴压紧力通过压力传感器（量程0-30MPa）监测，当实际压力偏离设定值（如目标7MPa，实际6.5MPa）时，PLC调节比例压力阀电流（0-20mA），增大液压泵输出流量，使压力回升至设定值，调节时间≤1秒，超调量≤5%。

温度模糊控制：腔体温度采用模糊PID复合控制，模糊控制器处理温度误差（E）和误差变化率（EC）的非线性特性，PID控制器负责精确调节。当挤压轮转速从10r/min升至12r/min时，摩擦热增加导致温度上升，模糊控制器输出“负大”调节量，PID控制器快速降低转速，将温度波动控制在±5℃内，较传统PID控制超调量降低60%。

张力PID控制：收卷张力通过拉压力传感器（量程0-1000N）监测，PID控制器以张力偏差为输入，调节磁粉制动器电流（0-2A）。当张力设定值500N，实际值480N时，PID输出增大电流0.1A，提升制动力矩，使张力恢复至设定值，调节时间≤0.8秒，稳态误差≤±10N。

四、操作与参数设置

4.1 开机准备与调试

4.1.1 产前检查与准备

开机前需完成设备状态、坯料质量及安全防护的全面检查，确保生产顺利进行。

设备状态检查：

- 润滑系统：液压油位≥油箱2/3，润滑油路无泄漏，压力表指示0.3-0.5MPa；

- 模具系统：模具安装牢固（液压螺母压力32MPa），模孔与挤压轮槽对中（同轴度误差≤0.02mm）；

- 冷却系统：水箱水位≥2/3，酒精浓度3-5%（用折射仪检测），水泵运行正常（流量15m³/h）；

- 电气系统：急停按钮复位，控制柜指示灯正常（电源灯亮、故障灯灭），HMI通讯正常。

坯料质量检查：

- 铜杆直径：用千分尺在3个不同位置测量，直径偏差≤±0.1mm（如Φ12.5mm杆料实测12.45-12.55mm）；

- 表面质量：目视检查无氧化皮（局部氧化面积≤5%）、无裂纹、无油污，用酒精棉擦拭后无黑痕；

- 直线度：将铜杆置于平台上，弯曲度≤0.5mm/m，否则需重新矫直。

安全防护确认：

- 防护罩全部闭合，联锁开关正常（打开防护罩时设备无法启动）；

- 消防器材（2kg二氧化碳灭火器）置于设备5m范围内，压力正常；

- 操作区域地面无油污、积水，通道宽度≥1.2m。

4.1.2 手动调试与试运行

手动调试用于验证各部件功能正常，确保自动运行时无卡滞或异常。

单部件点动调试：

- 挤压轮点动：在HMI“手动”界面点击“挤压轮点动”，设定点动速度5%（0.575r/min），观察旋转方向（顺时针）及有无异响，确认轴承温升≤40K（环境温度30℃时≤70℃）；

- 压实轮调试：点击“压实轮前进”，使压下量达到0.6mm（Φ12.5mm杆料），检查压力传感器显示值（12kN），手动旋转压实轮确认无卡滞；

- 收卷机调试：点击“收卷点动”，设定张力300N，观察排线机构是否均匀移动，张力波动≤±5N。

联动试运行：

- 启动坯料处理单元，铜杆经矫直、清洁后送至挤压轮入口，手动将线头引入轮槽；

- 设定挤压轮转速30%（3.45r/min），启动“单次循环”模式，运行10米后停机，检查扁线尺寸（宽度10.00±0.01mm）、表面质量（无划痕、无氧化）及收卷规整度。

4.2 关键参数设置方法与示例

关键工艺参数的设置直接影响产品质量，需根据产品规格与材料特性动态调整。

挤压轮转速：转速决定摩擦热与生产率，小规格扁线（如8mm×3mm）取12r/min（生产率350kg/h），大规格扁线（如30mm×10mm）取8r/min（生产率500kg/h）。设置方法：HMI“参数设置→主机参数→挤压轮转速”，输入数值后按“确认”，系统自动同步收卷速度。

压实轮压力：压力与铜杆直径成正比，Φ8mm杆料设8kN，Φ12.5mm杆料设15kN。设置路径：HMI“参数设置→辅助参数→压实轮压力”，通过滑块调节或直接输入数值，压力传感器实时反馈实际值。

腔体温度：通过挤压轮转速间接控制，460-480℃为最佳区间。当生产宽高比＞5:1的扁线时（如5mm×30mm），温度宜取上限（480℃），增强金属流动性；生产薄壁扁线（如2mm×15mm）时取下限（460℃），避免变形过大。

冷却水温：急冷段水温25-30℃，通过温控阀调节（开度30-50%）。夏季环境温度高时，可开启冷却塔风扇（水温控制≤28℃），冬季可关闭风扇（水温≥25℃）。

示例：生产10mm×3mm规格扁线（材质T2无氧铜）的参数设置如下表：

| 参数名称 | 设定值 | 调节依据 |
| --- | --- | --- |
| 挤压轮转速 | 11.5r/min | 平衡生产率与温度（465℃） |
| 压实轮压力 | 12kN | Φ12.5mm杆料，压下量0.6mm |
| 收卷张力 | 500N | 避免拉伸变形（延伸率≤1%） |
| 冷却水温（急冷段） | 28℃ | 快速通过600-200℃脆性区 |
| 酒精浓度 | 5% | 防氧化同时控制成本 |

4.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI是生产线操作的核心平台，界面设计遵循“功能分区、操作直观”原则，主要包含以下模块：

主界面：顶部为状态显示区（运行模式、当前产量、报警代码），中部为实时曲线区（腔体温度、挤压力、张力曲线，X轴10分钟/格），底部为快捷功能键（自动运行、手动操作、参数设置、故障查询）。

参数设置界面：左侧为参数分类树（主机参数、辅助参数、冷却参数），右侧为参数输入框与单位。例如“主机参数”包含挤压轮转速（r/min）、转向（正/反转）、过载保护值（120%），输入后需点击“保存”生效。

故障查询界面：按“报警时间”或“报警代码”查询历史故障，点击具体故障（如“E08：模具温度过高”）显示详细信息：原因（冷却水温＞35℃）、处理建议（清理冷却水路、降低挤压轮转速）、处理记录（可填写处理人及结果）。

趋势图界面：可查看关键参数的历史曲线（支持24小时/7天/30天数据），如腔体温度曲线显示近8小时波动范围463-467℃，判断系统稳定性；尺寸偏差曲线显示扁线厚度最大偏差+0.015mm，评估模具磨损状态。

五、常见故障分析与排除

5.1 机械系统故障

5.1.1 挤压轮与压实轮故障

故障现象1：挤压轮异响，轴承温升超过60K（环境温度30℃时≥90℃）

成因：轴承润滑不良（油脂干涸或杂质混入）、轮轴与轴承配合间隙过大（＞0.2mm）、轮槽内金属碎屑卡滞。

诊断方法：停机后手动盘动挤压轮，感觉阻力是否均匀；拆卸轴承端盖，检查润滑脂状态（正常为淡黄色均匀膏体，发黑或结块为异常）；用塞尺测量轮轴与轴承内圈间隙。

维修对策：清洗轴承并加注锂基润滑脂（NLGI 2级，填充量轴承空间的1/2）；更换轴承（型号22220CC/W33），确保配合间隙0.05-0.1mm；用专用工具清理轮槽内碎屑，检查轮槽表面磨损（深度＞0.3mm时需修磨）。

故障现象2：压实轮打滑，坯料无法咬入

成因：压下量不足（＜0.5mm）、轮槽表面磨损（粗糙度Ra＞3.2μm）、铜杆表面油污。

诊断方法：测量压实轮压下量（Φ12.5mm杆料应≥0.6mm）；目视检查轮槽表面是否光滑，用手触摸有无打滑感；擦拭铜杆表面，观察是否有油污残留。

维修对策：调整压实轮位置，增大压下量至0.8mm；用砂纸（80目）修磨轮槽表面，恢复粗糙度Ra1.6μm；更换表面清洁机构的尼龙刷辊，增强去污能力。

5.1.2 成形缺陷（坯料拱起、填不满）

故障现象1：坯料拱起，产品表面出现折叠

成因：堵头高度过高（＞轮槽深度1.2倍）、挤压比过小（＜10）、金属流动不均匀（模具入口圆角过小）。

诊断方法：停机后拆卸腔体，观察堵头是否变形；计算挤压比（坯料截面/产品截面，应≥12）；检查模具入口圆角（应≥0.5mm）。

维修对策：更换堵头，降低高度至轮槽深度的1.1倍；调整坯料直径（如Φ12.5mm换为Φ15mm），增大挤压比至15；修磨模具入口圆角至0.8mm，降低流动阻力。

故障现象2：产品局部填不满（如扁线边角缺料）

成因：模具工作带长度不均匀（中间短于边部）、腔体温度过低（＜450℃）、铜杆与轮槽贴合不紧密（打滑）。

诊断方法：测量模具工作带长度（中间与边部偏差应≤0.1mm）；查看HMI腔体温度曲线（是否低于450℃）；检查轮槽内铜杆表面是否有打滑痕迹（发亮条纹）。

维修对策：修磨模具工作带，确保全长偏差≤0.05mm；提升挤压轮转速0.5r/min，升高腔体温度至465℃；增大压实轮压力2kN，确保铜杆与轮槽紧密贴合。

5.2 液压系统故障

5.2.1 液压螺母压力异常

故障现象1：液压螺母压力无法达到32MPa，保压10分钟后下降＞2MPa

成因：密封圈老化（丁腈橡胶硬度＜65 Shore A）、液压管路接头泄漏、增压器活塞磨损（间隙＞0.1mm）。

诊断方法：拆卸液压螺母，检查密封圈是否有裂纹或压痕；涂抹肥皂水于管路接头，观察是否冒泡；测量增压器活塞与缸筒间隙（用塞尺）。

维修对策：更换密封圈（材质丁腈橡胶，硬度70±5 Shore A），安装时涂抹液压油润滑；紧固接头（扭矩25N·m），必要时更换锥面密封接头；更换增压器活塞（镀铬层厚度≥0.05mm），确保间隙≤0.05mm。

故障现象2：液压螺母压力超过35MPa，挤压轮运转时有异响

成因：压力传感器校准偏差（显示值低于实际值）、比例压力阀卡滞（阀芯无法回位）、系统溢流阀失效。

诊断方法：用标准压力表（精度0.4级）检测实际压力，与传感器显示值对比（偏差应≤±0.5MPa）；断电后手动推动比例阀阀芯，检查是否卡滞；测试溢流阀，设定压力32MPa时应能溢流。

维修对策：重新校准压力传感器（用50MPa标准泵，多点校准）；拆卸比例阀，清洗阀芯（用煤油）并更换磨损弹簧；更换溢流阀（设定压力32MPa，开启压力偏差≤±1MPa）。

5.2.2 压紧缸压力波动

故障现象：压紧缸压力在6-8MPa间剧烈波动，导致扁线尺寸偏差±0.03mm

成因：液压油污染（清洁度低于NAS 8级）、滤油器堵塞（过滤精度10μm滤芯堵塞）、比例阀阀芯磨损（间隙＞0.01mm）。

诊断方法：取液压油样，用颗粒计数器检测清洁度（NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL）；拆卸滤油器，观察滤芯表面是否有金属屑或胶质；测量比例阀阀芯与阀套间隙（允许≤0.008mm）。

维修对策：更换液压油（L-HM46，过滤精度3μm），清洗油箱（用绸布擦拭，禁止棉纱）；更换滤油器滤芯（型号PALL HC8314FKS39H），之后每2周清洗一次；研磨比例阀阀芯（或更换新阀），确保间隙≤0.008mm。

5.3 控制系统故障

5.3.1 PLC与传感器故障

故障现象1：PLC与HMI通讯中断，界面无数据显示

成因：Profinet网线接触不良（水晶头氧化）、交换机故障（电源或端口损坏）、PLC通讯模块故障。

诊断方法：检查网线水晶头是否氧化（用酒精棉擦拭），测试通断（用网线测试仪）；更换交换机电源（DC24V，1A），观察指示灯是否正常；更换PLC通讯模块（如西门子SM1278），测试通讯。

维修对策：重新压接水晶头（采用T568B标准），网线用金属屏蔽层并接地（接地电阻≤1Ω）；更换交换机（如MOXA EDS-205）；修复PLC程序（从备份恢复），确保通讯参数正确（IP地址、端口号）。

故障现象2：激光轮廓仪无信号，尺寸显示“----”

成因：传感器镜头污染（油污或灰尘）、激光发射器故障（功率不足）、信号线断线（屏蔽层破损）。

诊断方法：用无尘布擦拭镜头（蘸酒精），观察是否恢复；更换备用激光发射器，测试是否有激光输出；用万用表测量信号线导通性（芯线与屏蔽层间绝缘电阻应≥100MΩ）。

维修对策：定期清洁镜头（每班1次），加装防尘罩；更换激光发射器（功率5mW，波长650nm）；更换信号线（带双绞屏蔽层，长度≤10m），屏蔽层单端接地。

5.3.2 张力波动故障

故障现象：收卷张力波动±5%（设定值500N时波动25N），扁线出现拉伸或松弛

成因：磁粉制动器老化（励磁电流与扭矩线性度变差）、张力传感器安装角度偏差（＞5°）、收卷速度与挤压速度不同步。

诊断方法：测试磁粉制动器，施加1A电流时扭矩应≥20N·m（允许偏差±5%）；用水平仪检查张力传感器安装面，确保与扁线方向垂直；对比挤压速度（激光测速仪）与收卷速度（编码器计算），速差应≤0.5%。

维修对策：更换磁粉制动器（型号ZKB-10，制动力矩0-10N·m），充磁后测试线性度；调整传感器安装角度（用角度尺，偏差≤1°）；通过PLC修改收卷速度PID参数（比例增益5.0，积分时间0.5s），减小速差。

5.4 表面质量缺陷

5.4.1 气泡与夹杂

故障现象1：产品表面凸包（气泡），直径1-3mm，深度0.1-0.3mm

成因：铜杆原始气泡（熔炼时氢气未除净）、表面氧化皮（存放时间超过72小时）、腔体堵头变形带入空气。

诊断方法：截取气泡处试样，金相分析显示气孔内壁光滑（原始气泡）或有氧化色（氧化皮分解）；检查堵头是否有凹痕（变形导致密封不良）。

维修对策：更换无氧铜杆（含氧量≤0.002%，气泡检测合格）；缩短铜杆存放时间（≤48小时），加强表面清洁（增加刷辊压力）；更换堵头（材质H13热作模具钢，硬度HRC48-52），确保与型腔贴合间隙≤0.1mm。

故障现象2：产品表面夹杂，呈黑色或灰色斑点，深度＞0.05mm

成因：挤压轮磨损（铁屑混入）、润滑油泄漏（污染铜杆）、模具工作带剥落（硬质合金碎片）。

诊断方法：光谱分析夹杂成分（含铁、铬为轮槽磨损，含碳为油污，含钨为模具碎片）；检查挤压轮槽表面是否有金属剥落；观察润滑油路是否有泄漏点。

维修对策：修磨挤压轮槽（表面硬度HRC58-62），去除剥落层；更换润滑油管密封件（氟橡胶材质），防止泄漏；更换模具（工作带表面无剥落，粗糙度Ra≤0.8μm）。

5.4.2 尺寸精度超差

故障现象：扁线宽度偏差+0.03mm，厚度偏差-0.02mm，同批产品一致性＞0.05mm

成因：模具磨损（工作带长度缩短0.5mm）、挤压轮转速波动（±0.2r/min）、冷却水温不稳定（波动＞5℃）。

诊断方法：测量模具工作带长度（原始10mm，磨损后9.5mm）；记录HMI转速曲线，观察波动范围；检查冷却水温传感器，测量实际水温（波动应≤±2℃）。

维修对策：修磨模具工作带（恢复至10mm，保证平行度≤0.01mm）；更换挤压轮驱动变频器（型号ABB ACS880，矢量控制模式），降低转速波动至±0.05r/min；增加冷却水箱容量（从200L增至300L），安装恒温控制装置（精度±1℃）。

六、维护保养与预防性维护

6.1 日常维护与检查

6.1.1 每班检查项目（操作工执行）

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压系统压力 | 观察HMI压力显示 | 6-8MPa | 低于6MPa时通知维修工检查油泵 |
| 挤压轮温度 | 使用红外测温仪测量轮缘 | ≤80℃ | 超过80℃时检查冷却水路 |
| 铜杆表面质量 | 目视检查，每卷抽查3处 | 无氧化皮、油污，光洁度Ra≤1.6μm | 表面不良时切换备用铜杆 |
| 收卷张力 | 观察HMI张力曲线 | 设定值±2%以内 | 波动大时检查磁粉制动器 |
| 急停按钮功能 | 按下急停，检查设备是否立即停机 | 停机响应时间≤0.5秒 | 不动作时更换急停按钮触点 |

6.1.2 每周/每月维护项目（维修工执行）

每周维护：

- 清洁激光轮廓仪镜头（用无尘布蘸酒精），校准尺寸测量值（用标准量块，偏差≤±0.005mm）；

- 检查挤压轮与槽封块间隙（用塞尺，0.1-0.3mm），必要时更换垫片；

- 润滑压实轮轴承（加注锂基润滑脂，每次0.5kg），手动旋转检查灵活性。

每月维护：

- 检测液压油污染度（用颗粒计数器，NAS 8级以下），超过时过滤或更换；

- 校准张力传感器（用500N标准砝码，多点校准，误差≤±0.5%FS）；

- 检查模具工作带磨损（用轮廓仪，深度＞0.1mm时修磨）。

6.2 定期保养计划

6.2.1 半年/年度保养

半年保养：

- 更换液压油（L-HM46，清洁度NAS 8级），清洗油箱及滤油器（过滤精度10μm）；

- 检查挤压轮轴承游隙（用塞尺，径向游隙＞0.2mm时更换轴承）；

- 校准PLC模拟量模块（用标准信号源，4-20mA输入误差≤±0.1%FS）。

年度保养：

- 更换挤压轮（累计运行10000小时或轮槽深度磨损＞0.5mm）；

- 更换模具（累计生产80吨坯料或尺寸精度超差）；

- 激光干涉仪校准收排线机定位精度（X轴定位误差≤±0.01mm/300mm）。

6.2.2 精度校准与性能评估

精度校准：

- 腔体温度校准：用铂电阻温度计（精度A级）测量实际温度，与HMI显示值对比，偏差＞±3℃时重新校准传感器；

- 尺寸精度校准：生产标准样件（10mm×3mm），用三坐标测量机检测，每100mm长度内尺寸偏差应≤±0.01mm。

性能评估：

- 设备综合效率（OEE）评估：可用性≥95%（故障停机时间≤48小时/月）、性能效率≥90%（实际产量/理论产量）、质量合格率≥99%（缺陷率≤1%）；

- 根据评估结果调整维护计划，如OEE低于85%时增加关键部件检查频次。

6.3 备件管理与更换

6.3.1 关键备件清单

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮轴承 | 22220CC/W33 | 8000小时 | 2套 | SKF（中国）有限公司 |
| 模具 | 10mm×3mm（工作带10mm） | 80吨/副 | 2副 | 本地模具加工厂 |
| 液压密封圈 | 丁腈橡胶，Φ50×5mm | 6个月 | 10个 | 广州机械密封件厂 |
| 压力传感器 | 0-50MPa，4-20mA | 2年 | 1个 | 深圳信为科技有限公司 |
| 磁粉制动器 | ZKB-10（0-10N·m） | 3年 | 1台 | 台湾研新股份有限公司 |

6.3.2 备件更换规范

更换前准备：

- 记录原始参数（如挤压轮转速、模具间隙），更换后需重新输入；

- 准备专用工具（如轴承加热套、液压螺母扳手），确保安装精度；

- 检查新备件型号与尺寸（如轴承型号、密封圈尺寸），避免错装。

更换后调试：

- 单部件试运行（如更换轴承后手动盘动挤压轮，确认无卡滞）；

- 小批量试生产（10米产品），检测尺寸精度、表面质量；

- 连续生产3卷产品，确认稳定性（尺寸偏差≤±0.01mm，无缺陷）。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

7.1.1 操作前安全要求

- 个人防护：必须穿戴棉质工作服（袖口系紧）、安全帽、防护眼镜，禁止佩戴手套操作旋转部件（如挤压轮、收卷盘），长发需盘入安全帽内；

- 设备检查：确认防护罩联锁功能正常（打开防护罩时设备无法启动），急停按钮红色蘑菇头突出，警示标识清晰（如“当心高温”“注意旋转”）；

- 工艺确认：检查坯料规格与生产计划一致，模具安装牢固，冷却系统酒精浓度3-5%。

7.1.2 操作中与操作后安全要求

操作中禁止行为：

- 运行时打开防护罩或用手伸入危险区域（如挤压轮与压实轮之间）；

- 擅自修改安全参数（如急停回路延时、过载保护值）；

- 在设备上放置工具或工件（避免掉落引发卡滞）。

操作后处理：

- 程序结束后，确认设备完全停止（挤压轮转速0，收卷张力0），方可打开防护罩取卸成品；

- 关闭总电源（拉下闸刀），关闭气源（释放液压系统压力至0MPa）；

- 清理操作区域，废料（如剪下的线头）放入指定垃圾桶，填写《设备运行日志》。

7.2 应急处理流程

7.2.1 设备卡滞与火灾应急

设备卡滞应急：

- 立即按下急停按钮，切断总电源（防止电机堵转烧毁）；

- 检查卡滞位置：观察坯料是否在压实轮处卡死，或挤压轮槽内是否有金属碎屑；

- 排除故障：手动反向盘动挤压轮，清理碎屑或调整坯料位置；

- 重启设备：旋开急停按钮，通电后执行单步调试，确认无卡滞后再自动运行。

电气火灾应急：

- 立即按下急停按钮，切断总电源，使用二氧化碳灭火器（2kg）灭火（距离火源1-2m，对准火焰根部）；

- 若火势蔓延，拨打火警电话（119），说明火灾位置（干变电磁线车间）、燃烧物质（电气设备）；

- 火灾后检查：更换烧毁的电气元件（如变频器、接触器），测试绝缘电阻（≥1MΩ）后方可重启。

7.2.2 触电与烫伤应急

触电应急：

- 立即切断电源（拉下总闸），用干燥木棒或绝缘手套将伤者脱离带电体（禁止徒手直接接触）；

- 检查伤者状态：意识清醒时转移至通风处休息；无意识、呼吸停止时立即进行心肺复苏（CPR），同时拨打急救电话（120）；

- 设备排查：测量设备接地电阻（≤4Ω），检查线缆绝缘层是否破损，修复后经电工验收。

高温烫伤应急：

- 接触高温部件（如挤压轮、模具）导致烫伤时，立即用冷水冲洗伤处（15-30分钟，水温15-20℃）；

- 轻度烫伤（表皮红肿）可涂抹烫伤膏；重度烫伤（水泡或脱皮）用无菌纱布覆盖，避免破损，立即就医；

- 调查原因：检查高温部件防护罩是否缺失，增加警示标识（如“表面温度＞150℃”）。

应急联系表：

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |

|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |

| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |

| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |

| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

本手册作为高速铜扁线连续挤压生产线的技术指导文件，涵盖设备结构、原理、操作、维护等全方面内容，设备工程师及维修人员应熟练掌握并严格执行。实际应用中，需结合具体设备型号与生产工况灵活调整参数，确保生产线安全、稳定、高效运行。