干变电磁线车间低速铜扁线连续挤压生产线技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

低速铜扁线连续挤压生产线是干变电磁线车间实现高精度裸铜扁线加工的核心装备，其核心功能是通过低速、大扭矩挤压工艺，将Φ8mm或Φ12.5mm的无氧铜杆直接加工为截面5-6400mm²的裸铜扁线半成品，广泛应用于干式变压器低压线圈、特种电抗器、新能源汽车驱动电机等高端电磁元件的制造。相较于传统“上引—轧扁—拉拔—退火”的多工序加工模式，该生产线具有显著技术优势：工艺流程从4-5道工序缩减为1道，材料利用率从85%提升至95%以上；生产周期缩短70%，支持“小批量、多品种、当天交货”的柔性生产需求；产品尺寸精度可达±0.01mm，同批产品一致性偏差≤0.1%，导电率保持≥98%IACS，表面光洁度Ra≤0.8μm，有效降低后续线圈绕制时的绝缘层损伤风险。

在实际应用中，以中容电气的挤压车间为例，其低速铜扁线生产线通过技术改造投入约4000万元，实现了自动化和智能化升级，每天可生产近40吨电磁线，产品品质显著提升，市场竞争力增强。该生产线特别适用于对尺寸精度和表面质量要求严苛的场景：干式变压器线圈用铜扁线（截面5-6400mm²，宽高比1:1至8:1）、新能源汽车驱动电机扁线（如8mm×3mm、10mm×4mm规格）、特种电抗器用异形铜排（带圆角的矩形截面）。通过与上海电缆研究所、东南大学等科研院所合作，优化模具设计和挤压工艺参数，可使铜扁线的尺寸公差控制在极严范围，如窄边尺寸a≤3.15mm时公差为±0.02mm，宽边尺寸b≤3.15mm时公差为﹢0.03mm、﹣0.01mm，满足F级或H级绝缘等级要求，线圈局部放电量＜5pC。

1.2 主要技术参数与性能指标

不同型号的低速铜扁线连续挤压生产线在核心参数上存在差异，以下为典型型号（TLJ250、TLJ300、TBJ400型）的技术参数对比：

| 参数类别 | 单位 | TLJ250型 | TLJ300型 | TBJ400型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机核心参数 |  |  |  |  |
| 挤压轮直径 | mm | 250 | 300 | 400 |
| 主电机功率 | kW | 37 | 45 | 250 |
| 转速范围 | r/min | 8-20 | 10-25 | 4-12.5 |
| 最大挤压力 | kN | 1200 | 1800 | 5000 |
| 产品规格范围 |  |  |  |  |
| 扁线宽度 | mm | 14-80 | 14-120 | 50-320 |
| 扁线厚度 | mm | 2-15 | 2-20 | 5-50 |
| 截面面积 | mm² | 5-50 | 10-200 | 250-6400 |
| 工艺性能指标 |  |  |  |  |
| 生产率 | kg/h | 160 | 480 | 1250 |
| 尺寸精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 |
| 材料利用率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥92 |
| 腔体温度 | ℃ | 460-480 | 460-480 | 450-470 |
| 原料与产品性能 |  |  |  |  |
| 适配铜杆直径 | mm | 8/12.5 | 8/12.5 | 20 |
| 铜杆屈服强度 | MPa | ＜120 | ＜120 | ＜120 |
| 产品导电率 | %IACS | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 表面光洁度 | μm | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 |

注：数据综合自铜扁线连续挤压生产线技术手册及中容电气实际生产数据，低速生产线的转速通常控制在5-15r/min以保证产品精度。

1.3 设备型号与规格说明

低速铜扁线连续挤压生产线的型号命名通常遵循“机型代号-挤压轮直径-特性标识”规则，其中挤压轮直径是核心参数，直接决定生产能力和产品规格范围。例如，“TLJ300”中“TLJ”代表“铜连续挤压机”，“300”表示挤压轮直径为300mm；部分型号后缀字母表示特性，如“TLJ300A”中“A”代表具备自动换模功能。

型号选择依据需综合产品规格、产能需求及精度要求：

- 小截面扁线生产（截面5-50mm²，如8mm×3mm）：优先选择TLJ250型，其挤压轮直径250mm，转速8-20r/min，适合宽高比1:1至5:1的产品，尺寸精度±0.01mm，满足干式变压器小型线圈需求；

- 中规格通用扁线（截面10-200mm²，如15mm×5mm）：TLJ300型为性价比之选，电机功率45kW，生产率480kg/h，可兼顾效率与精度，适用于批量生产10kV干式变压器线圈；

- 大截面铜排生产（截面250-6400mm²，如30mm×100mm）：需选用TBJ400型，挤压轮直径400mm，最大挤压力5000kN，支持宽高比1:1至8:1的大型扁线，主要用于风电、核电等特种电抗器。

不同型号的核心差异体现在驱动功率、模具更换效率及自动化程度：TBJ400型采用双电机驱动，支持模具快速更换（换模时间≤30分钟）；TLJ系列标配在线激光测径，而高端机型如TLJ300A集成涡流探伤功能，可实时检测表面缺陷。

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

主机系统是实现铜杆连续塑性变形的核心，主要由挤压机、模具系统、驱动单元及液压润滑系统组成。

挤压机是生产线的核心设备，由挤压轮组件、挤压靴、槽封块及压实轮构成。挤压轮组件采用5CrNiMo热作模具钢（表面淬火HRC58-62），轮缘开有矩形沟槽（宽度比坯料直径大0.5mm，深度12-18mm），内置螺旋式水冷流道（冷却水量15-25m³/h），轮槽表面网纹滚花处理（纹路深度0.1-0.2mm）以增强摩擦力。安装时需保证轮轴与减速器输出轴同轴度误差≤0.02mm，轴向窜动≤0.01mm。挤压靴固定于挤压轮外侧，与轮槽形成包角90°的“弓形挤压型腔”，靴体采用ZG35CrMo合金铸铁，内衬10mm厚硬质合金耐磨板，工作表面与挤压轮的间隙需精确控制在0.1-0.3mm（通过垫片调整）——间隙过大会导致金属溢出（损失率＞5%），过小则引发“咬边”缺陷（产品侧边出现毛刺）。压实轮位于挤压轮入口处，通过液压系统提供5-20kN压力，将铜杆压紧于轮槽以增大摩擦力，压下量根据铜杆直径调整（Φ12.5mm杆料压下量0.6-0.8mm）。

模具系统由模座、成型模及导向套组成，是决定扁线截面精度的关键。成型模采用钨钼合金或粉末高速钢（如ASP-60），模孔精度±0.01mm，工作带长度为产品厚度的3-5倍（如3mm厚扁线工作带长10mm），入口处设计0.5-1mm圆角以降低金属流动死区。模具通过锥面定位与模座配合（同轴度误差≤0.01mm），并用液压螺母锁紧（预紧力32MPa），更换时通过专用吊具实现快速拆装（换模时间≤20分钟）。

驱动单元采用Z4系列直流电机或永磁同步伺服电机（如TLJ300型配置45kW电机，额定转速1500r/min），经行星齿轮减速器（减速比5:1-10:1）驱动挤压轮旋转。减速器输出轴通过弹性联轴器与挤压轮连接，传递扭矩≥2000N·m，传动效率≥95%。

液压润滑系统为挤压靴开合、模具锁紧及压实轮加压提供动力。液压站油箱容积200-500L，主液压泵为轴向柱塞泵（工作压力6-8MPa，流量40-80L/min），通过比例压力阀控制挤压靴压紧力；增压器（最高输出压力32MPa）用于液压螺母锁紧。润滑系统分为稀油润滑（主轴轴承，ISO VG46液压油，流量5-8L/min）和油脂润滑（压实轮轴承，锂基润滑脂NLGI 2级）。

2.2 辅助工艺单元

辅助工艺单元负责原材料处理、挤压后冷却、表面保护及收卷，确保生产连续性和产品质量。

原材料处理单元包括放线盘、矫直剪断装置及表面清洁机构。放线盘采用液压胀紧式结构，可承载Φ8mm或Φ12.5mm的上引无氧铜杆（重量≤500kg），盘径630-800mm，放线张力通过磁粉制动器控制（阻尼力0-100N可调），避免铜杆弯曲（直线度误差≤0.5mm/m）。矫直剪断装置包含5-7组矫直轮（上下交错排列），通过调节轮间距消除铜杆弯曲（矫直后直线度≤0.3mm/m）；剪断机构为气动液压式，断料时可在0.5秒内切断坯料。表面清洁机构由两组尼龙刷辊（转速300r/min）和热风干燥装置组成，刷辊间距比杆径小0.2mm，可去除表面氧化皮（厚度≤5μm）及油污，干燥温度80-100℃，确保坯料表面光洁度Ra≤1.6μm。

冷却与防氧化系统用于挤压后高温扁线的快速降温及表面保护。三段式冷却水槽总长3-5m，分为“急冷段-缓冷段-终冷段”：急冷段水温25-30℃（流量15-20m³/h），将扁线从600℃以上快速冷却至200℃以下；缓冷段水温40-50℃（流量10m³/h），减少内应力；终冷段水温≤55℃（流量8m³/h），确保出槽温度≤50℃。水槽内添加3-8%酒精溶液（纯度≥95%），挥发后形成保护膜，防氧化效果较纯水冷却提升40%。出口处设气刀吹干装置（压力0.4-0.6MPa），气流方向与扁线成30°角，残留水分≤0.5g/m。

收卷单元通过摆臂式收排线机实现扁线的规整缠绕。收卷盘直径800-1200mm，排线节距通过伺服电机（台达ASD-A2系列）控制（可调范围1-10mm），收卷张力由磁粉制动器闭环调节（设定值300-800N，波动≤±2%）。收卷完成后自动进行盘底、盘边整理，卷径偏差≤5mm，无叠层、乱线现象。部分生产线配备在线检测装置：激光轮廓仪（分辨率0.5μm）实时监测截面尺寸，偏差超过±0.02mm时触发报警；涡流探伤仪（检测频率1MHz）识别表面缺陷（深度≥0.1mm），并驱动剔除机构（响应时间≤0.3秒）。

2.3 控制系统架构

控制系统采用“三层架构”设计，实现全流程自动化控制与精准调节。

设备控制层以西门子S7-200 SMART PLC（或三菱FX5U）为核心，集成数字量I/O模块（输入输出点数≥128点）、模拟量模块（8路输入/4路输出）及运动控制模块。PLC负责逻辑控制（如压实轮加压、模具润滑）、参数采集（温度、压力）及故障诊断，扫描周期≤10ms，输入输出采用光电隔离（隔离电压≥2500V AC）。

过程监控层包含10.4英寸触摸屏（威纶通MT8103IP）和工控机（研华IPC-610）。触摸屏实时显示生产参数（转速、温度、产量）及报警信息（如“E05：张力超限”），支持手动参数修改；工控机运行组态软件（WinCC或Intouch），存储3个月的生产数据（每卷产品的尺寸、缺陷数量），生成日报表、月报表。

检测执行层由各类传感器与执行元件组成：压力传感器（安装于液压系统，量程0-50MPa，精度±0.2%FS）监测挤压靴压紧力、液压螺母压力；红外测温仪（精度±1℃）检测腔体温度；编码器（每转脉冲数1024）控制挤压轮转速、排线位置；张力传感器（HBM U2B系列，量程0-20N）实现收卷张力闭环控制；激光轮廓仪（分辨率0.5μm）在线检测扁线尺寸。执行元件包括伺服电机（挤压轮驱动、排线驱动）、比例阀（液压压力控制）、电磁阀（气缸动作）等。

各层级通过Profinet总线通讯（传输速率100Mbps），数据更新周期≤100ms，确保控制指令与反馈信号的实时性。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

机械传动系统的核心是实现动力从电机到挤压轮的高效传递，并通过挤压轮与压实轮的协同作用，将铜杆连续送入挤压型腔完成塑性变形。

动力传递路径：主电机（如TLJ300型45kW电机，转速1500r/min）通过弹性联轴器连接行星齿轮减速器（减速比8:1），输出轴转速降至187.5r/min，再经万向联轴器驱动挤压轮旋转（最终转速11.5r/min）。传动过程中，扭矩通过键连接传递，轴承支撑采用调心滚子轴承（22220CC/W33型），径向游隙0.05-0.1mm，轴向窜动≤0.01mm，确保重载下的平稳运行。辅助传动链中，压实轮由1.5kW伺服电机驱动，经蜗轮蜗杆减速器（减速比20:1）输出扭矩≥100N·m，实现压力与位置的精确调节。

送料与咬入机制：挤压轮旋转时，铜杆在轮槽与压实轮的摩擦力作用下被连续咬入。摩擦力大小取决于正压力（压实轮压力）、摩擦系数（轮槽表面网纹滚花）及包角（挤压靴与轮槽形成的90°包角）。当铜杆直径12.5mm、压实轮压力15kN时，摩擦力可达8kN，足以克服金属流动阻力。咬入条件需满足“摩擦力＞金属变形抗力”，若压下量不足（＜0.5mm）或轮槽磨损（表面粗糙度Ra＞3.2μm），会导致“打滑”，表现为铜杆停滞不前或表面擦伤。

金属塑性变形过程：铜杆进入挤压型腔后，经历四个阶段的变形：

- 孔型轧制：轮槽限制铜杆横向变形，实现初步减径（如Φ12.5mm杆料变为10mm×5mm矩形截面）；

- 摩擦剪切：型腔入口处金属受挤压轮与靴体的摩擦剪切作用，温度升至460-480℃（无需外部加热），塑性显著提升；

- 镦粗变形：金属在堵头前堆积，形成“镦粗区”，三向压应力达1000-1200MPa，消除内部气孔；

- 模具挤出：金属通过模具模孔，在工作带作用下获得精确截面（如10mm×3mm扁线），工作带长度10mm（产品厚度的3.3倍）确保尺寸稳定。

通过DEFORM有限元模拟可知，金属在型腔内的流速呈“中间快、边部慢”分布，最大流速差可达20%，需通过模具工作带长度梯度设计（中间短、边部长）平衡流速，避免表面裂纹。

3.2 挤压成型机制

低速挤压成型的核心是通过控制摩擦热与变形速率，实现铜杆在最佳温度区间（460-480℃）的稳定塑性变形，确保产品尺寸精度和致密度。

摩擦热产生与温度控制：挤压轮与铜杆的摩擦热是主要热源，热功率Q=μ·P·v（μ为摩擦系数，P为正压力，v为相对速度）。当挤压轮转速11.5r/min、轮径300mm时，轮槽表面线速度v=π·D·n/60≈1.8m/s，摩擦系数μ=0.3（网纹滚花表面），正压力P=15kN，热功率Q≈8.1kW，可使铜杆温度从室温升至465℃。温度通过挤压轮转速动态调节：当温度低于460℃时，提升转速0.5r/min（每降低5℃）；高于480℃时，降低转速0.5r/min，确保金属处于“软化而不熔化”状态（铜熔点1083℃）。

三向压应力与致密度：挤压型腔的封闭结构使金属处于三向压应力状态，主应力σ1（轴向）=-1200MPa，σ2（径向）=-800MPa，σ3（周向）=-600MPa。这种应力状态抑制裂纹产生，促使金属致密化，成品密度达8.9g/cm³±0.05（理论密度8.96g/cm³），较传统拉拔工艺提升0.5%。通过金相分析可知，挤压后的晶粒尺寸均匀（50-80μm），无明显织构，导电率保持≥98%IACS。

模具成型参数影响：模具工作带长度（L）与产品厚度（t）的比值（L/t=3-5）是关键参数。L/t过小（＜3）会导致尺寸不稳定（偏差＞±0.03mm）；过大（＞5）则增加流动阻力，挤压力上升15%。入口圆角R=0.5-1mm可降低应力集中，当R=0.8mm时，模具寿命较直角过渡提升30%。模孔尺寸需考虑“弹性回跳”，设计时预留0.02mm回弹量（如目标厚度3mm，模孔设计2.98mm）。

3.3 控制原理

控制系统通过PLC与传感器的实时通讯，实现挤压过程的闭环控制，确保参数稳定和产品质量。

闭环控制流程：

- 参数设定：操作人员通过HMI输入产品规格（如10mm×3mm扁线），系统调用预存工艺配方，包含挤压轮转速11.5r/min、压实轮压力15kN、腔体温度465℃、收卷张力500N等参数；

- 实时监测：传感器采集实际参数：压力传感器（液压系统压力7MPa）、红外测温仪（腔体温度463℃）、激光轮廓仪（扁线宽度10.005mm、厚度2.998mm）、张力传感器（收卷张力495N），数据经16位A/D转换后存入PLC寄存器，刷新周期100ms；

- 偏差调节：PLC根据设定值与实际值的偏差，通过控制算法输出调节指令。例如：

  - 当腔体温度低于465℃时，PLC增加挤压轮转速（每降低5℃提升0.5r/min），通过增大摩擦热补偿温度；

  - 当扁线厚度偏差+0.02mm时，PLC控制模具微调机构（伺服电机驱动，分辨率0.001mm），使模具向挤压轮方向移动0.01mm，修正尺寸；

  - 当收卷张力低于490N时，PLC增大磁粉制动器电流（0-2A），提升制动力矩，张力恢复至500N±5N。

低速场景的分段控制策略：针对低速生产线（转速5-15r/min）的特点，采用“分段压力-速度”协同控制：

- 启动阶段（0-3r/min）：压实轮压力设为6MPa（避免过大冲击力），挤压轮缓慢加速，20秒内达到设定转速；

- 稳定阶段（3-15r/min）：压力升至8MPa，通过PID调节使转速波动≤±0.05r/min，腔体温度控制在465±5℃；

- 停车阶段：转速降至3r/min后，压力降至6MPa，避免“闷车”（金属在型腔内冷却硬化）。

传感器与执行器协同：压力传感器（精度±0.2%FS）与比例阀（响应时间≤100ms）组成压力闭环，调节挤压靴压紧力；激光轮廓仪（采样频率1kHz）与模具微调机构（定位精度±0.001mm）组成尺寸闭环，确保扁线公差±0.01mm；张力传感器（线性度±0.1%）与磁粉制动器组成张力闭环，波动范围≤±2%。

三、工作原理（续）

3.3 控制原理（续）

PLC程序结构：控制系统的核心逻辑通过PLC程序实现，主要包括主程序、初始化子程序、手动/自动切换子程序、故障诊断子程序等。主程序循环扫描各模块状态，调用相应子程序；初始化子程序在设备上电时执行，完成传感器校准、轴回零、参数复位等；手动/自动切换子程序根据操作模式，选择点动控制或自动运行逻辑；故障诊断子程序实时监测急停信号、过载信号、传感器异常等，触发报警并执行停机保护。

数据通讯与存储：PLC通过Profinet总线与触摸屏、工控机及远程I/O站通讯，传输速率100Mbps，数据更新周期100ms。关键生产数据（如每卷产品的尺寸、产量、缺陷数量）存储在工控机的SQL数据库中，可通过Excel报表导出，支持质量追溯。系统具备数据备份功能，每月自动将参数、程序备份至U盘，防止数据丢失。

安全联锁控制：为保障设备和人员安全，控制系统设计多重联锁：

- 急停联锁：急停按钮（红色蘑菇头）按下时，切断所有电机电源，输出模块全部置零，响应时间≤0.5秒；

- 防护罩联锁：挤压轮、收卷盘等旋转部件的防护罩安装接近开关，打开时设备无法启动或立即停机；

- 参数联锁：当设定参数超过设备额定值（如挤压轮转速＞25r/min），系统拒绝执行并提示“参数超限”；

- 工艺联锁：坯料断线时，断线检测传感器触发剪断机构动作，同时停止挤压轮和收卷机，防止空转损伤模具。

四、设备操作与参数设置

4.1 开机准备与调试

开机前需完成设备状态检查、原材料准备及安全确认，确保生产顺利进行。

产前检查与准备：

- 设备状态检查：

  - 润滑系统：液压油位≥油箱2/3，润滑油路无泄漏，压力表指示0.3-0.5MPa；

  - 模具系统：模具安装牢固（液压螺母压力32MPa），模孔与挤压轮槽对中（同轴度误差≤0.02mm）；

  - 冷却系统：水箱水位≥2/3，酒精浓度3-5%（用折射仪检测），水泵运行正常（流量15m³/h）；

  - 电气系统：急停按钮复位，控制柜指示灯正常（电源灯亮、故障灯灭），HMI通讯正常。

- 原材料检查：

  - 铜杆规格：Φ12.5mm TU2无氧铜杆，含氧量≤0.002%，屈服强度＜120MPa；

  - 表面质量：目视检查无氧化皮（局部氧化面积≤5%）、无油污，用千分尺测量直径（12.5±0.1mm），直线度≤0.5mm/m；

  - 表面清洁：通过表面清洁机构后，光洁度Ra≤1.6μm，无残留水分（干燥温度80-100℃）。

- 安全防护确认：

  - 防护罩全部闭合，联锁开关正常（打开防护罩时设备无法启动）；

  - 消防器材（2kg二氧化碳灭火器）置于设备5m范围内，压力正常；

  - 操作区域地面无油污、积水，通道宽度≥1.2m。

手动调试与试运行：

- 单部件点动调试：

  - 挤压轮点动：在HMI“手动”界面点击“挤压轮点动”，设定点动速度5%（0.575r/min），观察旋转方向（顺时针）及有无异响，确认轴承温升≤40K（环境温度30℃时≤70℃）；

  - 压实轮调试：点击“压实轮前进”，使压下量达到0.6mm（Φ12.5mm杆料），检查压力传感器显示值（12kN），手动旋转压实轮确认无卡滞；

  - 收卷机调试：点击“收卷点动”，设定张力300N，观察排线机构是否均匀移动，张力波动≤±5N。

- 联动试运行：

  - 启动坯料处理单元，铜杆经矫直、清洁后送至挤压轮入口，手动将线头引入轮槽；

  - 设定挤压轮转速30%（3.45r/min），启动“单次循环”模式，运行10米后停机，检查：

    - 尺寸精度：宽度10.00±0.01mm，厚度3.00±0.01mm（用千分尺测量）；

    - 表面质量：无划痕、无氧化变色（呈紫红色）、无毛刺；

    - 收卷规整度：排线节距3.5mm（线径+0.5mm），无叠层、交叉。

4.2 关键参数设置方法与示例

关键工艺参数的设置需根据产品规格、材料特性及设备型号动态调整，以下为TLJ300型生产10mm×3mm扁线的参数设置示例。

核心参数设置步骤：

- 挤压轮转速：在HMI“参数设置→主机参数→挤压轮转速”中输入“11.5”（单位r/min），按“确认”保存。转速根据产品截面调整：小截面扁线（如8mm×3mm）取12r/min，大截面（如30mm×10mm）取8r/min，以维持腔体温度460-480℃。

- 压实轮压力：进入“参数设置→辅助参数→压实轮压力”，设置“15”（单位kN）。压力与铜杆直径成正比：Φ8mm杆料设8kN，Φ12.5mm设12-15kN，压下量0.6-0.8mm（约杆径的7-10%）。

- 腔体温度：无需直接设置，通过挤压轮转速间接控制。当HMI显示温度低于465℃时，手动提升转速（每降低5℃提升0.5r/min）；高于480℃时降低转速（每升高5℃降低0.5r/min）。

- 冷却水温：在“参数设置→冷却参数”中设定：急冷段28℃（通过温控阀调节，开度40%）、缓冷段45℃、终冷段50℃，酒精浓度5%（每周检测一次）。

- 收卷张力：进入“参数设置→收卷参数→张力设定值”，输入“500”（单位N）。张力需略大于扁线屈服强度对应的拉力（0.5mm²截面铜杆屈服强度120MPa时，拉力=120MPa×5mm²=600N，取500N避免拉伸变形）。

参数设置示例（10mm×3mm扁线）：

| 参数名称 | 设定值 | 调节依据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮转速 | 11.5r/min | 平衡摩擦热与生产率，维持腔体温度465℃ | 转速波动≤±0.05r/min |
| 压实轮压力 | 15kN | Φ12.5mm杆料，压下量0.7mm | 压力传感器显示值与设定值偏差≤±0.5kN |
| 收卷张力 | 500N | 避免拉伸变形（延伸率≤1%） | 张力波动≤±5N |
| 排线节距 | 3.5mm | 线径3mm+0.5mm补偿量 | 节距偏差≤±0.1mm |
| 冷却水温（急冷段） | 28℃ | 快速通过600-200℃脆性区 | 流量18m³/h，确保冷却均匀 |

参数调整注意事项：

- 更换产品规格时，需重新设置所有参数并进行小批量试生产（3卷），确认稳定后再批量生产；

- 原材料批次变化时（如铜杆硬度差异），需微调压实轮压力（±1kN）和转速（±0.5r/min）；

- 环境温度变化（夏季高于35℃）时，降低挤压轮转速0.5-1r/min，避免腔体温度过高。

4.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI采用10.4英寸触摸屏（威纶通MT8103IP），界面设计遵循“功能分区、操作直观”原则，主要包含以下模块。

主界面：顶部为状态显示区，显示当前运行模式（自动/手动/点动）、主轴转速（11.5r/min）、当前产量（125kg）、报警代码（无报警时显示“正常”）；中部为实时曲线区，包含腔体温度（465℃）、挤压力（7MPa）、收卷张力（500N）三条曲线（X轴10分钟/格，Y轴量程可手动缩放）；底部为快捷功能键：“自动运行”（绿色）、“手动操作”、“参数设置”、“故障查询”、“急停复位”（红色）。

参数设置界面：左侧为参数分类树，包含“主机参数”（转速、转向）、“辅助参数”（压实轮压力、模具温度）、“冷却参数”（水温、酒精浓度）、“收卷参数”（张力、排线节距）；右侧为参数输入框与单位，输入后需点击“保存参数”生效，系统自动生成参数文件（命名规则“日期+班次+序号”）。例如，修改“压实轮压力”时，点击数值框输入“15”，按“Enter”，再点击“保存”，HMI提示“参数保存成功”。

手动操作界面：用于设备调试，包含各轴点动控制按钮：“挤压轮点动”（速度5%/10%/30%可调）、“压实轮前进/后退”（位移0.1mm/步）、“收卷点动”、“剪线测试”。点击“X轴点动+”，排线机构向+X方向移动，HMI实时显示位置坐标（如X=10.00mm），点动增量可选择0.01mm/0.1mm/1mm。

故障查询界面：按“报警时间”或“报警代码”查询历史故障。当设备报警时，状态显示区显示代码（如“E08”），点击“故障查询”进入后，系统显示：

- 代码含义：“E08：模具温度过高”；

- 可能原因：“冷却水温＞35℃/模具堵塞/转速过高”；

- 处理建议：“检查冷却水路/清理模具异物/降低挤压轮转速”；

- 处理记录：可填写处理人（如“张工”）及结果（如“清理模具后恢复正常”）。

趋势图界面：可查看关键参数的历史曲线，支持24小时/7天/30天数据查询。例如，查看近8小时腔体温度曲线，波动范围463-467℃，判断系统稳定性；查看尺寸偏差曲线，扁线厚度最大偏差+0.015mm，评估模具磨损状态（需安排修磨）。

五、设备维护与保养

5.1 日常维护与检查

日常维护是确保设备稳定运行的基础，需由操作工和维修工按周期执行。

操作工每班检查项目（班前、班中、班后各一次）：

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压系统压力 | 观察HMI压力显示 | 6-8MPa | 低于6MPa时通知维修工检查油泵 |
| 挤压轮温度 | 红外测温仪测量轮缘 | ≤80℃（环境温度30℃时） | 超过80℃时检查冷却水路（流量15m³/h） |
| 铜杆表面质量 | 目视检查，每卷抽查3处 | 无氧化皮、油污，光洁度Ra≤1.6μm | 表面不良时切换备用铜杆 |
| 收卷张力 | 观察HMI张力曲线 | 设定值±2%以内（500±10N） | 波动大时检查磁粉制动器（电流1.2A） |
| 急停按钮功能 | 按下急停，检查设备是否立即停机 | 停机响应时间≤0.5秒 | 不动作时更换急停按钮触点（常闭） |

维修工每周维护项目：

- 清洁与校准：

  - 清洁激光轮廓仪镜头（用无尘布蘸酒精），校准尺寸测量值（用10mm标准量块，偏差≤±0.005mm）；

  - 清理挤压轮槽内金属碎屑（用专用钩刀），检查轮槽表面磨损（深度＞0.3mm时需修磨）。

- 润滑与紧固：

  - 润滑压实轮轴承（加注锂基润滑脂NLGI 2级，每次0.5kg），手动旋转检查灵活性；

  - 紧固控制柜内接线端子（扭矩2.5N·m），重点检查电机电源线（避免松动过热）。

- 系统检查：

  - 检测液压油污染度（用颗粒计数器，NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL）；

  - 测试安全联锁：依次打开各防护罩，确认设备立即停机；按下急停按钮，确认输出全部切断。

维修工每月维护项目：

- 传感器校准：

  - 压力传感器校准：用50MPa标准泵，在0、10、20、30、40、50MPa六点校准，误差≤±0.5MPa；

  - 温度传感器校准：用铂电阻温度计（精度A级）测量腔体实际温度，与HMI显示值对比，偏差＞±3℃时重新校准。

- 模具检查：

  - 用轮廓仪测量模具工作带磨损（深度＞0.1mm时修磨），入口圆角R≥0.5mm（用半径规检查）；

  - 检查模具锥面定位精度（与模座配合间隙≤0.01mm，用塞尺测量）。

- 冷却系统维护：

  - 清洗冷却水槽滤网（目数100目），去除铜屑和杂质；

  - 检测酒精浓度（折射仪读数5%），不足时添加无水乙醇（纯度≥99.7%）。

5.2 定期保养计划

定期保养需按周期执行，包括半年、年度保养，以预防设备故障，延长使用寿命。

半年保养（由维修班长组织，2人配合，耗时8小时）：

- 液压系统保养：

  - 更换液压油（L-HM46抗磨液压油，过滤精度3μm），用量200L（TLJ300型油箱容积）；

  - 清洗油箱（用绸布蘸柴油擦拭，禁止用棉纱），更换滤油器滤芯（型号PALL HC8314FKS39H，精度10μm）；

  - 检测液压螺母压力衰减：新装模具后8小时首次补压（从32MPa补至32MPa，无衰减为正常），之后每周补压一次。

- 机械部件检查：

  - 检查挤压轮轴承游隙（用塞尺，径向游隙＞0.2mm时更换轴承，型号22220CC/W33）；

  - 测量挤压轮轴与减速器输出轴同轴度（≤0.02mm，用百分表打表），超差时调整联轴器垫片。

- 电气系统检查：

  - 测量伺服电机绝缘电阻（≥100MΩ，用500V兆欧表），编码器信号线屏蔽层接地电阻≤1Ω；

  - 备份PLC程序和CNC参数至U盘（每月备份1次，半年更换备份介质）。

年度保养（由设备工程师组织，4人配合，耗时24小时）：

- 核心部件更换：

  - 更换挤压轮（累计运行10000小时或轮槽深度磨损＞0.5mm），新轮需进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm）；

  - 更换模具（累计生产80吨坯料或尺寸精度超差），新模具需经试挤压验证（连续生产3卷合格产品）；

  - 更换伺服电机轴承（寿命8000小时），加热轴承内圈至80℃后安装，避免硬敲（用铜棒敲击内圈）。

- 精度校准：

  - 用激光干涉仪测量X轴（排线）定位精度（≤±0.01mm/300mm）和重复定位精度（≤±0.005mm）；

  - 检测主轴径向跳动（≤0.01mm）和轴向窜动（≤0.005mm），超差时调整轴承游隙（通过锁紧螺母）。

- 性能评估：

  - 测试设备综合效率（OEE）：可用性≥95%（故障停机时间≤48小时/月）、性能效率≥90%（实际产量/理论产量）、质量合格率≥99%；

  - 根据评估结果调整维护计划，如某部件故障频次高（如磁粉制动器每3个月故障1次），缩短检查周期至每月1次。

5.3 备件管理与更换规范

科学的备件管理可缩短维修时间，降低停机损失，关键备件需建立库存并规范更换流程。

关键备件清单及库存：

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮轴承 | 22220CC/W33（内径100mm） | 8000小时 | ≥2套 | SKF（中国）有限公司 |
| 模具 | 10mm×3mm（工作带10mm） | 80吨/副 | ≥2副 | 本地模具加工厂（上海电缆研究所合作单位） |
| 液压密封圈 | 丁腈橡胶，Φ50×5mm | 6个月 | ≥10个 | 广州机械密封件厂 |
| 压力传感器 | 0-50MPa，4-20mA输出 | 2年 | ≥1个 | 深圳信为科技有限公司 |
| 磁粉制动器 | ZKB-10（0-10N·m） | 3年 | ≥1台 | 台湾研新股份有限公司 |

备件更换流程（以模具更换为例）：

- 更换前准备：

  - 记录当前生产参数（转速、压力、尺寸），保存至“模具更换参数表”；

  - 准备新模具（已预加工、试挤压合格）、专用吊具（承重50kg）、清洁工具（无尘布、酒精）；

  - 确认设备已停机，液压系统卸压（压力降至0MPa），防护罩打开并悬挂“正在维修”警示牌。

- 拆卸旧模具：

  - 旋松液压螺母（逆时针旋转，使用专用扳手），缓慢卸压（防止高压油喷射）；

  - 用吊具将旧模具吊出，放置于专用工装架，检查工作带磨损（用轮廓仪测量）和表面裂纹（渗透检测）；

  - 清洁模座锥面（用酒精棉擦拭），去除残留油污和金属屑。

- 安装新模具：

  - 将新模具吊装至模座，通过锥面定位（手动旋转模具，确保贴合无间隙）；

  - 预紧液压螺母（手动旋紧至无间隙），启动增压器充压至32MPa（保压5分钟，压力无衰减）；

  - 安装导向套，调整与模具的同轴度（偏差≤0.01mm，用百分表打表）。

- 更换后调试：

  - 进行“空运行”测试：挤压轮转速5r/min，运行5分钟，检查有无异响；

  - 试挤压10米产品，测量尺寸（宽度10.00±0.01mm，厚度3.00±0.01mm），表面质量合格后批量生产。

备件更换注意事项：

- 精密备件（如编码器）需密封包装，存储于防潮柜（湿度≤40%）；

- 轴承安装前需加热（温度80-100℃，用轴承加热器），避免直接敲击外圈；

- 更换后需进行小批量试生产（3卷），确认产品质量稳定方可交付操作工使用。

五、设备维护与保养（续）

5.3 备件管理与更换规范（续）

备件库管理要求：

- 存储条件：备件库保持干燥（相对湿度≤60%）、通风（换气次数4次/小时），避免阳光直射；精密备件（如激光轮廓仪镜头）需放入防静电包装，存储温度20±5℃；

- 出入库记录：建立《备件出入库台账》，记录备件型号、入库日期、领用日期、更换设备编号、更换人，做到可追溯（保存3年）；

- 定期盘点：每季度对备件库进行盘点，确保账物相符，临近保质期的备件（如液压油，保质期2年）优先领用，过期备件禁止使用。

六、常见故障分析与排除

6.1 机械系统故障

机械系统故障主要涉及挤压轮、压实轮、模具等核心部件，表现为异响、温升过高、成型缺陷等。

故障现象1：挤压轮异响，轴承温升超过60K（环境温度30℃时≥90℃）

- 成因：轴承润滑不良（油脂干涸或混入金属屑）、轮轴与轴承配合间隙过大（＞0.2mm）、轮槽内金属碎屑卡滞；

- 诊断方法：

  - 停机后手动盘动挤压轮，感觉阻力是否均匀（正常应转动灵活，无卡滞）；

  - 拆卸轴承端盖，检查润滑脂状态（正常为淡黄色均匀膏体，发黑或结块为异常）；

  - 用塞尺测量轮轴与轴承内圈间隙（允许0.05-0.1mm，超过0.2mm需更换轴承）；

- 维修对策：

  - 清洗轴承（用煤油冲洗）并加注锂基润滑脂（NLGI 2级，填充量为轴承空间的1/2）；

  - 更换轴承（型号22220CC/W33），安装时加热内圈至80℃，用铜棒敲击内圈到位；

  - 用专用钩刀清理轮槽内碎屑，检查轮槽表面磨损（深度＞0.3mm时修磨，用80目砂纸手工修磨）。

故障现象2：压实轮打滑，坯料无法咬入

- 成因：压下量不足（＜0.5mm）、轮槽表面磨损（粗糙度Ra＞3.2μm）、铜杆表面油污或氧化皮过厚（＞5μm）；

- 诊断方法：

  - 测量压实轮压下量：Φ12.5mm杆料应≥0.6mm（用深度尺测量轮槽与压实轮的间隙）；

  - 目视检查轮槽表面：若呈光亮镜面（无网纹），粗糙度Ra＞3.2μm，需修磨；

  - 擦拭铜杆表面：用白布蘸酒精擦拭，若布面发黑，说明氧化皮过厚；

- 维修对策：

  - 调整压实轮位置，增大压下量至0.8mm（通过HMI“手动操作”界面点动压实轮前进）；

  - 用80目砂纸修磨轮槽表面，恢复网纹结构（粗糙度Ra1.6μm）；

  - 更换表面清洁机构的尼龙刷辊（磨损量＞2mm时），提高刷辊转速至350r/min，增强去污能力。

故障现象3：模具成型缺陷（填不满、折叠）

- 成因：模具工作带过短（L/t＜3）、入口圆角过小（R＜0.5mm）、腔体温度过低（＜460℃）导致金属流动性不足；

- 诊断方法：

  - 检查模具工作带长度：10mm×3mm扁线工作带应≥10mm（用卡尺测量），不足时需修磨加长；

  - 用半径规测量入口圆角：应≥0.5mm，过小则产生应力集中；

  - 观察HMI腔体温度曲线：若持续低于465℃，金属流动性不足；

- 维修对策：

  - 修磨模具工作带至10mm（用平面磨床，保证平行度≤0.01mm）；

  - 用金刚石锉刀将入口圆角修至R0.8mm，去除锐角；

  - 提升挤压轮转速（从11.5r/min升至12r/min），通过摩擦热提升腔体温度至470℃。

6.2 液压系统故障

液压系统故障主要表现为压力异常、波动或泄漏，影响挤压靴压紧力和模具锁紧。

故障现象1：液压螺母压力无法保压，30分钟内从32MPa降至28MPa

- 成因：液压螺母密封圈老化（丁腈橡胶硬度＜65 Shore A）、增压器单向阀泄漏、液压油污染（清洁度低于NAS 8级）；

- 诊断方法：

  - 拆卸液压螺母，检查密封圈：正常为淡黄色弹性体，老化后变硬、开裂或发粘；

  - 测试增压器单向阀：手动推阀芯，应无卡滞，保压时无回油（用白纸放在出油口，无油渍）；

  - 取液压油样检测：NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL，超标则污染；

- 维修对策：

  - 更换密封圈（丁腈橡胶，硬度70±5 Shore A，型号Φ50×5mm），安装时涂抹液压油润滑；

  - 研磨增压器单向阀阀芯（用研磨膏手工研磨），或更换新阀（型号SV10-20）；

  - 过滤液压油（用3μm滤油机循环过滤2小时），清洁度达标后添加新油至油位线。

故障现象2：挤压靴压紧力波动（6-8MPa间波动±0.8MPa），导致扁线尺寸偏差±0.03mm

- 成因：比例压力阀阀芯磨损（间隙＞0.01mm）、液压油中混入气泡（油箱液位过低，吸油口吸入空气）、滤油器堵塞（压差＞0.5MPa）；

- 诊断方法：

  - 拆卸比例压力阀（型号DBETE-6X/315G24K4V），测量阀芯与阀套间隙：允许≤0.008mm，超标则更换；

  - 检查油箱液位：应≥2/3，过低时泵吸入空气，产生气泡；

  - 检查滤油器压差表：指示＞0.5MPa时滤芯堵塞；

- 维修对策：

  - 更换比例压力阀阀芯（或整体更换阀），确保间隙≤0.008mm；

  - 添加液压油至液位线，打开放气阀排出系统气泡（启动泵空载运行5分钟）；

  - 更换滤油器滤芯（型号HC8314FKS39H），之后每2周检查一次压差。

6.3 电气与控制系统故障

电气与控制系统故障影响设备自动化运行，表现为通讯中断、传感器无信号、参数异常等。

故障现象1：PLC与HMI通讯中断，界面无数据显示

- 成因：Profinet网线接触不良（水晶头氧化）、交换机电源故障（DC24V无输出）、PLC通讯模块损坏（SM1278模块）；

- 诊断方法：

  - 检查网线水晶头：用酒精棉擦拭氧化触点，用网线测试仪测试通断（8芯全通）；

  - 更换交换机电源（DC24V/1A），观察指示灯（PWR灯亮为正常）；

  - 更换PLC通讯模块（SM1278），重新下载GSD文件；

- 维修对策：

  - 重新压接水晶头（T568B标准），网线用金属屏蔽层并单端接地（接地电阻≤1Ω）；

  - 更换工业交换机（MOXA EDS-205，5口），支持Profinet协议；

  - 从备份恢复PLC程序，测试通讯（数据更新周期≤100ms）。

故障现象2：激光轮廓仪无信号，尺寸显示“----”

- 成因：镜头污染（油污或灰尘）、激光发射器故障（功率＜5mW）、信号线断线（屏蔽层破损）；

- 诊断方法：

  - 用无尘布蘸酒精清洁镜头，观察是否恢复信号；

  - 更换备用激光发射器（波长650nm），测试是否有红色激光点射出；

  - 用万用表测量信号线导通性：芯线与屏蔽层间绝缘电阻应≥100MΩ，断线则不通；

- 维修对策：

  - 每班清洁镜头（用专用镜头纸），加装防尘罩（带压缩空气吹扫功能）；

  - 更换激光发射器（功率5mW，寿命20000小时）；

  - 更换信号线（带双绞屏蔽层，长度≤10m），屏蔽层单端接地（接PLC接地端子）。

故障现象3：收卷张力波动大（±5%），扁线拉伸或松弛

- 成因：磁粉制动器老化（励磁电流与扭矩线性度变差）、张力传感器安装角度偏差（＞5°）、收卷速度与挤压速度不同步（速差＞0.5%）；

- 诊断方法：

  - 测试磁粉制动器线性度：输入电流0.5A、1.0A、1.5A、2.0A，测量对应扭矩（应线性增长，偏差≤±5%）；

  - 用水平仪检查张力传感器安装面：应与扁线方向垂直（偏差≤1°）；

  - 对比HMI显示的挤压速度（激光测速仪）与收卷速度（编码器计算），速差应≤0.5%；

- 维修对策：

  - 更换磁粉制动器（型号ZKB-10），充磁后测试线性度（偏差≤±3%）；

  - 调整传感器安装角度（用角度尺），确保垂直；

  - 通过PLC修改收卷速度PID参数：比例增益5.0→6.0，积分时间0.5s→0.3s，减小速差至≤0.3%。

6.4 表面质量缺陷与对策

产品表面质量缺陷主要包括气泡、夹杂、尺寸超差等，影响后续绝缘层包覆和线圈性能。

故障现象1：扁线表面气泡（直径1-3mm凸包）

- 成因：铜杆原始气泡（熔炼时氢气未除净，含氧量＞0.002%）、表面油污或水分在高温下汽化、溢料带入型腔；

- 诊断方法：

  - 截取气泡处试样，金相分析：气孔内壁光滑为原始气泡，有氧化色为油污汽化；

  - 检查刮刀与挤压轮间隙：应≤0.1mm，过大则溢料带入型腔；

- 维修对策：

  - 更换无氧铜杆（含氧量≤0.002%，供应商提供材质报告）；

  - 加强表面清洁：提高热风干燥温度至120℃，去除水分；

  - 调整刮刀间隙至0.05mm（通过垫片），确保溢料完全刮除。

故障现象2：表面夹杂（黑色或灰色斑点，深度＞0.05mm）

- 成因：铜杆中的木炭夹杂（上引工序产生）、挤压轮或腔体磨损掉落铁屑、润滑油泄漏污染；

- 诊断方法：

  - 光谱分析夹杂成分：含铁为轮槽磨损，含碳为木炭夹杂；

  - 检查挤压轮表面：用磁力探伤仪检测是否有裂纹（热疲劳裂纹会掉落铁屑）；

  - 观察润滑油路：接头处是否有渗漏（用白纸擦拭，有油渍则泄漏）；

- 维修对策：

  - 更换铜杆供应商（选择上引工艺稳定的厂家），每批铜杆抽检金相；

  - 修磨挤压轮表面裂纹（深度＜0.2mm时），或更换新轮（裂纹＞0.2mm）；

  - 更换润滑油管密封件（氟橡胶材质），紧固接头（扭矩25N·m）。

故障现象3：尺寸精度超差（宽度+0.03mm，厚度-0.02mm）

- 成因：模具磨损（工作带长度缩短0.5mm）、挤压轮转速波动（±0.2r/min）、冷却水温不稳定（波动＞5℃）；

- 诊断方法：

  - 测量模具工作带：原始10mm，磨损后9.5mm（用卡尺测量）；

  - 记录HMI转速曲线：波动＞±0.2r/min，导致温度波动±5℃；

  - 检查冷却水温传感器：实际水温波动应≤±2℃，超差则传感器故障；

- 维修对策：

  - 修磨模具工作带至10mm（用平面磨床，保证平行度≤0.01mm）；

  - 更换挤压轮驱动变频器（型号ABB ACS880，矢量控制模式），降低转速波动至±0.05r/min；

  - 增加冷却水箱容量（从200L增至300L），安装恒温控制装置（精度±1℃）。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

为保障操作人员安全和设备正常运行，需严格遵守以下安全规程。

操作前安全要求：

- 个人防护：必须穿戴棉质工作服（袖口系紧）、安全帽、防护眼镜，禁止佩戴手套操作旋转部件（如挤压轮、收卷盘），长发需盘入安全帽内；

- 设备检查：确认防护罩联锁功能正常（打开防护罩时设备无法启动），急停按钮红色蘑菇头突出，警示标识清晰（如“当心高温”“注意旋转”“必须佩戴防护眼镜”）；

- 工艺确认：检查坯料规格与生产计划一致（如10mm×3mm对应Φ12.5mm铜杆），模具安装牢固（液压螺母压力32MPa），冷却系统酒精浓度3-5%。

操作中安全要求：

- 禁止行为：

  - 运行时打开防护罩或用手伸入危险区域（如挤压轮与压实轮之间的90°包角区）；

  - 擅自修改安全参数（如急停回路延时、过载保护值、模具温度报警阈值）；

  - 在设备上放置工具、工件等杂物（避免掉落引发卡滞或撞击）；

  - 跨越安全围栏（黄色警示线），或在设备运行时进行维修作业。

- 异常处理：发现异响（如“咔咔”金属撞击声）、异味（焦糊味）或冒烟时，立即按下急停按钮，切断总电源，报告班组长；严禁在未停机情况下处理卡料或调整部件。

- 协同作业：两人以上操作时，需明确指挥信号（如“启动”“停止”手势），一人操作HMI，一人监控设备运行，禁止在无人监护时启动设备。

操作后安全要求：

- 停机操作：程序结束后，确认设备完全停止（挤压轮转速0，X/Y轴回原点，收卷张力0），方可打开防护罩取卸成品；

- 电源关闭：下班前关闭总电源开关（拉下闸刀），关闭气源（释放液压系统压力至0MPa），清理操作面板（用无尘布擦拭，禁止用水冲洗）；

- 场地整理：将工具放回工具箱（如千分尺、扳手），废料（如剪下的线头、铜屑）放入指定垃圾桶，填写《设备运行日志》（记录产量、运行时间、故障情况）。

7.2 应急处理流程

针对设备运行中可能出现的紧急情况，制定以下应急处理流程。

设备卡滞应急处理：

- 立即停机：按下急停按钮，切断总电源（防止电机堵转烧毁），悬挂“禁止启动”警示牌；

- 排查原因：观察卡滞位置：若坯料在压实轮处卡死，检查是否有异物（如金属屑）或铜杆弯曲；若挤压轮卡滞，检查轮槽内是否有金属碎屑或模具堵塞；

- 排除故障：

  - 清理异物：用专用钩刀清理轮槽内碎屑，或调整坯料位置（需戴厚手套，防止烫伤）；

  - 部件检查：手动反向盘动挤压轮，确认无卡滞（若仍卡滞，可能为轴承损坏，需报修）；

- 重启设备：旋开急停按钮，通电后执行回零操作，测试单轴运动正常（无异响、无报警），试生产10米产品确认合格后方可继续。

电气火灾应急处理：

- 切断电源：立即按下急停按钮，切断总电源（拉下闸刀），关闭气源；

- 灭火操作：使用二氧化碳灭火器（2kg）灭火，距离火源1-2m，对准火焰根部喷射（禁止用水灭火，防止触电）；

- 人员疏散：若火势蔓延，立即组织人员沿安全通道疏散至上风向，拨打火警电话（119），说明火灾位置（干变电磁线车间）、燃烧物质（电气设备）、火势大小；

- 事后处理：火灾扑灭后，检查烧毁部件（如变频器、接触器），更换后测试绝缘电阻（≥1MΩ），确认无短路后方可重启。

高温烫伤应急处理：

- 脱离热源：接触高温部件（如挤压轮、模具，表面温度＞150℃）导致烫伤时，立即用冷水冲洗伤处（15-30分钟，水温15-20℃），避免使用冰块直接敷；

- 伤情处理：

  - 轻度烫伤（表皮红肿）：涂抹烫伤膏，用无菌纱布覆盖，避免摩擦；

  - 重度烫伤（水泡或脱皮）：用无菌纱布轻轻覆盖伤处（不刺破水泡），立即就医；

- 原因调查与预防：检查高温部件防护罩是否缺失或损坏，增加警示标识（如“表面温度＞150℃，禁止触摸”），定期检查冷却系统，防止温度过高。

应急联系表：

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |

|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |

| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |

| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |

| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

八、附录

8.1 常用技术参数对照表

表1：不同型号生产线核心参数对比

| 参数类别 | TLJ250型 | TLJ300型 | TBJ400型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮直径 | 250mm | 300mm | 400mm |
| 主电机功率 | 37kW | 45kW | 250kW |
| 转速范围 | 8-20r/min | 10-25r/min | 4-12.5r/min |
| 最大挤压力 | 1200kN | 1800kN | 5000kN |
| 产品截面范围 | 5-50mm² | 10-200mm² | 250-6400mm² |
| 生产率 | 160kg/h | 480kg/h | 1250kg/h |
| 尺寸精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm |

表2：铜杆原料标准（TU2无氧铜杆）

| 项目 | 指标要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 含氧量 | ≤0.002% | 氧氮分析仪 |
| 屈服强度 | ＜120MPa | 万能材料试验机 |
| 导电率 | ≥98%IACS | 涡流导电仪 |
| 表面氧化皮厚度 | ≤5μm | 金相显微镜 |
| 直线度 | ≤0.5mm/m | 平台拉线法 |

表3：产品质量标准（裸铜扁线）

| 项目 | 指标要求 | 检测工具 |
| --- | --- | --- |
| 宽度公差 | ±0.01mm（a≤3.15mm） | 千分尺、激光轮廓仪 |
| 厚度公差 | +0.03mm/-0.01mm（b≤3.15mm） | 千分尺、激光轮廓仪 |
| 表面光洁度 | Ra≤0.8μm | 表面粗糙度仪 |
| 导电率 | ≥98%IACS | 涡流导电仪 |
| 致密度 | 8.9g/cm³±0.05 | 排水法 |

8.2 故障代码速查手册

机械系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 挤压轮轴承温升过高 | 润滑不良/轴承磨损/异物卡滞 | 检查润滑脂/更换轴承/清理异物 |
| E02 | 压实轮打滑 | 压下量不足/轮槽磨损/铜杆油污 | 增大压下量/修磨轮槽/加强清洁 |
| E03 | 模具填不满 | 工作带过短/温度过低/入口圆角过小 | 修磨工作带/提升转速/加大圆角 |

液压系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E04 | 液压螺母压力不足 | 密封圈老化/增压器泄漏/油污染 | 更换密封圈/维修增压器/过滤液压油 |
| E05 | 压紧缸压力波动 | 比例阀卡滞/滤油器堵塞/油中气泡 | 清洗比例阀/更换滤芯/排气 |

电气系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E06 | PLC通讯中断 | 网线接触不良/交换机故障/模块损坏 | 重接网线/更换交换机/维修模块 |
| E07 | 激光轮廓仪无信号 | 镜头污染/发射器故障/信号线断线 | 清洁镜头/更换发射器/更换信号线 |
| E08 | 收卷张力超限 | 磁粉制动器老化/传感器角度偏差 | 更换制动器/调整传感器角度 |

工艺故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E09 | 腔体温度过低 | 转速过低/冷却过度 | 提升转速/减少冷却水量 |
| E10 | 扁线尺寸超差 | 模具磨损/参数设置错误 | 修磨模具/重新设置参数 |

8.3 关键部件安装尺寸图

挤压轮与减速器连接尺寸：

- 减速器输出轴直径：Φ80mm（公差h6）；

- 挤压轮轴孔直径：Φ80mm（公差H7），配合间隙0.015-0.046mm；

- 键连接：平键18mm×11mm（GB/T 1096-2003），键槽深度5.5mm；

- 联轴器：弹性柱销联轴器（型号HL4，公称扭矩500N·m），两轴同轴度误差≤0.02mm（径向）、≤0.01mm（轴向）。

模具与模座配合尺寸：

- 模具定位锥面：锥度1:10，表面粗糙度Ra0.8μm；

- 模座锥孔：锥度1:10，表面粗糙度Ra1.6μm，与模具配合间隙≤0.01mm；

- 液压螺母：M120×2（螺纹），预紧力32MPa，拧紧扭矩1500N·m；

- 导向套内径：比模具外径大0.5mm，同轴度误差≤0.01mm。

压实轮安装尺寸：

- 轮槽直径：Φ12.5mm（铜杆直径+0.5mm），槽深8mm；

- 与挤压轮中心距：280mm（TLJ300型），可通过调节螺杆微调（调节范围±5mm）；

- 轴承型号：深沟球轴承6205-2RS（内径25mm，外径52mm），润滑脂填充量1/2轴承空间。

冷却水槽安装尺寸：

- 总长3000mm，分为三段：急冷段1000mm、缓冷段1000mm、终冷段1000mm；

- 水槽宽度：比扁线最大宽度大50mm（如10mm扁线对应60mm宽度）；

- 喷嘴数量：急冷段每100mm 1个，水流方向与扁线成45°角，流量15m³/h。

（注：实际安装时需参照设备厂商提供的详细图纸，以上为通用尺寸参数。）<|FCResponseEnd|># 干变电磁线车间低速铜扁线连续挤压生产线技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

低速铜扁线连续挤压生产线是干变电磁线车间实现高精度裸铜扁线加工的核心装备，其核心功能是通过低速、大扭矩挤压工艺，将Φ8mm或Φ12.5mm的无氧铜杆直接加工为截面5-6400mm²的裸铜扁线半成品。相较于传统“上引—轧扁—拉拔—退火”的多工序加工模式，该生产线具有显著技术优势：工艺流程从4-5道工序缩减为1道，材料利用率从85%提升至95%以上；生产周期缩短70%，支持“小批量、多品种、当天交货”的柔性生产需求；产品尺寸精度可达±0.01mm，同批产品一致性偏差≤0.1%，导电率保持≥98%IACS，表面光洁度Ra≤0.8μm，有效降低后续线圈绕制时的绝缘层损伤风险。

该设备主要应用于以下场景：干式变压器低压线圈用铜扁线（截面5-6400mm²，宽高比1:1至8:1）、新能源汽车驱动电机扁线（如8mm×3mm、10mm×4mm规格）、特种电抗器用异形铜排（如带圆角的矩形截面）。在实际应用中，以中容电气的挤压车间为例，其低速铜扁线生产线通过技术改造投入约4000万元，实现了自动化和智能化升级，每天可生产近40吨电磁线，产品品质显著提升，市场竞争力增强。通过与上海电缆研究所、东南大学等科研院所合作，优化模具设计和挤压工艺参数，可使铜扁线的尺寸公差控制在极严范围，如窄边尺寸a≤3.15mm时公差为±0.02mm，宽边尺寸b≤3.15mm时公差为﹢0.03mm、﹣0.01mm，满足F级或H级绝缘等级要求，线圈局部放电量＜5pC。

1.2 主要技术参数与性能指标

不同型号的低速铜扁线连续挤压生产线在核心参数上存在差异，以下为典型型号（TLJ250、TLJ300、TBJ400型）的技术参数对比：

| 参数类别 | 单位 | TLJ250型 | TLJ300型 | TBJ400型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机核心参数 |  |  |  |  |
| 挤压轮直径 | mm | 250 | 300 | 400 |
| 主电机功率 | kW | 37 | 45 | 250 |
| 转速范围 | r/min | 8-20 | 10-25 | 4-12.5 |
| 最大挤压力 | kN | 1200 | 1800 | 5000 |
| 产品规格范围 |  |  |  |  |
| 扁线宽度 | mm | 14-80 | 14-120 | 50-320 |
| 扁线厚度 | mm | 2-15 | 2-20 | 5-50 |
| 截面面积 | mm² | 5-50 | 10-200 | 250-6400 |
| 工艺性能指标 |  |  |  |  |
| 生产率 | kg/h | 160 | 480 | 1250 |
| 尺寸精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 |
| 材料利用率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥92 |
| 腔体温度 | ℃ | 460-480 | 460-480 | 450-470 |
| 原料与产品性能 |  |  |  |  |
| 适配铜杆直径 | mm | 8/12.5 | 8/12.5 | 20 |
| 铜杆屈服强度 | MPa | ＜120 | ＜120 | ＜120 |
| 产品导电率 | %IACS | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 表面光洁度 | μm | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 |

1.3 设备型号与规格说明

低速铜扁线连续挤压生产线的型号命名通常遵循“机型代号-挤压轮直径-特性标识”规则，其中挤压轮直径是核心参数，直接决定生产能力和产品规格范围。例如，“TLJ300”中“TLJ”代表“铜连续挤压机”，“300”表示挤压轮直径为300mm；部分型号后缀字母表示特性，如“TLJ300A”中“A”代表具备自动换模功能。

型号选择依据需综合产品规格、产能需求及精度要求：

- 小截面扁线生产（截面5-50mm²，如8mm×3mm）：优先选择TLJ250型，其挤压轮直径250mm，转速8-20r/min，适合宽高比1:1至5:1的产品，尺寸精度±0.01mm，满足干式变压器小型线圈需求；

- 中规格通用扁线（截面10-200mm²，如15mm×5mm）：TLJ300型为性价比之选，电机功率45kW，生产率480kg/h，可兼顾效率与精度，适用于批量生产10kV干式变压器线圈；

- 大截面铜排生产（截面250-6400mm²，如30mm×100mm）：需选用TBJ400型，挤压轮直径400mm，最大挤压力5000kN，支持宽高比1:1至8:1的大型扁线，主要用于风电、核电等特种电抗器。

不同型号的核心差异体现在驱动功率、模具更换效率及自动化程度：TBJ400型采用双电机驱动，支持模具快速更换（换模时间≤30分钟）；TLJ系列标配在线激光测径，而高端机型如TLJ300A集成涡流探伤功能，可实时检测表面缺陷。

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

主机系统是实现铜杆连续塑性变形的核心，主要由挤压机、模具系统、驱动单元及液压润滑系统组成。

挤压机是生产线的核心设备，由挤压轮组件、挤压靴、槽封块及压实轮构成。挤压轮组件采用5CrNiMo热作模具钢（表面淬火HRC58-62），轮缘开有矩形沟槽（宽度比坯料直径大0.5mm，深度12-18mm），内置螺旋式水冷流道（冷却水量15-25m³/h），轮槽表面网纹滚花处理（纹路深度0.1-0.2mm）以增强摩擦力。安装时需保证轮轴与减速器输出轴同轴度误差≤0.02mm，轴向窜动≤0.01mm。挤压靴固定于挤压轮外侧，与轮槽形成包角90°的“弓形挤压型腔”，靴体采用ZG35CrMo合金铸铁，内衬10mm厚硬质合金耐磨板，工作表面与挤压轮的间隙需精确控制在0.1-0.3mm（通过垫片调整）——间隙过大会导致金属溢出（损失率＞5%），过小则引发“咬边”缺陷（产品侧边出现毛刺）。压实轮位于挤压轮入口处，通过液压系统提供5-20kN压力，将铜杆压紧于轮槽以增大摩擦力，压下量根据铜杆直径调整（Φ12.5mm杆料压下量0.6-0.8mm）。

模具系统由模座、成型模及导向套组成，是决定扁线截面精度的关键。成型模采用钨钼合金或粉末高速钢（如ASP-60），模孔精度±0.01mm，工作带长度为产品厚度的3-5倍（如3mm厚扁线工作带长10mm），入口处设计0.5-1mm圆角以降低金属流动死区。模具通过锥面定位与模座配合（同轴度误差≤0.01mm），并用液压螺母锁紧（预紧力32MPa），更换时通过专用吊具实现快速拆装（换模时间≤20分钟）。

驱动单元采用Z4系列直流电机或永磁同步伺服电机（如TLJ300型配置45kW电机，额定转速1500r/min），经行星齿轮减速器（减速比5:1-10:1）驱动挤压轮旋转。减速器输出轴通过弹性联轴器与挤压轮连接，传递扭矩≥2000N·m，传动效率≥95%。

液压润滑系统为挤压靴开合、模具锁紧及压实轮加压提供动力。液压站油箱容积200-500L，主液压泵为轴向柱塞泵（工作压力6-8MPa，流量40-80L/min），通过比例压力阀控制挤压靴压紧力；增压器（最高输出压力32MPa）用于液压螺母锁紧。润滑系统分为稀油润滑（主轴轴承，ISO VG46液压油，流量5-8L/min）和油脂润滑（压实轮轴承，锂基润滑脂NLGI 2级）。

2.2 辅助工艺单元

辅助工艺单元负责原材料处理、挤压后冷却、表面保护及收卷，确保生产连续性和产品质量。

原材料处理单元包括放线盘、矫直剪断装置及表面清洁机构。放线盘采用液压胀紧式结构，可承载Φ8mm或Φ12.5mm的上引无氧铜杆（重量≤500kg），盘径630-800mm，放线张力通过磁粉制动器控制（阻尼力0-100N可调），避免铜杆弯曲（直线度误差≤0.5mm/m）。矫直剪断装置包含5-7组矫直轮（上下交错排列），通过调节轮间距消除铜杆弯曲（矫直后直线度≤0.3mm/m）；剪断机构为气动液压式，断料时可在0.5秒内切断坯料。表面清洁机构由两组尼龙刷辊（转速300r/min）和热风干燥装置组成，刷辊间距比杆径小0.2mm，可去除表面氧化皮（厚度≤5μm）及油污，干燥温度80-100℃，确保坯料表面光洁度Ra≤1.6μm。

冷却与防氧化系统用于挤压后高温扁线的快速降温及表面保护。三段式冷却水槽总长3-5m，分为“急冷段-缓冷段-终冷段”：急冷段水温25-30℃（流量15-20m³/h），将扁线从600℃以上快速冷却至200℃以下；缓冷段水温40-50℃（流量10m³/h），减少内应力；终冷段水温≤55℃（流量8m³/h），确保出槽温度≤50℃。水槽内添加3-8%酒精溶液（纯度≥95%），挥发后形成保护膜，防氧化效果较纯水冷却提升40%。出口处设气刀吹干装置（压力0.4-0.6MPa），气流方向与扁线成30°角，残留水分≤0.5g/m。

收卷单元通过摆臂式收排线机实现扁线的规整缠绕。收卷盘直径800-1200mm，排线节距通过伺服电机（台达ASD-A2系列）控制（可调范围1-10mm），收卷张力由磁粉制动器闭环调节（设定值300-800N，波动≤±2%）。收卷完成后自动进行盘底、盘边整理，卷径偏差≤5mm，无叠层、乱线现象。部分生产线配备在线检测装置：激光轮廓仪（分辨率0.5μm）实时监测截面尺寸，偏差超过±0.02mm时触发报警；涡流探伤仪（检测频率1MHz）识别表面缺陷（深度≥0.1mm），并驱动剔除机构（响应时间≤0.3秒）。

2.3 控制系统架构

控制系统采用“三层架构”设计，实现全流程自动化控制与精准调节。

设备控制层以西门子S7-200 SMART PLC（或三菱FX5U）为核心，集成数字量I/O模块（输入输出点数≥128点）、模拟量模块（8路输入/4路输出）及运动控制模块。PLC负责逻辑控制（如压实轮加压、模具润滑）、参数采集（温度、压力）及故障诊断，扫描周期≤10ms，输入输出采用光电隔离（隔离电压≥2500V AC）。

过程监控层包含10.4英寸触摸屏（威纶通MT8103IP）和工控机（研华IPC-610）。触摸屏实时显示生产参数（转速、温度、产量）及报警信息（如“E05：张力超限”），支持手动参数修改；工控机运行组态软件（WinCC或Intouch），存储3个月的生产数据（每卷产品的尺寸、缺陷数量），生成日报表、月报表。

检测执行层由各类传感器与执行元件组成：压力传感器（安装于液压系统，量程0-50MPa，精度±0.2%FS）监测挤压靴压紧力、液压螺母压力；红外测温仪（精度±1℃）检测腔体温度；编码器（每转脉冲数1024）控制挤压轮转速、排线位置；张力传感器（HBM U2B系列，量程0-20N）实现收卷张力闭环控制；激光轮廓仪（分辨率0.5μm）在线检测扁线尺寸。执行元件包括伺服电机（挤压轮驱动、排线驱动）、比例阀（液压压力控制）、电磁阀（气缸动作）等。

各层级通过Profinet总线通讯（传输速率100Mbps），数据更新周期≤100ms，确保控制指令与反馈信号的实时性。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

机械传动系统的核心是实现动力从电机到挤压轮的高效传递，并通过挤压轮与压实轮的协同作用，将铜杆连续送入挤压型腔完成塑性变形。

动力传递路径：主电机（如TLJ300型45kW电机，转速1500r/min）通过弹性联轴器连接行星齿轮减速器（减速比8:1），输出轴转速降至187.5r/min，再经万向联轴器驱动挤压轮旋转（最终转速11.5r/min）。传动过程中，扭矩通过键连接传递，轴承支撑采用调心滚子轴承（22220CC/W33型），径向游隙0.05-0.1mm，轴向窜动≤0.01mm，确保重载下的平稳运行。辅助传动链中，压实轮由1.5kW伺服电机驱动，经蜗轮蜗杆减速器（减速比20:1）输出扭矩≥100N·m，实现压力与位置的精确调节。

送料与咬入机制：挤压轮旋转时，铜杆在轮槽与压实轮的摩擦力作用下被连续咬入。摩擦力大小取决于正压力（压实轮压力）、摩擦系数（轮槽表面网纹滚花）及包角（挤压靴与轮槽形成的90°包角）。当铜杆直径12.5mm、压实轮压力15kN时，摩擦力可达8kN，足以克服金属流动阻力。咬入条件需满足“摩擦力＞金属变形抗力”，若压下量不足（＜0.5mm）或轮槽磨损（表面粗糙度Ra＞3.2μm），会导致“打滑”，表现为铜杆停滞不前或表面擦伤。

金属塑性变形过程：铜杆进入挤压型腔后，经历四个阶段的变形：

- 孔型轧制：轮槽限制铜杆横向变形，实现初步减径（如Φ12.5mm杆料变为10mm×5mm矩形截面）；

- 摩擦剪切：型腔入口处金属受挤压轮与靴体的摩擦剪切作用，温度升至460-480℃（无需外部加热），塑性显著提升；

- 镦粗变形：金属在堵头前堆积，形成“镦粗区”，三向压应力达1000-1200MPa，消除内部气孔；

- 模具挤出：金属通过模具模孔，在工作带作用下获得精确截面（如10mm×3mm扁线），工作带长度10mm（产品厚度的3.3倍）确保尺寸稳定。

通过DEFORM有限元模拟可知，金属在型腔内的流速呈“中间快、边部慢”分布，最大流速差可达20%，需通过模具工作带长度梯度设计（中间短、边部长）平衡流速，避免表面裂纹。

3.2 挤压成型机制

低速挤压成型的核心是通过控制摩擦热与变形速率，实现铜杆在最佳温度区间（460-480℃）的稳定塑性变形，确保产品尺寸精度和致密度。

摩擦热产生与温度控制：挤压轮与铜杆的摩擦热是主要热源，热功率Q=μ·P·v（μ为摩擦系数，P为正压力，v为相对速度）。当挤压轮转速11.5r/min、轮径300mm时，轮槽表面线速度v=π·D·n/60≈1.8m/s，摩擦系数μ=0.3（网纹滚花表面），正压力P=15kN，热功率Q≈8.1kW，可使铜杆温度从室温升至465℃。温度通过挤压轮转速动态调节：当温度低于465℃时，提升转速（每降低5℃提升0.5r/min）；高于480℃时降低转速（每升高5℃降低0.5r/min）。

三向压应力与致密度：挤压型腔的封闭结构使金属处于三向压应力状态，主应力σ1（轴向）=-1200MPa，σ2（径向）=-800MPa，σ3（周向）=-600MPa。这种应力状态抑制裂纹产生，促使金属致密化，成品密度达8.9g/cm³±0.05（理论密度8.96g/cm³），较传统拉拔工艺提升0.5%。通过金相分析可知，挤压后的晶粒尺寸均匀（50-80μm），无明显织构，导电率保持≥98%IACS。

模具成型参数影响：模具工作带长度（L）与产品厚度（t）的比值（L/t=3-5）是关键参数。L/t过小（＜3）会导致尺寸不稳定（偏差＞±0.03mm）；过大（＞5）则增加流动阻力，挤压力上升15%。入口圆角R=0.5-1mm可降低应力集中，当R=0.8mm时，模具寿命较直角过渡提升30%。模孔尺寸需考虑“弹性回跳”，设计时预留0.02mm回弹量（如目标厚度3mm，模孔设计2.98mm）。

3.3 控制原理

控制系统通过PLC与传感器的实时通讯，实现挤压过程的闭环控制，确保参数稳定和产品质量。

闭环控制流程：

- 参数设定：操作人员通过HMI输入产品规格（如10mm×3mm扁线），系统调用预存工艺配方，包含挤压轮转速11.5r/min、压实轮压力15kN、腔体温度465℃、收卷张力500N等参数；

- 实时监测：传感器采集实际参数：压力传感器（液压系统压力7MPa）、红外测温仪（腔体温度463℃）、激光轮廓仪（扁线宽度10.005mm、厚度2.998mm）、张力传感器（收卷张力495N），数据经16位A/D转换后存入PLC寄存器，刷新周期100ms；

- 偏差调节：PLC根据设定值与实际值的偏差，通过控制算法 output调节指令。例如：

  - 当腔体温度低于465℃时，PLC增加挤压轮转速（每降低5℃提升0.5r/min），通过增大摩擦热补偿温度；

  - 当扁线厚度偏差+0.02mm时，PLC控制模具微调机构（伺服电机驱动，分辨率0.001mm），使模具向挤压轮方向移动0.01mm，修正尺寸；

  - 当收卷张力低于490N时，PLC增大磁粉制动器电流（0-2A），提升制动力矩，张力恢复至500N±5N。

低速场景的分段控制策略：针对低速生产线（转速5-15r/min）的特点，采用“分段压力-速度”协同控制：

- 启动阶段（0-3r/min）：压实轮压力设为6MPa（避免过大冲击力），挤压轮缓慢加速，20秒内达到设定转速；

- 稳定阶段（3-15r/min）：压力升至8MPa,通过PID调节使转速波动≤±0.05r/min，腔体温度控制在465±5℃；

- 停车阶段：转速降至3r/min后，压力降至6MPa，避免“闷车”（金属在型腔内冷却硬化）。

PLC程序结构：控制系统的核心逻辑通过PLC程序实现，主要包括主程序、初始化子程序、手动/自动切换子程序、故障诊断子程序等。主程序循环扫描各模块状态，调用相应子程序；初始化子程序在设备上电时执行，完成传感器校准、轴回零、参数复位等；手动/自动切换子程序根据操作模式，选择点动控制或自动运行逻辑；故障诊断子程序实时监测急停信号、过载信号、传感器异常等，触发报警并执行停机保护。

安全联锁控制：为保障设备和人员安全，控制系统设计多重联锁：

- 急停联锁：急停按钮按下时，切断所有电机电源，输出模块全部置零，响应时间≤0.5秒；

- 防护罩联锁：旋转部件的防护罩安装接近开关，打开时设备无法启动或立即停机；

- 参数联锁：当设定参数超过设备额定值（如挤压轮转速＞25r/min），系统拒绝执行并提示“参数超限”；

- 工艺联锁：坯料断线时，断线检测传感器触发剪断机构动作，同时停止挤压轮和收卷机，防止空转损伤模具。

四、设备操作与参数设置

4.1 开机准备与调试

开机前需完成设备状态检查、原材料准备及安全确认，确保生产顺利进行。

产前检查与准备：

- 设备状态检查：

  - 润滑系统：液压油位≥油箱2/3，润滑油路无泄漏，压力表指示0.3-0.5MPa；

  - 模具系统：模具安装牢固（液压螺母压力32MPa），模孔与挤压轮槽对中（同轴度误差≤0.02mm）；

  - 冷却系统：水箱水位≥2/3，酒精浓度3-5%（用折射仪检测），水泵运行正常（流量15m³/h）；

  - 电气系统：急停按钮复位，控制柜指示灯正常（电源灯亮、故障灯灭），HMI通讯正常。

- 原材料检查：

  - 铜杆规格：Φ12.5mm TU2无氧铜杆，含氧量≤0.002%，屈服强度＜120MPa；

  - 表面质量：目视检查无氧化皮（局部氧化面积≤5%）、无油污，直径12.5±0.1mm，直线度≤0.5mm/m；

  - 表面清洁：通过表面清洁机构后，光洁度Ra≤1.6μm，无残留水分（干燥温度80-100℃）。

- 安全防护确认：

  - 防护罩全部闭合，联锁开关正常（打开防护罩时设备无法启动）；

  - 消防器材（2kg二氧化碳灭火器）置于设备5m范围内，压力正常；

  - 操作区域地面无油污、积水，通道宽度≥1.2m。

手动调试与试运行：

- 单部件点动调试：

  - 挤压轮点动：在HMI“手动”界面点击“挤压轮点动”，设定点动速度5%（0.575r/min），观察旋转方向（顺时针）及有无异响，确认轴承温升≤40K（环境温度30℃时≤70℃）；

  - 压实轮调试：点击“压实轮前进”，使压下量达到0.6mm（Φ12.5mm杆料），检查压力传感器显示值（12kN），手动旋转压实轮确认无卡滞；

  - 收卷机调试：点击“收卷点动”，设定张力300N，观察排线机构是否均匀移动，张力波动≤±5N。

- 联动试运行：

  - 启动坯料处理单元，铜杆经矫直、清洁后送至挤压轮入口，手动将线头引入轮槽；

  - 设定挤压轮转速30%（3.45r/min），启动“单次循环”模式，运行10米后停机，检查：

    - 尺寸精度：宽度10.00±0.01mm，厚度3.00±0.01mm（用千分尺测量）；

    - 表面质量：无划痕、无氧化变色（呈紫红色）、无毛刺；

    - 收卷规整度：排线节距3.5mm（线径+0.5mm），无叠层、交叉。

4.2 关键参数设置方法与示例

关键工艺参数的设置需根据产品规格、材料特性及设备型号动态调整，以下为TLJ300型生产10mm×3mm扁线的参数设置示例。

核心参数设置步骤：

- 挤压轮转速：在HMI“参数设置→主机参数→挤压轮转速”中输入“11.5”（单位r/min），按“确认”保存。转速根据产品截面调整：小截面扁线（如8mm×3mm）取12r/min，大截面（如30mm×10mm）取8r/min，以维持腔体温度460-480℃。

- 压实轮压力：进入“参数设置→辅助参数→压实轮压力”，设置“15”（单位kN）。压力与铜杆直径成正比：Φ8mm杆料设8kN，Φ12.5mm设12-15kN，压下量0.6-0.8mm（约杆径的7-10%）。

- 腔体温度：无需直接设置，通过挤压轮转速间接控制。当HMI显示温度低于465℃时，手动提升转速（每降低5℃提升0.5r/min）；高于480℃时降低转速（每升高5℃降低0.5r/min）。

- 冷却水温：在“参数设置→冷却参数”中设定：急冷段28℃（通过温控阀调节，开度40%）、缓冷段45℃、终冷段50℃，酒精浓度5%（每周检测一次）。

- 收卷张力：进入“参数设置→收卷参数→张力设定值”，输入“500”（单位N）。张力需略大于扁线屈服强度对应的拉力（0.5mm²截面铜杆屈服强度120MPa时，拉力=120MPa×5mm²=600N，取500N避免拉伸变形）。

参数设置示例（10mm×3mm扁线）：

| 参数名称 | 设定值 | 调节依据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮转速 | 11.5r/min | 平衡摩擦热与生产率，维持腔体温度465℃ | 转速波动≤±0.05r/min |
| 压实轮压力 | 15kN | Φ12.5mm杆料，压下量0.7mm | 压力传感器显示值与设定值偏差≤±0.5kN |
| 收卷张力 | 500N | 避免拉伸变形（延伸率≤1%） | 张力波动≤±5N |
| 排线节距 | 3.5mm | 线径3mm+0.5mm补偿量 | 节距偏差≤±0.1mm |
| 冷却水温（急冷段） | 28℃ | 快速通过600-200℃脆性区 | 流量18m³/h，确保冷却均匀 |

4.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI采用10.4英寸触摸屏，界面设计遵循“功能分区、操作直观”原则，主要包含以下模块。

主界面：顶部为状态显示区，显示当前运行模式（自动/手动/点动）、主轴转速（11.5r/min）、当前产量（125kg）、报警代码（无报警时显示“正常”）；中部为实时曲线区，包含腔体温度（465℃）、挤压力（7MPa）、收卷张力（500N）三条曲线（X轴10分钟/格，Y轴量程可手动缩放）；底部为快捷功能键：“自动运行”（绿色）、“手动操作”、“参数设置”、“故障查询”、“急停复位”（红色）。

参数设置界面：左侧为参数分类树，包含“主机参数”（转速、转向）、“辅助参数”（压实轮压力、模具温度）、“冷却参数”（水温、酒精浓度）、“收卷参数”（张力、排线节距）；右侧为参数输入框与单位，输入后需点击“保存参数”生效，系统自动生成参数文件（命名规则“日期+班次+序号”）。例如，修改“压实轮压力”时，点击数值框输入“15”，按“Enter”，再点击“保存”，HMI提示“参数保存成功”。

手动操作界面：用于设备调试，包含各轴点动控制按钮：“挤压轮点动”（速度5%/10%/30%可调）、“压实轮前进/后退”（位移0.1mm/步）、“收卷点动”、“剪线测试”。点击“X轴点动+”，排线机构向+X方向移动，HMI实时显示位置坐标（如X=10.00mm），点动增量可选择0.01mm/0.1mm/1mm。

故障查询界面：按“报警时间”或“报警代码”查询历史故障。当设备报警时，状态显示区显示代码（如“E08”），点击“故障查询”进入后，系统显示：

- 代码含义：“E08：模具温度过高”；

- 可能原因：“冷却水温＞35℃/模具堵塞/转速过高”；

- 处理建议：“检查冷却水路/清理模具异物/降低挤压轮转速”；

- 处理记录：可填写处理人（如“张工”）及结果（如“清理模具后恢复正常”）。

趋势图界面：可查看关键参数的历史曲线，支持24小时/7天/30天数据查询。例如，查看近8小时腔体温度曲线，波动范围463-467℃，判断系统稳定性；查看尺寸偏差曲线，扁线厚度最大偏差+0.015mm，评估模具磨损状态（需安排修磨）。

五、设备维护与保养

5.1 日常维护与检查

日常维护是确保设备稳定运行的基础，需由操作工和维修工按周期执行。

操作工每班检查项目（班前、班中、班后各一次）：

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压系统压力 | 观察HMI压力显示 | 6-8MPa | 低于6MPa时通知维修工检查油泵 |
| 挤压轮温度 | 红外测温仪测量轮缘 | ≤80℃（环境温度30℃时） | 超过80℃时检查冷却水路（流量15m³/h） |
| 铜杆表面质量 | 目视检查，每卷抽查3处 | 无氧化皮、油污，光洁度Ra≤1.6μm | 表面不良时切换备用铜杆 |
| 收卷张力 | 观察HMI张力曲线 | 设定值±2%以内（500±10N） | 波动大时检查磁粉制动器（电流1.2A） |
| 急停按钮功能 | 按下急停，检查设备是否立即停机 | 停机响应时间≤0.5秒 | 不动作时更换急停按钮触点（常闭） |

维修工每周维护项目：

- 清洁与校准：

  - 清洁激光轮廓仪镜头（用无尘布蘸酒精），校准尺寸测量值（用10mm标准量块，偏差≤±0.005mm）；

  - 清理挤压轮槽内金属碎屑（用专用钩刀），检查轮槽表面磨损（深度＞0.3mm时需修磨）。

- 润滑与紧固：

  - 润滑压实轮轴承（加注锂基润滑脂NLGI 2级，每次0.5kg），手动旋转检查灵活性；

  - 紧固控制柜内接线端子（扭矩2.5N·m），重点检查电机电源线（避免松动过热）。

- 系统检查：

  - 检测液压油污染度（用颗粒计数器，NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL）；

  - 测试安全联锁：依次打开各防护罩，确认设备立即停机；按下急停按钮，确认输出全部切断。

维修工每月维护项目：

- 传感器校准：

  - 压力传感器校准：用50MPa标准泵，在0、10、20、30、40、50MPa六点校准，误差≤±0.5MPa；

  - 温度传感器校准：用铂电阻温度计（精度A级）测量腔体实际温度，与HMI显示值对比，偏差＞±3℃时重新校准。

- 模具检查：

  - 用轮廓仪测量模具工作带磨损（深度＞0.1mm时修磨），入口圆角R≥0.5mm（用半径规检查）；

  - 检查模具锥面定位精度（与模座配合间隙≤0.01mm，用塞尺测量）。

- 冷却系统维护：

  - 清洗冷却水槽滤网（目数100目），去除铜屑和杂质；

  - 检测酒精浓度（折射仪读数5%），不足时添加无水乙醇（纯度≥99.7%）。

5.2 定期保养计划

定期保养需按周期执行，包括半年、年度保养，以预防设备故障，延长使用寿命。

半年保养（由维修班长组织，2人配合，耗时8小时）：

- 液压系统保养：

  - 更换液压油（L-HM46抗磨液压油，过滤精度3μm），用量200L（TLJ300型油箱容积）；

  - 清洗油箱（用绸布蘸柴油擦拭，禁止用棉纱），更换滤油器滤芯（型号PALL HC8314FKS39H，精度10μm）；

  - 检测液压螺母压力衰减：新装模具后8小时首次补压（从32MPa补至32MPa，无衰减为正常），之后每周补压一次。

- 机械部件检查：

  - 检查挤压轮轴承游隙（用塞尺，径向游隙＞0.2mm时更换轴承，型号22220CC/W33）；

  - 测量挤压轮轴与减速器输出轴同轴度（≤0.02mm，用百分表打表），超差时调整联轴器垫片。

- 电气系统检查：

  - 测量伺服电机绝缘电阻（≥100MΩ，用500V兆欧表），编码器信号线屏蔽层接地电阻≤1Ω；

  - 备份PLC程序和CNC参数至U盘（每月备份1次，半年更换备份介质）。

年度保养（由设备工程师组织，4人配合，耗时24小时）：

- 核心部件更换：

  - 更换挤压轮（累计运行10000小时或轮槽深度磨损＞0.5mm），新轮需进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm）；

  - 更换模具（累计生产80吨坯料或尺寸精度超差），新模具需经试挤压验证（连续生产3卷合格产品）；

  - 更换伺服电机轴承（寿命8000小时），加热轴承内圈至80℃后安装，避免硬敲（用铜棒敲击内圈）。

- 精度校准：

  - 用激光干涉仪测量X轴（排线）定位精度（≤±0.01mm/300mm）和重复定位精度（≤±0.005mm）；

  - 检测主轴径向跳动（≤0.01mm）和轴向窜动（≤0.005mm），超差时调整轴承游隙（通过锁紧螺母）。

- 性能评估：

  - 测试设备综合效率（OEE）：可用性≥95%（故障停机时间≤48小时/月）、性能效率≥90%（实际产量/理论产量）、质量合格率≥99%；

  - 根据评估结果调整维护计划，如某部件故障频次高（如磁粉制动器每3个月故障1次），缩短检查周期至每月1次。

5.3 备件管理与更换规范

科学的备件管理可缩短维修时间，降低停机损失，关键备件需建立库存并规范更换流程。

关键备件清单及库存：

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮轴承 | 22220CC/W33（内径100mm） | 8000小时 | ≥2套 | SKF（中国）有限公司 |
| 模具 | 10mm×3mm（工作带10mm） | 80吨/副 | ≥2副 | 本地模具加工厂（上海电缆研究所合作单位） |
| 液压密封圈 | 丁腈橡胶，Φ50×5mm | 6个月 | ≥10个 | 广州机械密封件厂 |
| 压力传感器 | 0-50MPa，4-20mA输出 | 2年 | ≥1个 | 深圳信为科技有限公司 |
| 磁粉制动器 | ZKB-10（0-10N·m） | 3年 | ≥1台 | 台湾研新股份有限公司 |

备件更换流程（以模具更换为例）：

- 更换前准备：

  - 记录当前生产参数（转速、压力、尺寸），保存至“模具更换参数表”；

  - 准备新模具（已预加工、试挤压合格）、专用吊具（承重50kg）、清洁工具（无尘布、酒精）；

  - 确认设备已停机，液压系统卸压（压力降至0MPa），防护罩打开并悬挂“正在维修”警示牌。

- 拆卸旧模具：

  - 旋松液压螺母（逆时针旋转，使用专用扳手），缓慢卸压（防止高压油喷射）；

  - 用吊具将旧模具吊出，放置于专用工装架，检查工作带磨损（用轮廓仪测量）和表面裂纹（渗透检测）；

  - 清洁模座锥面（用酒精棉擦拭），去除残留油污和金属屑。

- 安装新模具：

  - 将新模具吊装至模座，通过锥面定位（手动旋转模具，确保贴合无间隙）；

  - 预紧液压螺母（手动旋紧至无间隙），启动增压器充压至32MPa（保压5分钟，压力无衰减）；

  - 安装导向套，调整与模具的同轴度（偏差≤0.01mm，用百分表打表）。

- 更换后调试：

  - 进行“空运行”测试：挤压轮转速5r/min，运行5分钟，检查有无异响；

  - 试挤压10米产品，测量尺寸（宽度10.00±0.01mm，厚度3.00±0.01mm），表面质量合格后批量生产。

备件库管理要求：

- 存储条件：备件库保持干燥（相对湿度≤60%）、通风（换气次数4次/小时），避免阳光直射；精密备件（如编码器）需密封包装，存储于防潮柜（湿度≤40%）；

- 出入库记录：建立《备件出入库台账》，记录备件型号、入库日期、领用日期、更换设备编号、更换人，做到可追溯（保存3年）；

- 定期盘点：每季度对备件库进行盘点，确保账物相符，临近保质期的备件（如液压油，保质期2年）优先领用，过期备件禁止使用。

六、常见故障分析与排除

6.1 机械系统故障

机械系统故障主要涉及挤压轮、压实轮、模具等核心部件，表现为异响、温升过高、成型缺陷等。

故障现象1：挤压轮异响，轴承温升超过60K（环境温度30℃时≥90℃）

- 成因：轴承润滑不良（油脂干涸或混入金属屑）、轮轴与轴承配合间隙过大（＞0.2mm）、轮槽内金属碎屑卡滞；

- 诊断方法：

  - 停机后手动盘动挤压轮，感觉阻力是否均匀（正常应转动灵活，无卡滞）；

  - 拆卸轴承端盖，检查润滑脂状态（正常为淡黄色均匀膏体，发黑或结块为异常）；

  - 用塞尺测量轮轴与轴承内圈间隙（允许0.05-0.1mm，超过0.2mm需更换轴承）；

- 维修对策：

  - 清洗轴承（用煤油冲洗）并加注锂基润滑脂（NLGI 2级，填充量为轴承空间的1/2）；

  - 更换轴承（型号22220CC/W33），安装时加热内圈至80℃，用铜棒敲击内圈到位；

  - 用专用钩刀清理轮槽内碎屑，检查轮槽表面磨损（深度＞0.3mm时修磨，用80目砂纸手工修磨）。

故障现象2：压实轮打滑，坯料无法咬入

- 成因：压下量不足（＜0.5mm）、轮槽表面磨损（粗糙度Ra＞3.2μm）、铜杆表面油污或氧化皮过厚（＞5μm）；

- 诊断方法：

  - 测量压实轮压下量：Φ12.5mm杆料应≥0.6mm（用深度尺测量轮槽与压实轮的间隙）；

  - 目视检查轮槽表面：若呈光亮镜面（无网纹），粗糙度Ra＞3.2μm，需修磨；

  - 擦拭铜杆表面：用白布蘸酒精擦拭，若布面发黑，说明氧化皮过厚；

- 维修对策：

  - 调整压实轮位置，增大压下量至0.8mm（通过HMI“手动操作”界面点动压实轮前进）；

  - 用80目砂纸修磨轮槽表面，恢复网纹结构（粗糙度Ra1.6μm）；

  - 更换表面清洁机构的尼龙刷辊（磨损量＞2mm时），提高刷辊转速至350r/min，增强去污能力。

故障现象3：模具成型缺陷（填不满、折叠）

- 成因：模具工作带过短（L/t＜3）、入口圆角过小（R＜0.5mm）、腔体温度过低（＜460℃）导致金属流动性不足；

- 诊断方法：

  - 检查模具工作带长度：10mm×3mm扁线工作带应≥10mm（用卡尺测量），不足时需修磨加长；

  - 用半径规测量入口圆角：应≥0.5mm，过小则产生应力集中；

  - 观察HMI腔体温度曲线：若持续低于465℃，金属流动性不足；

- 维修对策：

  - 修磨模具工作带至10mm（用平面磨床，保证平行度≤0.01mm）；

  - 用金刚石锉刀将入口圆角修至R0.8mm，去除锐角；

  - 提升挤压轮转速（从11.5r/min升至12r/min），通过摩擦热提升腔体温度至470℃。

6.2 液压系统故障

液压系统故障主要表现为压力异常、波动或泄漏，影响挤压靴压紧力和模具锁紧。

故障现象1：液压螺母压力无法保压，30分钟内从32MPa降至28MPa

- 成因：液压螺母密封圈老化（丁腈橡胶硬度＜65 Shore A）、增压器单向阀泄漏、液压油污染（清洁度低于NAS 8级）；

- 诊断方法：

  - 拆卸液压螺母，检查密封圈：正常为淡黄色弹性体，老化后变硬、开裂或发粘；

  - 测试增压器单向阀：手动推阀芯，应无卡滞，保压时无回油（用白纸放在出油口，无油渍）；

  - 取液压油样检测：NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL，超标则污染；

- 维修对策：

  - 更换密封圈（丁腈橡胶，硬度70±5 Shore A，型号Φ50×5mm），安装时涂抹液压油润滑；

  - 研磨增压器单向阀阀芯（用研磨膏手工研磨），或更换新阀（型号SV10-20）；

  - 过滤液压油（用3μm滤油机循环过滤2小时），清洁度达标后添加新油至油位线。

故障现象2：挤压靴压紧力波动（6-8MPa间波动±0.8MPa），导致扁线尺寸偏差±0.03mm

- 成因：比例压力阀阀芯磨损（间隙＞0.01mm）、液压油中混入气泡（油箱液位过低，吸油口吸入空气）、滤油器堵塞（压差＞0.5MPa）；

- 诊断方法：

  - 拆卸比例压力阀（型号DBETE-6X/315G24K4V），测量阀芯与阀套间隙：允许≤0.008mm，超标则更换；

  - 检查油箱液位：应≥2/3，过低时泵吸入空气，产生气泡；

  - 检查滤油器压差表：指示＞0.5MPa时滤芯堵塞；

- 维修对策：

  - 更换比例压力阀阀芯（或整体更换阀），确保间隙≤0.008mm；

  - 添加液压油至液位线，打开放气阀排出系统气泡（启动泵空载运行5分钟）；

  - 更换滤油器滤芯（型号HC8314FKS39H），之后每2周检查一次压差。

6.3 电气与控制系统故障

电气与控制系统故障影响设备自动化运行，表现为通讯中断、传感器无信号、参数异常等。

故障现象1：PLC与HMI通讯中断，界面无数据显示

- 成因：Profinet网线接触不良（水晶头氧化）、交换机电源故障（DC24V无输出）、PLC通讯模块损坏（SM1278模块）；

- 诊断方法：

  - 检查网线水晶头：用酒精棉擦拭氧化触点，用网线测试仪测试通断（8芯全通）；

  - 更换交换机电源（DC24V/1A），观察指示灯（PWR灯亮为正常）；

  - 更换PLC通讯模块（SM1278），重新下载GSD文件；

- 维修对策：

  - 重新压接水晶头（T568B标准），网线用金属屏蔽层并单端接地（接地电阻≤1Ω）；

  - 更换工业交换机（MOXA EDS-205，5口），支持Profinet协议；

  - 从备份恢复PLC程序，测试通讯（数据更新周期≤100ms）。

故障现象2：激光轮廓仪无信号，尺寸显示“----”

- 成因：镜头污染（油污或灰尘）、激光发射器故障（功率＜5mW）、信号线断线（屏蔽层破损）；

- 诊断方法：

  - 用无尘布蘸酒精清洁镜头，观察是否恢复信号；

  - 更换备用激光发射器（波长650nm），测试是否有红色激光点射出；

  - 用万用表测量信号线导通性：芯线与屏蔽层间绝缘电阻应≥100MΩ，断线则不通；

- 维修对策：

  - 每班清洁镜头（用专用镜头纸），加装防尘罩（带压缩空气吹扫功能）；

  - 更换激光发射器（功率5mW，寿命20000小时）；

  - 更换信号线（带双绞屏蔽层，长度≤10m），屏蔽层单端接地（接PLC接地端子）。

故障现象3：收卷张力波动大（±5%），扁线拉伸或松弛

- 成因：磁粉制动器老化（励磁电流与扭矩线性度变差）、张力传感器安装角度偏差（＞5°）、收卷速度与挤压速度不同步（速差＞0.5%）；

- 诊断方法：

  - 测试磁粉制动器线性度：输入电流0.5A、1.0A、1.5A、2.0A，测量对应扭矩（应线性增长，偏差≤±5%）；

  - 用水平仪检查张力传感器安装面：应与扁线方向垂直（偏差≤1°）；

  - 对比HMI显示的挤压速度（激光测速仪）与收卷速度（编码器计算），速差应≤0.5%；

- 维修对策：

  - 更换磁粉制动器（型号ZKB-10），充磁后测试线性度（偏差≤±3%）；

  - 调整传感器安装角度（用角度尺），确保垂直；

  - 通过PLC修改收卷速度PID参数：比例增益5.0→6.0，积分时间0.5s→0.3s，减小速差至≤0.3%。

6.4 表面质量缺陷与对策

产品表面质量缺陷主要包括气泡、夹杂、尺寸超差等，影响后续绝缘层包覆和线圈性能。

故障现象1：扁线表面气泡（直径1-3mm凸包）

- 成因：铜杆原始气泡（熔炼时氢气未除净，含氧量＞0.002%）、表面油污或水分在高温下汽化、溢料带入型腔；

- 诊断方法：

  - 截取气泡处试样，金相分析：气孔内壁光滑为原始气泡，有氧化色为油污汽化；

  - 检查刮刀与挤压轮间隙：应≤0.1mm，过大则溢料带入型腔；

- 维修对策：

  - 更换无氧铜杆（含氧量≤0.002%，供应商提供材质报告）；

  - 加强表面清洁：提高热风干燥温度至120℃，去除水分；

  - 调整刮刀间隙至0.05mm（通过垫片），确保溢料完全刮除。

故障现象2：表面夹杂（黑色或灰色斑点，深度＞0.05mm）

- 成因：铜杆中的木炭夹杂（上引工序产生）、挤压轮或腔体磨损掉落铁屑、润滑油泄漏污染；

- 诊断方法：

  - 光谱分析夹杂成分：含铁为轮槽磨损，含碳为木炭夹杂；

  - 检查挤压轮表面：用磁力探伤仪检测是否有裂纹（热疲劳裂纹会掉落铁屑）；

  - 观察润滑油路：接头处是否有渗漏（用白纸擦拭，有油渍则泄漏）；

- 维修对策：

  - 更换铜杆供应商（选择上引工艺稳定的厂家），每批铜杆抽检金相；

  - 修磨挤压轮表面裂纹（深度＜0.2mm时），或更换新轮（裂纹＞0.2mm）；

  - 更换润滑油管密封件（氟橡胶材质），紧固接头（扭矩25N·m）。

故障现象3：尺寸精度超差（宽度+0.03mm，厚度-0.02mm）

- 成因：模具磨损（工作带长度缩短0.5mm）、挤压轮转速波动（±0.2r/min）、冷却水温不稳定（波动＞5℃）；

- 诊断方法：

  - 测量模具工作带：原始10mm，磨损后9.5mm（用卡尺测量）；

  - 记录HMI转速曲线：波动＞±0.2r/min，导致温度波动±5℃；

  - 检查冷却水温传感器：实际水温波动应≤±2℃，超差则传感器故障；

- 维修对策：

  - 修磨模具工作带至10mm（用平面磨床，保证平行度≤0.01mm）；

  - 更换挤压轮驱动变频器（型号ABB ACS880，矢量控制模式），降低转速波动至±0.05r/min；

  - 增加冷却水箱容量（从200L增至300L），安装恒温控制装置（精度±1℃）。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

为保障操作人员安全和设备正常运行，需严格遵守以下安全规程。

操作前安全要求：

- 个人防护：必须穿戴棉质工作服（袖口系紧）、安全帽、防护眼镜，禁止佩戴手套操作旋转部件（如挤压轮、收卷盘），长发需盘入安全帽内；

- 设备检查：确认防护罩联锁功能正常（打开防护罩时设备无法启动），急停按钮红色蘑菇头突出，警示标识清晰（如“当心高温”“注意旋转”“必须佩戴防护眼镜”）；

- 工艺确认：检查坯料规格与生产计划一致（如10mm×3mm对应Φ12.5mm铜杆），模具安装牢固（液压螺母压力32MPa），冷却系统酒精浓度3-5%。

操作中安全要求：

- 禁止行为：

  - 运行时打开防护罩或用手伸入危险区域（如挤压轮与压实轮之间的90°包角区）；

  - 擅自修改安全参数（如急停回路延时、过载保护值、模具温度报警阈值）；

  - 在设备上放置工具、工件等杂物（避免掉落引发卡滞或撞击）；

  - 跨越安全围栏（黄色警示线），或在设备运行时进行维修作业。

- 异常处理：发现异响（如“咔咔”金属撞击声）、异味（焦糊味）或冒烟时，立即按下急停按钮，切断总电源，报告班组长；严禁在未停机情况下处理卡料或调整部件。

- 协同作业：两人以上操作时，需明确指挥信号（如“启动”“停止”手势），一人操作HMI，一人监控设备运行，禁止在无人监护时启动设备。

操作后安全要求：

- 停机操作：程序结束后，确认设备完全停止（挤压轮转速0，X/Y轴回原点，收卷张力0），方可打开防护罩取卸成品；

- 电源关闭：下班前关闭总电源开关（拉下闸刀），关闭气源（释放液压系统压力至0MPa），清理操作面板（用无尘布擦拭，禁止用水冲洗）；

- 场地整理：将工具放回工具箱（如千分尺、扳手），废料（如剪下的线头、铜屑）放入指定垃圾桶，填写《设备运行日志》（记录产量、运行时间、故障情况）。

7.2 应急处理流程

针对设备运行中可能出现的紧急情况，制定以下应急处理流程。

设备卡滞应急处理：

- 立即停机：按下急停按钮，切断总电源（防止电机堵转烧毁），悬挂“禁止启动”警示牌；

- 排查原因：观察卡滞位置：若坯料在压实轮处卡死，检查是否有异物（如金属屑）或铜杆弯曲；若挤压轮卡滞，检查轮槽内是否有金属碎屑或模具堵塞；

- 排除故障：

  - 清理异物：用专用钩刀清理轮槽内碎屑，或调整坯料位置（需戴厚手套，防止烫伤）；

  - 部件检查：手动反向盘动挤压轮，确认无卡滞（若仍卡滞，可能为轴承损坏，需报修）；

- 重启设备：旋开急停按钮，通电后执行回零操作，测试单轴运动正常（无异响、无报警），试生产10米产品确认合格后方可继续。

电气火灾应急处理：

- 切断电源：立即按下急停按钮，切断总电源（拉下闸刀），关闭气源；

- 灭火操作：使用二氧化碳灭火器（2kg）灭火，距离火源1-2m，对准火焰根部喷射（禁止用水灭火，防止触电）；

- 人员疏散：若火势蔓延，立即组织人员沿安全通道疏散至上风向，拨打火警电话（119），说明火灾位置（干变电磁线车间）、燃烧物质（电气设备）、火势大小；

- 事后处理：火灾扑灭后，检查烧毁部件（如变频器、接触器），更换后测试绝缘电阻（≥1MΩ），确认无短路后方可重启。

高温烫伤应急处理：

- 脱离热源：接触高温部件（如挤压轮、模具，表面温度＞150℃）导致烫伤时，立即用冷水冲洗伤处（15-30分钟，水温15-20℃），避免使用冰块直接敷；

- 伤情处理：

  - 轻度烫伤（表皮红肿）：涂抹烫伤膏，用无菌纱布覆盖，避免摩擦；

  - 重度烫伤（水泡或脱皮）：用无菌纱布轻轻覆盖伤处（不刺破水泡），立即就医；

- 原因调查与预防：检查高温部件防护罩是否缺失或损坏，增加警示标识（如“表面温度＞150℃，禁止触摸”），定期检查冷却系统，防止温度过高。

应急联系表：

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |

|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |

| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |

| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |

| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

八、附录

8.1 常用技术参数对照表

表1：不同型号生产线核心参数对比

| 参数类别 | TLJ250型 | TLJ300型 | TBJ400型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤压轮直径 | 250mm | 300mm | 400mm |
| 主电机功率 | 37kW | 45kW | 250kW |
| 转速范围 | 8-20r/min | 10-25r/min | 4-12.5r/min |
| 最大挤压力 | 1200kN | 1800kN | 5000kN |
| 产品截面范围 | 5-50mm² | 10-200mm² | 250-6400mm² |
| 生产率 | 160kg/h | 480kg/h | 1250kg/h |
| 尺寸精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm |

表2：铜杆原料标准（TU2无氧铜杆）

| 项目 | 指标要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 含氧量 | ≤0.002% | 氧氮分析仪 |
| 屈服强度 | ＜120MPa | 万能材料试验机 |
| 导电率 | ≥98%IACS | 涡流导电仪 |
| 表面氧化皮厚度 | ≤5μm | 金相显微镜 |
| 直线度 | ≤0.5mm/m | 平台拉线法 |

表3：产品质量标准（裸铜扁线）

| 项目 | 指标要求 | 检测工具 |
| --- | --- | --- |
| 宽度公差 | ±0.01mm（a≤3.15mm） | 千分尺、激光轮廓仪 |
| 厚度公差 | +0.03mm/-0.01mm（b≤3.15mm） | 千分尺、激光轮廓仪 |
| 表面光洁度 | Ra≤0.8μm | 表面粗糙度仪 |
| 导电率 | ≥98%IACS | 涡流导电仪 |
| 致密度 | 8.9g/cm³±0.05 | 排水法 |

8.2 故障代码速查手册

机械系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 挤压轮轴承温升过高 | 润滑不良/轴承磨损/异物卡滞 | 检查润滑脂/更换轴承/清理异物 |
| E02 | 压实轮打滑 | 压下量不足/轮槽磨损/铜杆油污 | 增大压下量/修磨轮槽/加强清洁 |
| E03 | 模具填不满 | 工作带过短/温度过低/入口圆角过小 | 修磨工作带/提升转速/加大圆角 |

液压系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E04 | 液压螺母压力不足 | 密封圈老化/增压器泄漏/油污染 | 更换密封圈/维修增压器/过滤液压油 |
| E05 | 压紧缸压力波动 | 比例阀卡滞/滤油器堵塞/油中气泡 | 清洗比例阀/更换滤芯/排气 |

电气系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E06 | PLC通讯中断 | 网线接触不良/交换机故障/模块损坏 | 重接网线/更换交换机/维修模块 |
| E07 | 激光轮廓仪无信号 | 镜头污染/发射器故障/信号线断线 | 清洁镜头/更换发射器/更换信号线 |
| E08 | 收卷张力超限 | 磁粉制动器老化/传感器角度偏差 | 更换制动器/调整传感器角度 |

工艺故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E09 | 腔体温度过低 | 转速过低/冷却过度 | 提升转速/减少冷却水量 |
| E10 | 扁线尺寸超差 | 模具磨损/参数设置错误 | 修磨模具/重新设置参数 |

8.3 关键部件安装尺寸图

挤压轮与减速器连接尺寸：

- 减速器输出轴直径：Φ80mm（公差h6）；

- 挤压轮轴孔直径：Φ80mm（公差H7），配合间隙0.015-0.046mm；

- 键连接：平键18mm×11mm（GB/T 1096-2003），键槽深度5.5mm；

- 联轴器：弹性柱销联轴器（型号HL4，公称扭矩500N·m），两轴同轴度误差≤0.02mm（径向）、≤0.01mm（轴向）。

模具与模座配合尺寸：

- 模具定位锥面：锥度1:10，表面粗糙度Ra0.8μm；

- 模座锥孔：锥度1:10，表面粗糙度Ra1.6μm，与模具配合间隙≤0.01mm；

- 液压螺母：M120×2（螺纹），预紧力32MPa，拧紧扭矩1500N·m；

- 导向套内径：比模具外径大0.5mm，同轴度误差≤0.01mm。

压实轮安装尺寸：

- 轮槽直径：Φ12.5mm（铜杆直径+0.5mm），槽深8mm；

- 与挤压轮中心距：280mm（TLJ300型），可通过调节螺杆微调（调节范围±5mm）；

- 轴承型号：深沟球轴承6205-2RS（内径25mm，外径52mm），润滑脂填充量1/2轴承空间。

冷却水槽安装尺寸：

- 总长3000mm，分为三段：急冷段1000mm、缓冷段1000mm、终冷段1000mm；

- 水槽宽度：比扁线最大宽度大50mm（如10mm扁线对应60mm宽度）；

- 喷嘴数量：急冷段每100mm 1个，水流方向与扁线成45°角，流量15m³/h。