干变电磁线车间金属压块机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

金属压块机是干变电磁线车间实现金属废料资源化处理的关键设备，核心功能是通过液压动力将生产过程中产生的铜、铝、铁等金属边角料、碎屑（如铜扁线剪切废料、拉丝废屑、接头余料等）压缩成高密度块体，以便于储存、运输和回炉冶炼。相较于传统人工打包（密度仅2000-3000kg/m³，易散落），该设备具有显著技术优势：压缩比可达10:1，压块密度稳定在5200-5400kg/m³（铜屑压块接近上限5400kg/m³），硬度满足直接投炉要求，无需二次破碎；材料回收率提升至98%以上，每年可减少金属损耗约5%（按车间年产1000吨废料计算，年回收价值超200万元）；处理过程自动化程度高，单台设备仅需1名操作人员，较人工打包降低80%人力成本。

在实际应用中，某干变电磁线车间配置300吨级金属压块机后，实现了铜扁线边角料的连续处理：将蓬松的铜屑（初始密度约500kg/m³）通过螺旋送料机构送入压缩室，经26.5MPa高压压制后，形成1.2m×0.8m×0.3m的标准压块，每块重量约1.6吨，可直接装入吨袋运输至冶炼厂。该设备特别适用于以下场景：处理铜扁线生产中的连续边角料（宽度5-100mm、厚度0.5-5mm）、异形电磁线剪切废料、以及拉丝工序产生的铜粉混合屑。通过与车间废料输送系统联动，可实现“废料产生-自动收集-压缩成型-转运存储”的全流程闭环，有效解决传统人工处理中“散落污染、运输损耗大、回收效率低”的问题。

1.2 主要技术参数与性能指标

不同吨位的金属压块机在处理能力和适用场景上存在显著差异，以下为典型机型（160吨、300吨、1000吨）的核心参数对比：

| 参数类别 | 单位 | 160吨机型 | 300吨机型 | 1000吨机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心工艺参数 |  |  |  |  |
| 公称力 | kN | 1600 | 3000 | 10000 |
| 压块尺寸 | mm | Φ90×60-85 | 1000×800×300 | Φ220×200-250 |
| 压块密度 | kg/m³ | 5200-5300 | 5300-5400 | 5200-5400 |
| 工作压力 | MPa | 23 | 26.5 | 25 |
| 生产率 | t/h | 0.6-0.9 | 2.5-3.5 | 8.5-12 |
| 设备性能指标 |  |  |  |  |
| 总功率 | kW | 24.2 | 45 | 225 |
| 设备重量 | kg | 4500 | 18000 | 60000 |
| 外形尺寸 | mm | 4900×1470×1522 | 6500×2200×2800 | 9000×7500×2500 |
| 压缩循环时间 | s | 45-60 | 60-90 | 120-150 |
| 液压油清洁度 | NAS等级 | 8级 | 8级 | 7级 |
| 原料适应性 |  |  |  |  |
| 适用原料 | - | 铜/铝屑（≤50mm） | 铜/铝/铁屑（≤100mm） | 大型边角料（≤300mm） |
| 含油屑处理能力 | % | 支持（需过滤） | 支持（油回收率≥85%） | 支持（带专用滤油系统） |

注：数据综合自金属压块机技术手册及行业应用案例，压块尺寸可根据原料类型定制高度。

1.3 设备型号与规格说明

金属压块机型号命名遵循“机型类别-公称力-特性标识”规则，以行业主流型号“Y81-300A”为例：“Y”代表液压驱动，“81”为压块机类别代号，“300”表示公称力300吨，“A”表示具备自动出包功能。不同型号的选型需结合车间实际需求，具体依据如下：

小型机型（160-200吨）：适用于废料日产量≤5吨的车间，如中小型干变电磁线企业（年产电磁线5000吨以下）。典型型号Y81-160，压块尺寸Φ90×60-85mm，小时处理量0.6-0.9t/h，设备重量约4.5吨，可直接安装于车间地面（无需专用基础），适合处理铜屑、铝屑等细碎废料。

中型机型（300-500吨）：适配废料日产量5-20吨的车间，如大型干变电磁线生产基地（年产电磁线10000吨以上）。代表型号Y81-300，压块尺寸1000×800×300mm（定制矩形块），小时处理量2.5-3.5t/h，需混凝土基础（深度≥800mm），配备螺旋送料和自动出包机构，可处理含油屑（如数控加工铝屑），油回收率≥85%。

大型机型（800-1000吨）：用于废料日产量＞20吨的集中处理中心，如集团化企业的共享废料处理站。型号如Y81-1000，压块直径Φ220mm，高度200-250mm，小时处理量8.5-12t/h，设备重量达60吨，需专业吊装和大型设备基础（钢筋混凝土浇筑，承载力≥200kN/m²），可直接压缩未经破碎的长条状铜扁线边角料（长度≤300mm）。

选型注意事项：① 原料特性：处理铜屑等高密度金属优先选择高压力机型（如300吨以上），确保压块密度≥5400kg/m³；② 自动化需求：连续生产车间需选择带自动送料（如螺旋给料器）和PLC控制的机型（如Y81-300A）；③ 安装条件：大型机型（≥500吨）需提前规划设备入口（门宽≥3m）和运输通道（承重≥80kN）。

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

主机是金属压块机的机械执行机构，由机架、压缩室、压头、送料机构及出包装置组成，各部件设计注重高强度和耐磨性，以适应金属废料的高压压缩工况。

机架：采用整体铸钢件（ZG35CrMo）制造，替代传统钢板焊接结构，抗变形能力提升40%，使用寿命达10年以上。机架呈“C”型或四柱式结构（300吨以上机型多为四柱式），立柱表面镀硬铬（厚度≥0.05mm），导向套与立柱配合间隙控制在0.05-0.1mm，确保压头垂直运动精度（偏差≤0.2mm/m）。

压缩室：矩形或圆形腔体，内部尺寸根据压块规格定制（如300吨机型压缩室截面1000×800mm），内壁铺设10mm厚耐磨钢板（硬度HRC58-62），底部安装可更换耐磨衬板（磨损量＞2mm时更换）。腔体内侧设有导向槽，防止压头下行时偏摆，导向槽与压头间隙0.5-1mm（通过垫片调整）。

压头：主压执行部件，材质为45号钢（调质处理，硬度HB220-250），工作面镀铬（厚度0.08-0.1mm），表面粗糙度Ra≤0.8μm。压头与主油缸活塞杆通过法兰连接（螺栓预紧力32MPa），行程通过位移传感器实时监测（分辨率0.1mm），保压阶段位置精度±0.5mm。

送料机构：针对金属屑流动性差的特点，采用螺旋定量给料设计，由送料电机（2.2kW变频电机）、螺旋叶片（直径200-300mm，螺距150-200mm）和料斗组成。螺旋叶片采用双螺旋结构，推送量3-5m³/h，可将蓬松金属屑（初始密度500kg/m³）压实至2000kg/m³后送入压缩室，避免下料堵塞（堵料时电机自动反转退料）。

出包装置：小型机型采用手动开门，中型以上机型配备液压驱动前翻出包机构：料箱与机架通过铰链连接，由出包油缸（缸径100mm，行程300mm）驱动翻转，翻转角度110°，压块靠自重滑入输送链板，实现自动出包（出包时间≤10秒）。

2.2 液压系统组成

液压系统是金属压块机的动力核心，通过“动力元件-控制元件-执行元件-辅助元件”的协同作用，将电机机械能转化为压块所需的压力能，具有压力大、调速方便、过载保护可靠等特点。

动力元件：主液压泵采用轴向柱塞泵（如A7V系列），排量25-100mL/r，工作压力6-32MPa，由15-225kW三相异步电机驱动（根据机型吨位匹配）。为实现快速压制与节能，300吨以上机型采用“主泵+蓄能器”组合驱动：主泵提供基础流量（如300吨机型配45kW电机，流量63L/min），蓄能器（容积50-100L）在保压阶段释放能量，降低电机负荷（节能率约30%）。

控制元件：集成于插装式阀块，核心元件包括：① 比例压力阀（DBETE型）：实现压力无级调节，控制精度±0.5MPa，支持预压（5MPa）、主压（26.5MPa）、保压（25MPa）三级压力切换；② 比例流量阀（2FRE型）：调节压头运动速度，快速下行速度80-100mm/s，加压速度10-20mm/s；③ 溢流阀（DB型）：设定系统最高压力（如300吨机型设28MPa），防止过载；④ 同步阀（3FJLK型）：用于双侧压头或多缸动作同步（同步误差≤1%），适用于大型机型的对称压制。

执行元件：包括主压缸、侧压缸（部分机型）、顶料缸和出包缸。主压缸为单活塞杆双作用缸，300吨机型缸径250mm，活塞杆直径160mm，行程800mm，最大推力3000kN；侧压缸用于预压缩松散废料，缸径125mm，行程300mm，推力500kN；顶料缸安装于压缩室底部，用于推出圆形压块，缸径100mm，行程200mm。

辅助元件：① 油箱：容积200-500L（300吨机型为300L），内置10μm吸油滤网和油温传感器（测量范围-20-120℃），油位需维持在总容积的2/3以上；② 冷却系统：风冷却器（换热面积5-10m²）或水冷却器（流量15-30m³/h），当油温超过55℃时自动启动，将油温控制在30-50℃；③ 滤油器：回油路上安装20μm精滤器（压差报警设定0.3MPa），确保液压油清洁度达到NAS 8级。

2.3 电气控制系统架构

控制系统采用“PLC+触摸屏+传感器”的三层架构，实现压块过程的全自动控制、参数监测和故障诊断，满足干变电磁线车间连续生产需求。

设备控制层：以三菱FX5U或西门子S7-200 SMART PLC为核心，集成数字量I/O模块（输入输出点数≥64点）、模拟量模块（4路输入/2路输出，16位精度）和运动控制模块。PLC负责逻辑控制（如送料-压制-出包循环）、参数采集（压力、位移、温度）及故障处理，扫描周期≤10ms，输入输出采用光电隔离（隔离电压≥2500V AC）。

过程监控层：包含10.4英寸触摸屏（威纶通MT8103IP）和工控机（研华IPC-610）。触摸屏实时显示设备状态（运行/待机/故障）、关键参数（压力曲线、压块数量、累计产量）及报警信息（如“E05：油温过高”），支持手动参数修改（如保压时间、送料速度）；工控机运行组态软件（WinCC），存储3个月生产数据（每块压块的密度、压制时间），生成日报表/月报表，支持数据导出（Excel格式）。

检测执行层：由传感器与执行元件组成。传感器包括：① 压力传感器（PT124B型，量程0-30MPa，精度±0.2%FS），安装于主压缸进油口；② 位移传感器（MTS磁致伸缩型，分辨率0.1mm），集成于主压缸活塞杆；③ 温度传感器（Pt100，测量范围-20-120℃），安装于油箱和压缩室；④ 接近开关（NPN型），用于料仓料位检测和油缸行程限位。执行元件包括电磁阀（DC24V，响应时间≤10ms）、比例阀和电机驱动器。

通讯与安全：各层级通过Profinet总线通讯（传输速率100Mbps），数据更新周期≤100ms。安全联锁系统符合GB 23821要求：配备双手启动按钮（需同时按下才能启动压制）、红外光幕（防护高度1.5m，检测距离0.5-3m）和急停按钮（红色蘑菇头，响应时间≤0.5秒），当操作人员进入压缩室区域时立即停机并切断液压动力。

2.4 辅助工艺单元

为适应干变电磁线车间废料特性（如含油、混杂金属杂质、长条状废料），金属压块机需配备辅助工艺单元，确保进料顺畅和压块质量。

金属屑粉碎装置：针对长条状废料（如铜扁线剪切余料，长度50-300mm），采用双轴撕碎机预处理，刀轴转速15-20r/min，剪切力500kN，将废料破碎至长度≤50mm，便于螺旋送料机构输送。粉碎机与压块机通过皮带输送机联动，由PLC控制进料量（与压块机处理能力匹配）。

磁选分离机构：安装于粉碎装置与压块机之间，采用悬挂式永磁除铁器（磁场强度≥12000Gs），可去除废料中的铁磁性杂质（如螺栓、铁屑），避免铁杂质进入压缩室导致压头或模具损坏。除铁器下方设废料收集盒，需每班清理一次铁杂质（避免磁场衰减）。

废液回收系统：处理含油金属屑（如拉丝工序的乳化液废屑）时，配备三级过滤系统：一级滤网（50目）去除大颗粒杂质，二级真空过滤（精度5μm）分离切削油，三级活性炭吸附净化，油回收率≥85%，回收的切削油可经再生后回用（降低新油采购成本40%）。

除尘装置：针对铜粉、铝粉等细微粉尘，在进料口和出包口设置集尘罩，通过布袋除尘器（过滤面积10-20m²，风量3000-5000m³/h）净化空气，粉尘排放浓度≤10mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）要求。

三、工作原理

3.1 机械传动与压缩机制

金属压块机的压缩过程基于液压传动原理，通过“预压-主压-保压-脱模”四阶段循环，将松散金属屑转化为高密度块体，各阶段的压力、速度协同控制是保证压块质量的核心。

动力传递路径：电机驱动液压泵输出高压油，经比例阀调节压力和流量后进入主压缸，推动活塞杆带动压头下行，将压缩室内的金属屑压缩成型。具体路径为：电机→联轴器→液压泵→集成阀块→主压缸→压头→金属物料。压制完成后，液压油经换向阀切换油路，主压缸回程，顶料缸或出包机构动作将压块推出。

四阶段压缩机制：

- 预压阶段：压头快速下行（速度80-100mm/s），接触物料后转为预压（压力5MPa），将蓬松废料初步聚集成型（密度提升至2000-3000kg/m³），行程约总行程的60%（如300吨机型预压行程480mm）。此阶段通过流量阀控制速度，缩短空行程时间。

- 主压阶段：比例压力阀升压至主压压力（300吨机型26.5MPa），压头慢速加压（速度10-20mm/s），物料在三向压应力（轴向1000-1500MPa、径向800-1200MPa）作用下致密化，密度达到5200-5400kg/m³。通过压力传感器实时监测，当压力达到设定值时进入保压阶段。

- 保压阶段：维持主压压力（±0.5MPa波动）3-5秒，消除物料弹性回弹（铜屑回弹率约2-3%），确保压块尺寸稳定。保压期间主泵卸载，由蓄能器补充泄漏，降低能耗。

- 脱模阶段：主压缸卸压后回程（速度50-60mm/s），同时出包缸动作（或顶料缸顶出），将压块从压缩室推出。推出后出包机构复位，进入下一循环，单循环时间45-150秒（随机型吨位增加）。

密度控制机制：压块密度与压制压力呈正相关，通过DEFORM有限元模拟可知：当压力从16MPa增至26.5MPa时，铜屑压块密度从4800kg/m³提升至5400kg/m³。实际生产中需根据原料类型调整压力：铝屑硬度低，主压压力设20-22MPa；铁屑硬度高，设25-26.5MPa。

3.2 液压系统工作原理

液压系统通过压力和流量的精确控制，实现压块机各执行元件的有序动作，其工作特性直接影响压制力、速度和稳定性。

压力控制原理：采用“比例压力阀+压力传感器”闭环控制。PLC根据设定压力与传感器反馈值的偏差，输出0-10V控制信号至比例阀，调节阀芯开度（开口度0-100%对应压力0-28MPa）。例如，当实际压力低于设定值26.5MPa时，PLC增大控制信号，比例阀开口度增加，系统压力回升至设定值，调节响应时间≤0.3秒。

速度控制原理：通过“比例流量阀+位移传感器”协同控制压头速度。快速下行阶段，流量阀全开（流量63L/min），压头靠自重和液压油推动快速移动；加压阶段，流量阀按设定开度（如10%）供油，速度降至10-20mm/s，避免冲击；回程阶段，流量阀再次全开，实现快速复位。位移传感器实时反馈位置，当接近行程终点时（如距下死点50mm），PLC控制流量阀减速，防止硬冲击。

多缸协同控制：大型机型采用主压缸+侧压缸协同压制，通过同步阀保证两侧压力差≤0.5MPa、位移差≤2mm。例如，1000吨机型左右侧缸分别提供1500kN压力，同步阀通过调节两侧油路流量，确保压头水平下行，避免因受力不均导致的压块偏斜（尺寸偏差≤±1mm）。

能量回收与节能：保压阶段（占循环时间30%）主泵停止供油，由蓄能器释放储存的液压能维持压力，电机处于空载状态（功率降低70%）。以300吨机型为例，采用蓄能器后每小时节电约15kW·h（按每天运行8小时计算，年节电4.3万kW·h）。

3.3 控制系统工作流程

控制系统以PLC为核心，通过传感器采集数据、执行元件动作，实现全自动循环，典型工作流程如下：

初始化阶段：设备上电后，PLC执行自检：检查各传感器信号（压力0MPa、位移0mm、温度正常）、液压系统压力（≤3MPa）、安全装置状态（急停复位、防护罩闭合）。自检通过后，触摸屏显示“就绪”，允许启动。

手动/自动模式切换：

- 手动模式：用于调试或故障处理，通过触摸屏“手动操作”界面点动控制各缸动作（如“主压缸下行”“送料电机启动”），速度和压力可调（手动压力限制在10MPa以下，防止误操作）。

- 自动模式：正常生产时选用，操作人员选择工艺配方（如“铜屑压制”“铝屑压制”），PLC调用预存参数（压力、保压时间、送料量），启动后自动循环。

自动循环流程：

- 上料触发：料仓料位传感器检测到物料（料位≥2/3），或操作人员按下“启动”按钮，系统启动送料电机，螺旋送料器将废料送入压缩室（送料时间10-20秒，由定时器或料位传感器控制）。

- 压制循环：送料完成后，送料电机停止，压缩室闸门关闭（若有），主压缸按“预压-主压-保压”顺序动作（压力、速度参数按配方执行）。

- 出包与计数：保压结束后，主压缸回程，出包缸动作推出压块，光电传感器检测压块通过，计数器加1（累计产量同步更新）。

- 循环判断：若选择“连续循环”，系统返回步骤1继续上料；若“单循环”，则停在就绪状态。

闭环调节与保护：生产过程中，PLC实时监测压力、位移、温度参数：当压力超过设定值1.1倍时，溢流阀卸荷并报警“压力超限”；油温超过60℃时，启动冷却系统，超过65℃停机；压头位置异常（如卡滞）时，立即停止并提示“行程异常”。

四、操作与参数设置

4.1 开机准备与调试

开机前需完成设备检查、原料准备和安全确认，确保压制过程稳定、安全。

产前检查项目：

- 液压系统：液压油位在油箱液位计2/3处，油液无乳化、变色（正常为淡黄色透明）；压力表指示0MPa（未启动时）；冷却系统（风扇或水泵）运行正常，水管无泄漏。

- 机械系统：压缩室内无异物（用手电筒检查），压头与压缩室间隙0.5-1mm（用塞尺测量）；送料螺旋无缠绕物（如铁丝、塑料布），手动旋转灵活；出包机构处于复位状态。

- 电气系统：急停按钮复位（红色蘑菇头突出），控制柜指示灯正常（电源灯亮、故障灯灭）；触摸屏通讯正常，无报警信息；传感器接线牢固（压力传感器、位移传感器插头无松动）。

- 安全装置：防护罩联锁功能正常（打开防护罩时设备无法启动）；红外光幕无遮挡，双手启动按钮功能正常（单独按下任一按钮无效）。

原料准备：金属屑需满足以下条件：粒度≤100mm（超过时需破碎），无易燃易爆物（如油污抹布、橡胶），含油量≤15%（过高时需预处理）。铜屑、铝屑需分开处理，避免混杂影响冶炼纯度。

手动调试步骤：

- 单缸动作测试：在手动模式下，依次点动“主压缸下行/回程”“顶料缸动作”“出包缸动作”，观察运动是否平稳、有无异响，行程开关能否准确触发（如主压缸下限位、回程限位）。

- 压力测试：启动液压泵，手动调节比例压力阀，使系统压力逐步升至10MPa、20MPa、26.5MPa，保压5秒，检查压力是否稳定（波动≤±0.5MPa），有无泄漏。

- 送料调试：启动送料电机，调节变频器频率（20-50Hz），观察送料速度（3-5m³/h），检查是否堵塞（电流超过额定值110%时应自动停机）。

- 空循环测试：不带料执行自动循环，检查各动作切换是否顺畅（如送料结束后闸门关闭→主压缸启动的间隔≤2秒），循环时间是否符合设定值（如300吨机型空循环时间≤60秒）。

试生产验证：调试完成后，进行小批量试生产（3-5块），检查：① 压块密度（称重法：密度=质量/体积，应≥5200kg/m³）；② 表面质量（无裂纹、无明显毛刺，边角规整）；③ 尺寸精度（高度偏差≤±2mm）。

4.2 关键参数设置方法与示例

关键工艺参数直接影响压块质量和设备效率，需根据原料类型和压块要求精确设置，以下为300吨机型处理铜扁线废料（含油10%、粒度≤50mm）的参数设置示例：

参数设置路径：触摸屏“参数设置→工艺配方→铜屑压制”，进入参数编辑界面，设置以下参数：

| 参数名称 | 设定值 | 调节依据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主压压力 | 26MPa | 铜屑密度目标5400kg/m³ | 首次设置需从24MPa逐步升至26MPa，避免过载 |
| 保压时间 | 4秒 | 消除弹性回弹（铜回弹率2-3%） | 时间过长影响效率，过短导致压块松散 |
| 预压压力 | 5MPa | 初步聚集物料，防止主压时侧溢 | 压力过高导致能耗增加 |
| 压头下行速度 | 90mm/s（快速） 15mm/s（加压） | 快速下行缩短循环时间，加压速度保证致密化 | 速度过快导致冲击，过慢降低效率 |
| 送料时间 | 15秒 | 螺旋送料器填满压缩室（容积0.2m³） | 根据料仓物料量调整，料少可延长至20秒 |
| 出包延时 | 2秒 | 主压缸回程到位后再出包 | 延时不足可能导致压块被压头撞击 |

参数调整原则：

- 含油量增加：如铜屑含油＞15%，需降低主压压力1-2MPa（防止油污挤出导致打滑），并开启滤油系统（压力0.3MPa）。

- 粒度增大：处理长条状废料（如未破碎的铜扁线边角料），预压压力提高至8MPa，保压时间延长至6秒（确保内部物料压实）。

- 环境温度变化：冬季（油温＜15℃）需降低压头速度20%（液压油黏度增大），并启动油箱加热器（功率2kW）。

配方管理：系统支持32组配方存储，可按原料类型命名（如“纯铜屑”“铜铝混合屑”“含油铝屑”），更换原料时直接调用，无需重复设置（新配方需试生产3块验证合格后保存）。

4.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI采用10.4英寸彩色触摸屏，界面设计遵循“功能分区、操作直观”原则，主要包含以下模块：

主界面：顶部状态栏显示设备状态（自动运行/手动/故障）、当前配方（如“铜屑压制”）、累计产量（125块）、运行时间（8.5小时）；中部实时曲线区显示主压压力（曲线）、压头位置（柱状图）、液压油温度（数字+趋势）；底部快捷按钮：“自动启动”“急停”“手动操作”“参数设置”“故障查询”。

参数设置界面：左侧为参数分类树（基本参数、压力参数、速度参数、时间参数），右侧为输入框（带单位）和“保存”“加载默认值”按钮。例如，点击“压力参数→主压压力”，输入“26”，按“Enter”确认，系统提示“参数已更新，需重启生效”。

手动操作界面：按“执行元件”分区（主压缸、送料机构、出包机构），每个元件对应“前进/后退”按钮（带指示灯），速度调节滑块（0-100%）。操作时需先按下“手动使能”按钮（带安全确认），防止误触。

故障查询界面：按“发生时间”倒序显示故障记录，每条故障包含代码（如“E08”）、描述（“主压压力不足”）、可能原因（“油泵磨损/溢流阀卡滞”）、处理建议（“检查油泵压力/清洗溢流阀”）。点击具体故障可查看详细排查步骤（如“1. 测量泵出口压力；2. 拆解溢流阀阀芯...”）。

趋势图界面：可查看关键参数历史曲线（支持24小时/7天数据），如“过去8小时主压压力曲线”显示压力波动范围26-26.5MPa（正常），或“油温曲线”显示逐渐升高至58℃（需检查冷却系统）。

五、常见故障分析与排除

5.1 液压系统故障

5.1.1 主压压力不足或无压力

故障现象：压制时压力无法达到设定值（如设定26.5MPa，实际仅20MPa），压块密度＜5000kg/m³，或完全无压力（压力显示0MPa）。

成因分析：

- 油泵故障：柱塞泵磨损（轴向间隙＞0.03mm）、配油盘划伤或柱塞断裂，导致容积效率下降（＜85%）；

- 溢流阀卡滞：阀芯被铁屑或胶质卡住，无法关闭，系统压力通过溢流阀卸荷；

- 比例压力阀故障：控制信号丢失（如PLC输出模块损坏）、阀芯磨损（间隙＞0.01mm）或弹簧疲劳（弹力下降10%以上）；

- 液压油污染：清洁度低于NAS 8级，导致阀类元件堵塞或卡滞。

诊断与排除：

- 压力检测：启动液压泵，手动模式下调节比例压力阀至最大，测量泵出口压力（通过压力表或传感器）。若泵出口压力正常（≥28MPa），故障在下游（比例阀或执行元件）；若泵出口压力低（＜20MPa），故障在油泵或吸油系统。

- 油泵检查：拆解油泵，测量柱塞与缸体间隙（应≤0.02mm），配油盘平面度（应≤0.01mm），超差时更换柱塞偶件或泵体。

- 溢流阀清洗：拆解溢流阀，用煤油清洗阀芯和阀座，检查弹簧自由长度（如原长50mm，现48mm需更换），装配后测试压力调节功能（从0MPa升至28MPa应连续可调）。

- 油液过滤：若油液浑浊或有金属屑，用3μm滤油机循环过滤2小时，检测清洁度达NAS 8级，必要时更换液压油（L-HM46抗磨液压油）。

案例：某车间300吨压块机压力不足，检测泵出口压力22MPa（正常28MPa），拆解油泵发现柱塞表面划伤（深度0.05mm），更换柱塞偶件后压力恢复至26.5MPa，压块密度达5400kg/m³。

5.1.2 液压油温度过高（＞60℃）

故障现象：液压油温度超过设定上限（正常30-50℃），触摸屏显示“E05：油温过高”报警，设备自动停机或降负荷运行。

成因分析：

- 散热不良：散热器表面积灰（厚度＞2mm）或风扇故障（转速＜1450r/min），散热效率下降40%；

- 压力调整过高：系统溢流阀设定压力超过实际需求（如300吨机型设30MPa，实际需26.5MPa），溢流损失增大（功率损失=压力×流量，每小时多耗散10kW·h热量）；

- 液压油黏度不当：冬季使用46号油（黏度大）或夏季使用32号油（黏度小），导致流动阻力增加，发热加剧；

- 内泄漏过大：主压缸活塞密封圈磨损（内泄漏量＞5mL/min），高压油从高压腔泄漏至低压腔，转化为热量。

诊断与排除：

- 散热系统检查：用红外测温仪测量散热器进出口温差（正常应≥8℃），温差＜5℃时清理散热器（压缩空气0.6MPa吹扫）或更换风扇（轴承损坏时噪音增大，需更换电机）。

- 压力优化：通过比例压力阀重新设定系统压力（300吨机型设28MPa溢流压力，主压压力26.5MPa），减少溢流损失。

- 油液黏度选择：环境温度＜0℃选用L-HM32液压油，0-40℃用L-HM46，＞40℃用L-HM68，确保黏度指数＞140。

- 内泄漏检测：主压缸空载回程时，测量活塞杆下沉量（10分钟应≤5mm），超差时更换活塞密封圈（Y型氟橡胶密封圈，唇边朝向压力腔）。

案例：夏季某车间油温达65℃，检查发现散热器被柳絮堵塞（面积70%），用高压水枪冲洗后，进出口温差从5℃升至12℃，油温降至48℃。

5.2 机械系统故障

5.2.1 压头卡滞或运动不平稳

故障现象：压头下行或回程时卡顿、异响，位移传感器显示位置波动（±5mm），严重时无法动作。

成因分析：

- 导轨润滑不足：压头导向导轨缺油（润滑脂干涸），摩擦阻力增大（正常摩擦系数0.05，缺油时达0.3）；

- 压缩室变形：长期高压作用下压缩室侧壁变形（垂直度偏差＞0.5mm/m），与压头间隙不均匀（一侧0.2mm，一侧1.5mm）；

- 异物进入：金属大颗粒（如螺栓、铁块）卡在压头与压缩室之间，导致机械干涉；

- 活塞杆弯曲：主压缸活塞杆受侧向力（如压缩室偏斜）产生弯曲（直线度误差＞0.1mm/m）。

诊断与排除：

- 润滑检查：清理导轨表面油污，涂抹锂基润滑脂（NLGI 2级），润滑周期为每班1次（每次用量0.5kg），确保导轨全长润滑均匀。

- 间隙测量：用塞尺测量压头与压缩室四周间隙，应均匀（0.5-1mm），超差时通过机架调节螺栓调整压缩室位置（需停机，松开固定螺栓后用百分表找正）。

- 异物清理：停机后打开压缩室防护罩，用磁力棒或钩子取出异物，检查压头和压缩室内壁有无划伤（深度＞0.2mm时需修磨）。

- 活塞杆校直：测量活塞杆直线度，超差时采用压力校直（冷校），或更换活塞杆（镀铬层厚度≥0.05mm）。

案例：压头下行卡顿，测量压缩室左侧间隙0.3mm、右侧1.8mm，调整压缩室右侧定位螺栓（松开后敲击调整），使四周间隙均为0.8mm，卡顿消失，运动平稳。

5.2.2 送料机构堵塞

故障现象：送料电机过载（电流超过额定值150%），热继电器跳闸，或螺旋送料器卡死无法转动。

成因分析：

- 原料混杂异物：废料中混入长条状金属（如未破碎的铜扁线，长度＞300mm）或硬质杂物（如木块、塑料布），缠绕螺旋叶片；

- 送料速度过快：变频器频率过高（＞50Hz），送料量超过压缩室容积，导致物料堆积；

- 螺旋叶片磨损：叶片边缘磨损（厚度从10mm减至5mm），推送能力下降，物料在料斗内滞留；

- 料斗下料口堵塞：潮湿废料（含水率＞10%）黏结在料斗内壁，形成“拱桥”堵塞下料口。

诊断与排除：

- 异物清理：切断送料电机电源，打开料斗检修门，用割炬切断长条金属，或用钩子取出杂物（需佩戴防护眼镜）。

- 速度调整：降低变频器频率（从50Hz降至30-40Hz），送料量匹配压缩室容积（如300吨机型送料量≤0.2m³/次）。

- 叶片修复：堆焊磨损的螺旋叶片（采用耐磨焊条D707），修复后叶片直径偏差≤2mm，确保与料筒间隙3-5mm。

- 烘干处理：对潮湿废料进行烘干（温度80-100℃），或在料斗内壁加装聚乙烯衬板（减少黏结）。

预防措施：在料斗入口安装格栅（孔径50mm），拦截大块异物；每班班前检查料斗内壁，清理黏结物料。

5.3 电气控制系统故障

5.3.1 PLC与触摸屏通讯中断

故障现象：触摸屏显示“通讯失败”，无实时数据，无法操作设备。

成因分析：

- 网线接触不良：Profinet网线水晶头氧化（铜片发黑）或松动，接触电阻＞1Ω；

- 交换机故障：工业交换机电源故障（无DC24V输出）或端口损坏（指示灯不亮）；

- PLC通讯模块故障：PLC的Profinet模块（如西门子SM1278）损坏，无法发送/接收数据；

- 接地不良：系统接地电阻＞4Ω，强电磁干扰（如附近焊机启动）导致通讯信号丢失。

诊断与排除：

- 网线检查：更换网线（带屏蔽层），重新压接水晶头（T568B标准），用网线测试仪检测8芯全通，屏蔽层单端接地（接PLC接地端子）。

- 交换机测试：更换交换机电源（DC24V/1A），观察端口指示灯（连接后应常亮或闪烁），故障端口更换（如原用端口1，换用端口2）。

- 模块更换：更换PLC通讯模块，重新下载GSD文件和程序，测试通讯（数据更新周期≤100ms）。

- 接地优化：测量接地电阻（用接地电阻测试仪），＞4Ω时增加接地极（镀锌角钢50×50×5，埋深2.5m），并与车间接地网连接。

案例：通讯中断，检查发现交换机端口1指示灯不亮，更换至端口2后通讯恢复，判断原端口损坏，后续需避免频繁插拔网线。

5.3.2 压力传感器无信号或信号波动

故障现象：触摸屏压力显示“----”或波动剧烈（±2MPa），无法正常压制。

成因分析：

- 传感器接线故障：信号线断裂、插头松动或屏蔽层未接地（引入电磁干扰）；

- 传感器损坏：应变片老化（输出信号＜1mV/V）、零点漂移（无压力时输出＞0.5V）或外壳破损（进水短路）；

- 液压油中气泡：系统吸空或油液中混入空气，压力脉动导致信号波动；

- A/D模块故障：PLC模拟量输入模块损坏，无法将传感器信号（4-20mA）转换为数字量。

诊断与排除：

- 接线检查：重新插拔传感器插头，用万用表测量信号线通断（芯线电阻应≤1Ω），屏蔽层单端接地（接PLC接地端子）。

- 传感器测试：用标准压力泵施加压力（0、10、20、30MPa），测量传感器输出信号（4mA对应0MPa，20mA对应30MPa），线性误差应≤±0.2%FS，超差时更换传感器（如PT124B型）。

- 排气处理：启动液压泵，手动操作主压缸反复动作10次，打开系统最高处排气阀，排出气泡，信号波动应≤±0.5MPa。

- 模块更换：更换PLC模拟量模块，重新校准（用标准信号源4-20mA输入，模块显示值与标准值偏差应≤±0.1%）。

案例：压力波动±3MPa，检查发现传感器屏蔽层未接地，将屏蔽层接PLC接地端子后，波动降至±0.3MPa，恢复正常。

5.4 成型质量缺陷

5.4.1 压块密度不足（＜5200kg/m³）

故障现象：压块松散，搬运时碎裂，投炉时易散落，密度检测未达要求。

成因分析：

- 压制压力不足：主压压力未达设定值（如设定26.5MPa，实际24MPa）或保压时间过短（＜3秒）；

- 原料粒度不均：大颗粒与细屑混杂，压制时受力不均（大颗粒间空隙无法填充）；

- 送料量不足：压缩室内物料未填满（仅80%），压头未完全压实；

- 模具磨损：压缩室底部衬板磨损（厚度＜8mm），压块底部鼓包（密度降低5-10%）。

诊断与排除：

- 压力与保压优化：提高主压压力（每次增加0.5MPa，最高不超过额定压力110%），延长保压时间至4-5秒，重新压制测试密度。

- 原料预处理：对大颗粒废料（＞100mm）进行破碎，确保粒度均匀（≤50mm），细屑与粗料混合比例1:3。

- 送料量调整：延长送料时间（增加5秒）或提高送料电机频率（增加10Hz），确保压缩室填满（物料体积=压缩室容积×1.1）。

- 模具更换：更换压缩室耐磨衬板（厚度≥10mm，硬度HRC58-62），确保压块成型尺寸精度。

案例：铜屑压块密度5000kg/m³，检查发现送料时间仅10秒（压缩室未填满），延长至18秒后，压块密度升至5350kg/m³。

5.4.2 压块表面裂纹或毛刺

故障现象：压块表面出现纵向或横向裂纹（深度＞0.5mm），边缘有尖锐毛刺（高度＞1mm）。

成因分析：

- 压力上升过快：主压阶段速度＞20mm/s，物料变形速度超过塑性极限，产生裂纹；

- 模具工作带过短：压缩室出口无工作带或工作带长度＜10mm，无法抑制金属流动，形成毛刺；

- 原料含杂质过多：废料中混有高硬度杂质（如焊渣、砂粒），压制时产生应力集中；

- 润滑不足：压缩室内壁无润滑，金属与模具摩擦系数过大（＞0.3），表面撕裂。

诊断与排除：

- 速度调整：降低主压阶段速度至10-15mm/s，使物料缓慢变形（通过比例流量阀设定）。

- 模具修复：在压缩室出口增加工作带（长度15mm，倒角0.5×45°），或更换带工作带的模具。

- 杂质去除：加强磁选和筛分（筛孔5mm），去除高硬度杂质，铜屑纯度≥95%。

- 内壁润滑：压制前喷涂脱模剂（石墨粉+水，浓度5%），或在压缩室内壁贴耐磨尼龙板（摩擦系数0.15）。

案例：压块表面纵向裂纹，降低主压速度至12mm/s，保压时间延长至5秒后，裂纹消失，表面光滑。

六、维护保养与预防性维护

6.1 日常维护与检查

日常维护是预防故障、延长设备寿命的基础，需由操作工和维修工按周期执行：

操作工每班检查项目（班前、班中、班后各1次）：

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压油位 | 观察油箱液位计 | 油位在液位计2/3以上 | 低于2/3时添加同型号液压油 |
| 系统压力 | 触摸屏压力显示 | 主压压力±0.5MPa波动 | 波动大时检查比例阀或传感器 |
| 压块质量 | 目视+称重法（每10块测1块） | 无裂纹、密度≥5200kg/m³ | 不合格时调整压力或保压时间 |
| 送料机构 | 听声音+观察电流 | 无异响，电流≤额定值110% | 异响或过流时停机清理异物 |
| 安全装置 | 测试急停按钮、光幕 | 急停响应≤0.5秒，光幕遮挡即停机 | 不动作时更换急停触点或光幕传感器 |

维修工每周维护项目：

- 清洁与润滑：

  - 清洁压力传感器、位移传感器探头（用无尘布蘸酒精），校准压力显示（用10MPa标准砝码，误差≤±0.1MPa）；

  - 润滑送料螺旋轴承（加注锂基润滑脂NLGI 2级，每次0.5kg）、压头导轨（涂抹润滑脂，厚度1-2mm）。

- 液压系统检查：

  - 检查液压管路接头有无渗漏（用白纸擦拭，无油渍），紧固松动接头（按规定扭矩：M16螺栓35N·m）；

  - 检测液压油污染度（用颗粒计数器，NAS 8级要求≥10μm颗粒≤1300个/mL），超差时过滤。

- 机械部件检查：

  - 测量压缩室衬板磨损量（用卡尺，厚度＞8mm为合格），超差时翻面或更换；

  - 检查螺旋叶片与料筒间隙（应3-5mm），过大时堆焊修复。

维修工每月维护项目：

- 传感器校准：

  - 压力传感器校准：用0-30MPa标准压力泵，在0、10、20、30MPa四点校准，误差≤±0.2%FS；

  - 位移传感器校准：用激光干涉仪，测量0-800mm行程，误差≤±0.1mm。

- 液压元件检查：

  - 检查比例阀阀芯磨损（拆解后测量间隙，应≤0.01mm），卡滞时用煤油清洗；

  - 测试蓄能器压力（氮气压力，应为系统工作压力的60-70%，如300吨机型蓄能器压力15-18MPa），不足时补充氮气。

- 电气系统检查：

  - 检查PLC输入输出模块指示灯（无故障灯亮），测量各传感器信号（4-20mA对应0-30MPa）；

  - 备份PLC程序至U盘（命名规则“日期+班次”），防止程序丢失。

6.2 定期保养计划

定期保养需按周期执行，预防设备老化和性能下降：

半年保养（由维修班长组织，2人配合，耗时8小时）：

- 液压系统保养：

  - 更换液压油（L-HM46抗磨液压油，用量300L/300吨机型），清洗油箱（用绸布蘸柴油擦拭，禁止用棉纱）；

  - 更换滤油器滤芯（吸油滤芯10μm，回油滤芯20μm），清洗冷却器（用高压水枪冲洗散热片）。

- 机械部件检查：

  - 检查主压缸活塞杆镀铬层（无剥落、划痕，厚度≥0.05mm），测量直线度（≤0.1mm/m）；

  - 检查机架连接螺栓（如四柱式机型的立柱螺母），按规定扭矩复紧（M30螺母200N·m）。

- 电气系统检查：

  - 测量电机绝缘电阻（用500V兆欧表，≥100MΩ），编码器信号线屏蔽层接地电阻≤1Ω；

  - 测试触摸屏按键、指示灯，更换无响应按键膜或背光灯。

年度保养（由设备工程师组织，4人配合，耗时24小时）：

- 核心部件更换：

  - 更换主压缸密封圈（Y型、O型圈，全部更换，材质丁腈橡胶，硬度70±5 Shore A）；

  - 更换减速机齿轮油（N220工业齿轮油，用量按减速机型号，如ZLY315型用量15L）。

- 精度恢复：

  - 调整压头与压缩室垂直度（用百分表打表，偏差≤0.2mm/m），通过机架垫片调整；

  - 激光干涉仪校准压头运动精度（定位误差≤±0.1mm/800mm）。

- 性能评估：

  - 测试设备综合效率（OEE）：可用性≥95%（故障停机≤48小时/月）、性能效率≥90%（实际产量/理论产量）；

  - 根据评估结果调整维护计划（如某部件故障频次高，缩短检查周期）。

6.3 备件管理与更换规范

科学的备件管理可缩短维修时间，降低停机损失，关键备件需建立安全库存：

关键备件清单及库存：

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主压缸密封圈 | Y型+O型组合（缸径250mm） | 6个月 | 2套 | 广州机械密封件厂 |
| 压力传感器 | PT124B，0-30MPa | 2年 | 1个 | 深圳信为科技 |
| 液压泵柱塞偶件 | A7V25系列 | 8000小时 | 1套 | 博世力士乐 |
| 螺旋叶片 | Φ200mm，螺距150mm | 12个月 | 1件 | 本地机械加工厂 |
| PLC模拟量模块 | EM AI04（西门子S7-200） | 3年 | 1块 | 西门子代理商 |

备件更换流程（以主压缸密封圈更换为例）：

- 更换前准备：

  - 记录当前压力、位移参数，保存至“维修参数表”；

  - 准备新密封圈（确认型号、材质）、专用工具（活塞拆装工具、密封圈安装导向套）；

  - 设备停机，液压系统卸压（压力0MPa），悬挂“禁止启动”警示牌。

- 拆卸与安装：

  - 拆卸主压缸活塞杆端法兰螺栓，用吊车将活塞杆吊出（需2人配合，防止碰撞）；

  - 取下旧密封圈（记录安装方向），清洁活塞密封槽（用酒精棉，无油污、金属屑）；

  - 新密封圈涂抹液压油润滑，用导向套压入密封槽（唇边朝向压力腔），避免扭曲。

- 调试与验证：

  - 安装活塞杆，预紧法兰螺栓（均匀分3次拧紧，扭矩150N·m）；

  - 手动模式下试运行主压缸（压力5MPa），观察有无泄漏，活塞杆运行是否平稳；

  - 试压制3块废料，检查压块质量（密度、表面），合格后交付使用。

备件存储要求：

- 密封件、传感器等精密备件存储于防潮柜（湿度≤40%），避免阳光直射；

- 液压元件（泵、阀）水平放置，端口用塑料盖密封，防止异物进入；

- 建立备件出入库台账，记录领用日期、更换设备编号、更换人，做到可追溯（保存3年）。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

为保障操作人员安全和设备正常运行，必须严格遵守以下安全规程：

操作前安全要求：

- 个人防护：必须穿戴棉质工作服（袖口、裤脚系紧）、安全帽、防护眼镜，禁止佩戴手套操作旋转部件（如送料螺旋、出包链板），长发需盘入安全帽内。

- 设备检查：确认设备各防护罩（压缩室、送料机构、电机）闭合，联锁开关正常（打开防护罩时设备无法启动）；消防器材（2kg二氧化碳灭火器）置于设备5m范围内，压力正常（指针在绿色区域）。

- 工艺确认：检查原料与工艺配方一致（如“铜屑”对应“铜屑压制”配方），压缩室、料斗内无异物（用手电筒检查），液压油位、温度正常。

操作中安全要求：

- 禁止行为：

  - 运行时打开防护罩或用手伸入压缩室、送料口等危险区域（危险区范围：压头下行轨迹1m内、出包口0.5m内）；

  - 擅自修改安全参数（如急停延时、压力报警阈值、光幕灵敏度）；

  - 在设备上放置工具、工件等杂物（避免振动掉落引发卡滞）；

  - 跨越安全围栏（黄色警示线），或在设备运行时进行维修、清理作业。

- 异常处理：发现异响（如金属撞击声）、异味（焦糊味）、冒烟或漏油时，立即按下急停按钮，切断总电源，报告班组长，严禁在未停机情况下处理故障。

- 协同作业：两人以上操作时，明确分工（一人操作HMI，一人监控设备），启动设备前确认“可以启动”手势，禁止在无人监护时启动设备。

操作后安全要求：

- 停机操作：生产结束后，执行“手动回程”使压头、出包机构复位，清理压缩室内残留废料（用专用钩子，禁止手伸进入）；

- 电源关闭：关闭设备总电源开关（拉下闸刀），关闭液压系统电源（释放压力至0MPa），清理操作面板（用无尘布，禁止用水冲洗）；

- 场地整理：废料、压块分类存放（铜屑压块、铝屑压块分开），工具放回工具箱（如扳手、卡尺），填写《设备运行日志》（记录产量、故障、维护情况）。

7.2 应急处理流程

7.2.1 设备卡滞应急处理

- 立即停机：按下急停按钮，切断总电源（防止电机堵转烧毁），悬挂“禁止启动”警示牌，通知维修人员。

- 排查原因：

  - 观察卡滞位置：若压头卡滞，检查压缩室内是否有异物（如铁块、未破碎的大块废料）；若送料机构卡滞，检查螺旋内是否缠绕长条金属。

- 排除故障：

  - 清理异物：佩戴厚手套（防割伤），用钩子或割炬清除压缩室内异物；送料机构卡滞时，反转送料电机（手动模式下）退出物料。

  - 部件检查：手动盘动压头或送料螺旋，确认无卡滞（若仍卡滞，可能为轴承损坏或导轨变形，需报修）。

- 重启设备：清理完成后，旋开急停按钮，通电执行单步调试（手动模式），确认各动作正常后，试生产3块废料，合格后方可继续。

7.2.2 液压油泄漏应急处理

- 紧急停机：立即按下急停按钮，切断电源，防止油液继续泄漏。

- 围堵与清理：

  - 用吸油棉覆盖泄漏点（如接头、油缸密封处），防止油液扩散；

  - 地面油污用沙土覆盖（吸附后清除），避免人员滑倒，废油倒入专用回收桶（禁止倒入下水道）。

- 故障处理：

  - 若接头泄漏，待油液冷却后（油温＜40℃），用扳手按规定扭矩紧固（如M20螺栓50N·m）；

  - 若密封圈泄漏，更换损坏密封圈（需拆卸油缸或阀块，由维修工执行）。

- 安全检查：补充液压油至油位线，启动设备空载运行5分钟，检查无泄漏后恢复生产。

7.2.3 火灾与人员伤害应急

电气火灾应急：

- 立即切断总电源，使用二氧化碳灭火器（距离火源1-2m，对准火焰根部）灭火，禁止用水灭火（防止触电）；

- 若火势蔓延，拨打火警电话119，组织人员沿安全通道疏散（逆风方向），并向车间主任报告。

人员烫伤应急（接触高温部件或液压油）：

- 立即脱离热源，用冷水冲洗伤处（15-30分钟，水温15-20℃），避免使用冰块直接敷；

- 轻度烫伤（表皮红肿）：涂抹烫伤膏，用无菌纱布覆盖；重度烫伤（水泡、脱皮）：用无菌纱布轻轻覆盖（不刺破水泡），立即送医院救治。

应急联系表：

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |
| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |
| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |
| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

八、附录

8.1 常用技术参数对照表

表1：不同吨位机型核心参数对比

| 参数类别 | 160吨机型 | 300吨机型 | 1000吨机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称力（kN） | 1600 | 3000 | 10000 |
| 压块尺寸（mm） | Φ90×60-85 | 1000×800×300 | Φ220×200-250 |
| 生产率（t/h） | 0.6-0.9 | 2.5-3.5 | 8.5-12 |
| 总功率（kW） | 24.2 | 45 | 225 |
| 设备重量（kg） | 4500 | 18000 | 60000 |
| 压缩循环时间（s） | 45-60 | 60-90 | 120-150 |

表2：液压油性能指标（L-HM46抗磨液压油）

| 项目 | 指标要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动黏度（40℃） | 41.4-50.6mm²/s | GB/T 265 |
| 黏度指数 | ≥140 | GB/T 1995 |
| 水分 | ≤0.03% | GB/T 11133 |
| 清洁度（NAS） | ≤8级 | ISO 4406 |
| 抗乳化性（40-37-3ml） | ≤30分钟（破乳） | GB/T 7305 |

表3：压块质量标准

| 项目 | 铜屑压块 | 铝屑压块 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m³） | ≥5400 | ≥2700 | 排水法（质量/体积） |
| 抗压强度（MPa） | ≥30 | ≥15 | 万能材料试验机 |
| 表面粗糙度（μm） | Ra≤3.2 | Ra≤3.2 | 表面粗糙度仪 |
| 尺寸偏差（mm） | ±1 | ±1 | 卡尺、卷尺 |

8.2 故障代码速查手册

液压系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 主压压力不足 | 油泵磨损/溢流阀卡滞/油污染 | 检查油泵压力/清洗溢流阀/过滤液压油 |
| E02 | 液压油温度过高 | 散热器堵塞/压力过高/内泄漏 | 清理散热器/降低压力/更换密封圈 |
| E03 | 液压泵噪声异常 | 吸空/轴承磨损/柱塞断裂 | 检查吸油管/更换轴承/修复泵体 |
| E04 | 油缸内泄漏 | 密封圈磨损/活塞划伤 | 更换密封圈/修复活塞 |

电气系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E05 | PLC通讯失败 | 网线接触不良/交换机故障 | 重接网线/更换交换机/修复模块 |
| E06 | 压力传感器无信号 | 接线断裂/传感器损坏/模块故障 | 检查接线/更换传感器/更换模块 |
| E07 | 送料电机过载 | 异物堵塞/电机轴承损坏 | 清理异物/更换轴承/修复电机 |
| E08 | 光幕故障 | 光源污染/接线松动/传感器损坏 | 清洁光幕/检查接线/更换传感器 |

机械系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E09 | 压头卡滞 | 导轨缺油/压缩室变形/异物 | 润滑导轨/调整压缩室/清理异物 |
| E10 | 出包机构故障 | 油缸泄漏/限位开关故障 | 更换密封圈/调整限位开关 |
| E11 | 螺旋送料器卡滞 | 叶片缠绕异物/料斗堵塞 | 反转退料/清理异物/修复叶片 |

8.3 关键部件安装尺寸图

主机安装尺寸（300吨机型）：

- 设备外形尺寸：6500（长）×2200（宽）×2800（高）mm；

- 基础尺寸：长7000×宽2700×深800mm（混凝土C30，配筋Φ16@200双层双向）；

- 地脚螺栓：M30×800mm，共8组，分布在机架四角（间距5000×1800mm）；

- 操作空间：设备前后预留≥1500mm，左右≥1000mm（便于维护和出包）。

液压站安装尺寸：

- 油箱容积：300L，尺寸1200×800×1000mm（长×宽×高）；

- 冷却器：风冷却器（尺寸600×400×300mm），安装于油箱顶部，进风口朝向外侧；

- 电气柜：尺寸800×600×1800mm（宽×深×高），安装于液压站旁，距墙≥500mm。

送料机构安装尺寸：

- 料斗容积：1.5m³，上口尺寸1000×800mm，下口尺寸300×250mm；

- 螺旋送料器：长度2000mm，倾斜角度15°，与压缩室进料口中心对齐（偏差≤5mm）；

- 驱动电机：安装于送料器尾部，电机轴与螺旋轴同轴度误差≤0.1mm/m。

（注：实际安装时需参照设备厂商提供的详细安装图纸，以上为通用尺寸参数。）