真空浇注设备技术手册：结构、原理与故障分析

一、真空浇注设备概述

1.1 设备定义与工作特点

真空浇注设备是一种在负压环境下实现材料精密混合、脱泡与模具充型的连续式工业成型设备，核心功能是通过真空系统消除材料中的气泡，结合浇注系统的精准计量与混合，生产出致密度高、缺陷少的成型制品。其工作特点体现在三个方面：一是真空环境可控，可根据材料特性（如环氧树脂、聚氨酯）和工艺需求（脱泡、成型）调节真空度（通常≤100Pa），确保气泡去除率＞99%；二是材料处理精密，通过伺服驱动的计量单元实现双组份材料配比精度±1%，动态搅拌系统保证混合均匀度＞95%，尤其适配含石英砂、氧化铝等填料的高粘度体系；三是自动化连续作业，集成PLC控制系统与辅助系统，实现从原材料预处理、真空脱泡、计量浇注到固化成型的全流程自动化，适合大批量、标准化生产场景。在填料浇注中，设备需同时满足颗粒分散均匀（无团聚）、模具型腔完全填充（无死角）、制品致密度≥98%等特殊要求，是高端绝缘件、复合材料构件生产的关键装备。

1.2 设备分类与技术参数

真空浇注设备可按结构形式、真空度等级及浇注材料类型分类，典型型号技术参数如下：

| 分类方式 | 类型 | 核心技术参数 | 典型型号 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按结构形式 | 卧式真空浇注设备 | 模具尺寸600×500×500mm³，真空度≤100Pa，单次浇注量≤5L，生产效率5-10件/小时 | VCM600 | 小型电子元件封装（电容器、传感器） |
|  | 立式真空浇注设备 | 模具尺寸1000×800×800mm³，真空度≤50Pa，单次浇注量≤20L，生产效率3-5件/小时 | VCM1000 | 大型电机线圈、互感器浇注 |
| 按真空度等级 | 低真空设备 | 极限真空度10³-10⁵Pa，抽气速率150-300m³/h，适合对气泡敏感度低的材料 | ZKJ-300 | 普通树脂工艺品成型 |
|  | 高真空设备 | 极限真空度≤100Pa，抽气速率300-600m³/h，配备罗茨-旋片复合泵组 | GZJ-600 | 新能源电机绝缘件、高压互感器 |
| 按材料类型 | 环氧树脂专用设备 | 加热温度50-200℃，控温精度±1℃，混合均匀度＞95%，支持1:1-5:1双组份配比 | JZJH-800 | 电力设备绝缘浇注 |
|  | 聚氨酯浇注设备 | 物料粘度适应范围500-20000cP，脱模时间≤30分钟，模具夹紧力50-100kN | PU-500 | 汽车零部件、密封件浇注 |

设备整体技术参数还包括：电源要求380V/3P/50Hz，总功率2.5-30kW（依型号而定），占地面积6-20m²，操作人数1-2人。其中，高真空设备因需维持稳定的低气压环境，对真空系统密封性要求更高（泄漏率≤0.5%/h），且需配备更精密的温度控制系统（均温性≤±2℃）。

1.3 应用领域与行业需求

真空浇注设备广泛应用于对材料致密度、绝缘性能、力学强度有严格要求的领域，各行业需求差异显著：

新能源领域：电机线圈浇注需设备满足低气泡率（≤0.1%）、固化温度均匀性（±2℃）及与高导热填料（如氧化铝、氮化硼）的适配性。例如，新能源汽车驱动电机的定子线圈浇注，要求设备具备动态脱泡功能（真空度＜50Pa时维持30分钟），且混合系统能将粒径50μm的陶瓷颗粒均匀分散（团聚体尺寸≤100μm），以确保电机散热性能（导热系数≥1.5W/m·K）。

电力设备领域：互感器、变压器绝缘件浇注对设备的真空度稳定性（波动≤±5Pa）和材料计量精度（配比偏差≤±1%）要求苛刻。以220kV电流互感器为例，设备需将环氧树脂与石英砂填料按3:7比例混合，固化后制品局部放电量＜5pC，介质损耗因数tanδ＜0.005（10kV下），这要求温控系统实现阶梯升温（60℃×2h→80℃×4h→100℃×2h），避免内应力导致开裂。

电子元件领域：电容器、传感器封装要求设备具备微量浇注能力（最小浇注量5mL）和高精度定位（注料头重复定位精度±0.1mm）。例如，MLCC多层陶瓷电容器的灌封，需设备在真空度≤10Pa环境下完成环氧胶的精密注射，确保胶层厚度偏差＜±5μm，且无气泡残留影响电容寿命（≥10000小时）。

航空航天领域：复合材料构件（如卫星天线反射面）浇注要求设备兼容高粘度基体材料（粘度＞10000cP）和连续纤维增强填料，需配备高压差浇注系统（模具内外压差0.08MPa）和在线粘度监测功能，以实现复杂曲面构件的完整充型（填充率100%）。

二、真空浇注设备结构组成与功能特点

2.1 真空系统

真空系统是设备的核心组成部分，功能是提供并维持浇注过程所需的负压环境，消除材料中的气泡，保障制品致密性。其主要部件及技术参数如下：

真空泵：主流设备采用复合泵组设计，如旋片泵（前级）+罗茨泵（主泵）组合，德国Rieschle品牌或国产优质泵的排气量范围150-600m³/h，极限真空度可达≤100Pa（绝对压力），部分高端设备（如环氧树脂专用型）可稳定至10Pa以下。旋片泵负责初始抽气（将压力从大气压降至1000Pa），罗茨泵接力提升真空度（从1000Pa降至目标值），两者通过压力联锁控制（罗茨泵需在前级泵达到≤100Pa时启动）。

真空箱体：采用型钢框架与304不锈钢内胆焊接而成，壁厚8-12mm，确保在真空交替作用下变形量≤1.5mm/m。容积根据型号分为600×500×500mm³（VCM600型）至1000×800×800mm³（VCM1000型），内部配备模具定位工装（重复定位精度±0.5mm）和观察窗（钢化玻璃，耐温≥200℃）。箱体与门体采用硅橡胶密封圈（70 Shore A硬度）密封，压缩量25%-30%，确保长期使用后仍能维持低泄漏率（≤0.5%/h）。

真空阀门与管道：管道采用不锈钢材质，直径50-80mm，壁厚≥3mm，法兰连接面粗糙度≤Ra1.6μm，以减少气体滞留。真空阀门选用气动蝶阀（响应时间≤1秒），配备位置反馈传感器，可实时监测阀门开度（0-100%）。系统还包括真空过滤器（过滤精度1μm，防止树脂蒸汽进入泵体）、真空计（皮拉尼电阻式，量程1×10⁻³Pa-1×10⁵Pa，精度±1%FS）及安全阀（设定压力-0.1MPa，防止箱体过压变形）。

功能特点：支持“动态真空”与“静态真空”两种模式。动态真空用于材料混合脱泡（真空度＜50Pa，搅拌转速50-500rpm），通过气流扰动促进气泡逸出；静态真空用于浇注成型（真空度60-75cmHg），避免模具型腔填充时卷入空气。系统具备自动保压功能，当真空度波动超过设定值（±5Pa）时，PLC自动启动真空泵补气或抽气，确保工艺稳定性。

2.2 浇注系统

浇注系统负责材料的精确计量、均匀混合与模具充型，是决定制品质量的关键环节，主要由以下部件组成：

浇注头：采用气动驱动或伺服电机驱动，具备360°旋转和任意角度停顿功能（定位精度±0.5°），适应不同模具浇口位置。注料嘴直径5-20mm（可更换），流量连续可调（0-500mL/min），通过比例阀控制开度（调节精度±2%）。部分设备配备专利技术的“差压式浇注头”，利用模具内外压差（0.05-0.08MPa）推动材料流动，特别适合复杂型腔（如深腔、薄壁结构）的完全填充，充型时间较传统方式缩短30%。

计量单元：核心为高精密齿轮泵（如台湾HIWIN品牌）或柱塞泵，由德国伺服电机驱动（定位精度±0.01mm），双组份材料配比精度±1%（范围1:1至5:1）。计量泵排量0.5-10mL/r，最大工作压力10MPa，可输送粘度500-20000cP的物料。系统配备流量传感器（精度±0.5%），实时监测物料输送量，反馈至PLC形成闭环控制，确保批次间重量偏差≤±0.5%。

混合装置：分动态搅拌与静态混合两种形式。动态搅拌系统采用螺带式搅拌桨（直径150-300mm），转速50-500rpm可调，桨叶与罐壁间隙≤5mm，确保物料无死角混合（均匀度＞95%）。静态混合器集成于浇注头前端，内部设10-15组螺旋叶片，通过剪切、分流、重组实现材料二次混合，特别适合对剪切敏感的填料体系（如纳米颗粒增强树脂）。混合装置还配备加热套（导热油或电加热），控温范围50-200℃（精度±1℃），防止高粘度物料在混合过程中降温固化。

功能特点：系统具备“先混后注”与“边混边注”两种工作模式。先混后注模式下，材料在混料罐中完成混合脱泡后，通过浇注头注入模具，适合批量生产；边混边注模式下，A/B组份材料按比例进入静态混合器，即时混合即时浇注，减少材料浪费（余料量≤50mL），适合小批量试制。针对含填料的高粘度体系，系统还可配备“压力补偿功能”，当物料粘度增大（如环境温度降低5℃）时，自动提高计量泵工作压力（增幅10%-15%），维持流量稳定。

2.3 控制系统

控制系统是设备的“大脑”，实现对真空度、温度、浇注速度等关键参数的精准控制与自动化运行，采用分层架构设计：

感知层：由各类传感器组成，实时采集设备运行数据。温度传感器采用PT100热电阻（测温范围-200-600℃，精度±0.5℃）或K型热电偶（0-1200℃，精度±1℃），在真空箱、混料罐、模具等关键部位布置（间距≤500mm），确保温度场监测无死角。真空度传感器为皮拉尼电阻真空计（量程1×10⁻³Pa-1×10⁵Pa，响应时间≤1秒），安装于真空箱体与真空泵之间，监测系统压力。液位传感器（电容式，响应时间＜0.5秒）用于料桶低液位报警，压力传感器（量程0-1MPa，精度±0.5%FS）监测液压系统工作压力与气源压力。

控制层：核心为可编程逻辑控制器（PLC），主流采用西门子S7-1200系列或定制PLC，通过梯形图（LD）或结构化文本（ST）编程，实现逻辑控制与数据处理。PLC配备模拟量输入/输出模块（12位精度，采样周期≤10ms），与传感器、执行元件通讯（支持Modbus RTU、Profinet协议）。人机界面为10-15英寸触摸屏（如威纶通MT8150iE），可显示实时参数（真空度、温度、浇注量）、工艺曲线（温度-时间曲线、真空度-时间曲线），存储100组以上工艺配方，并支持故障报警（声光提示+代码显示）与历史数据查询（存储≥1年）。

执行层：包括加热执行元件（固态继电器、比例阀）、驱动元件（伺服电机、变频器）、阀门元件（气动蝶阀、电磁阀）。固态继电器（SSR）接收PLC输出的0-10V信号，调节加热管功率（0-100%）；伺服电机驱动计量泵与搅拌桨，实现速度与位置的精确控制；气动蝶阀控制真空通断，响应时间≤1秒；电磁阀控制浇注头动作与模具开合，气源压力0.6-0.8MPa。

功能特点：控制系统具备“参数自整定”功能，可根据材料类型（如环氧树脂、聚氨酯）自动优化PID参数（比例P、积分I、微分D），减少人工调试时间。同时，系统集成工艺数据库，可记录每批次生产的关键参数（真空度、温度、浇注量、固化时间），生成追溯报告，满足ISO 9001质量体系要求。

2.4 辅助系统

辅助系统是设备稳定运行的保障，包括加热与温控、液压与气动、冷却与脱模、安全防护等子系统：

加热与温控系统：采用“分区独立控温”设计，主要包括：

- 混料罐加热：通过导热油循环或电加热管加热，功率2-10kW，控温范围50-200℃，均温性≤±2℃，确保物料粘度稳定（波动≤±10%）。

- 模具加热：模具内置加热棒（功率密度2-5W/cm²）或外接加热板，控温范围50-200℃，精度±1℃，支持多温区控制（如浇口区温度高于型腔5-10℃），防止材料过早固化。

- 管道伴热：浇注管道外裹电加热带（功率10-20W/m），温度与混料罐同步（偏差≤±3℃），避免物料在输送过程中降温增粘（粘度增幅≤15%）。

液压与气动系统：

- 液压系统：驱动模具开合与夹紧，工作压力6-10MPa，夹紧力50-100kN（可调），适应不同尺寸模具（最小尺寸200×200mm，最大尺寸1000×800mm）。系统配备蓄能器，确保夹紧力稳定（波动≤±2%），防止浇注过程中模具位移导致飞边。

- 气动系统：提供真空阀门、浇注头、脱模机构的动力，气源压力0.6-0.8MPa，流量≥0.5m³/min。系统包括空气过滤器（过滤精度5μm）、减压阀、油雾器，确保气动元件寿命（≥100万次循环）。

冷却与脱模系统：

- 冷却系统：模具内置水冷通道，冷却水流量1-5L/min，进出水温差≤10℃，可将浇注件从固化温度（如100℃）快速冷却至60℃以下（冷却时间≤30分钟），缩短生产周期。部分设备配备冷水机（制冷量5-20kW），控制冷却水温度（15-25℃，精度±1℃）。

- 脱模系统：包括自动顶出机构（行程50-100mm，推力5-20kN）和手动开模器，适配硅橡胶模具（寿命约20次）、金属模具（寿命≥1000次）。脱模时，系统通过PLC控制顶出速度（5-50mm/s），避免因速度过快导致制品开裂。

安全防护系统：

- 机械防护：真空室门配备安全联锁装置，开门时自动切断加热与真空系统；设备周围设安全围栏（高度≥1.2m），防止人员误入危险区域。

- 电气保护：电机过载保护（电流≥1.25倍额定值时跳闸）、漏电保护（漏电流＞30mA时断电）、接地保护（接地电阻≤4Ω），符合GB 5226.1机械安全标准。

- 工艺保护：超温保护（实测温度超过设定值5℃时切断加热）、真空度异常保护（低于设定值时停机）、低液位保护（料桶缺料时报警），确保生产安全与制品质量。

三、机械原理与真空系统工作机制

3.1 真空泵工作原理与系统配置

真空泵是真空系统的核心动力源，其工作原理基于气体的捕获与排出，不同类型泵的原理与性能差异显著：

旋片式真空泵：通过偏心转子在泵腔内旋转，带动旋片（通常2-3片）沿泵腔内壁滑动，使泵腔容积周期性变化。当转子旋转时，进气端容积增大形成负压，吸入气体；排气端容积减小，将气体压缩后通过排气阀排出。旋片泵适合中低真空度场景（极限真空度1-100Pa），抽速范围10-30m³/h，广泛作为前级泵使用。其关键参数包括：转子与泵腔间隙（0.15-0.20mm）、旋片弹簧弹力（确保旋片与泵腔紧密接触）、泵油密封与润滑性能（粘度46cSt/40℃）。例如，2XZ-4型旋片泵在入口压力100Pa时，抽速可达4L/s，电机功率0.75kW，适合小型真空浇注设备。

罗茨真空泵：由两个8字形转子在泵腔内同步反向旋转，转子与转子、转子与泵腔之间保持微小间隙（0.15-0.30mm），无接触摩擦。当转子旋转时，气体从进气口被封入转子与泵腔形成的空间，随转子转动输送至排气口排出，无内压缩过程。罗茨泵需与前级泵（如旋片泵）组合使用，极限真空度可达1×10⁻²Pa，抽速范围50-600m³/h，适合高真空度需求。其性能优势在于抽速大、启动快、对气体种类不敏感，特别适合含少量可凝性气体（如树脂蒸汽）的场景。例如，ZJ-150型罗茨泵在入口压力100Pa时，抽速达150m³/h，需配合抽速≥10m³/h的前级泵，形成高效真空系统。

水环式真空泵：通过叶轮偏心安装在泵腔内，叶轮旋转时将水甩向泵腔内壁形成水环，水环与叶轮叶片之间形成封闭小室。随着叶轮旋转，小室容积周期性变化，实现吸气、压缩、排气过程。水环泵极限真空度较低（约33mbar），但结构简单、耐污染，适合处理含粉尘或腐蚀性气体的场景（如填料预处理中的脱气）。其抽速受水温影响显著（水温升高10℃，抽速下降约15%），需配备冷却塔控制水温（≤25℃）。

系统配置原则：真空浇注设备的真空泵系统需根据工艺真空度、抽气时间、气体负载（如材料挥发分）综合配置。典型高真空系统采用“旋片泵+罗茨泵”二级组合：旋片泵（如2XZ-15型，抽速15m³/h）作为前级，将压力从大气压降至≤100Pa；罗茨泵（如ZJ-300型，抽速300m³/h）作为主泵，进一步将压力降至≤10Pa，满足高精度浇注需求。系统管道直径需根据泵抽速计算（如300m³/h抽速对应管径≥80mm），避免管道阻力导致抽速损失（允许损失≤5%）。此外，需在泵入口安装气镇阀（防止可凝性气体在泵内冷凝）和过滤器（过滤树脂蒸汽，滤芯每300小时更换），延长泵使用寿命（平均无故障时间＞8000小时）。

3.2 真空系统工作机制

真空系统从启动到稳定运行，经历抽气、保压、泄压三个阶段，其工作机制直接影响材料脱泡效果与浇注质量：

抽气阶段：系统启动后，PLC按预设程序控制真空泵组运行。首先启动前级泵（旋片泵），打开主真空阀，对真空箱体和材料进行初步抽气。当真空度达到前级泵极限真空（如100Pa）时，PLC发出信号启动罗茨泵（若为高真空系统），进入深度抽气阶段。抽气速率通过阀门开度调节（初期全开快速抽气，真空度接近目标值时关小阀门，避免气流扰动材料）。对于含填料的树脂体系，抽气阶段需分两步：第一步“粗抽”（真空度5000-10000Pa，时间5分钟），脱除材料表面吸附的气体；第二步“精抽”（真空度＜100Pa，时间20-30分钟），脱除材料内部溶解的气体。抽气阶段需监测真空度上升曲线，正常情况下应呈指数规律增长（如5分钟内从大气压降至1000Pa，15分钟内降至10Pa），若曲线偏离（如10分钟未达1000Pa），则提示系统存在泄漏或泵性能下降。

保压阶段：当真空度达到工艺设定值（如50Pa）后，系统进入保压状态。PLC关闭主真空阀，仅通过维持泵（小抽速旋片泵）补偿系统泄漏，使真空度波动控制在±5Pa范围内。保压时间根据材料特性设定：环氧树脂体系通常保压30-60分钟，聚氨酯体系保压20-40分钟，确保气泡有足够时间逸出（直径＞10μm的气泡上浮速率约0.1mm/s）。保压阶段需实时监测真空度变化率（正常≤0.01Pa/min），若变化率超标（如0.05Pa/min），则判定为泄漏，需停机检查密封件、管道接口等部位。

泄压阶段：浇注完成后，系统通过PLC控制向真空箱内充入干燥氮气（纯度≥99.99%）或洁净空气，使箱内压力从真空状态缓慢回升至大气压（泄压速率≤0.02MPa/min），避免因压力骤升导致浇注件表面产生气泡或变形。泄压时，氮气进气口设流量计（流量5-20m³/h）和单向阀，防止空气倒灌。对于对氧气敏感的材料（如某些聚氨酯体系），需全程充氮气保护（氧含量＜1%），避免材料氧化变色或性能下降。

影响真空度稳定性的因素：系统真空度受泄漏率、材料挥发分、环境温度等因素影响。泄漏率是关键指标，主要来自真空箱门密封（占总泄漏的60%）、管道法兰连接（20%）、阀门密封（15%）及泵本身（5%）。通过“氦质谱检漏法”可定位微小漏点（最小可检漏率1×10⁻¹⁰Pa·m³/s），修复后泄漏率需控制在≤0.5%/h（即初始真空度100Pa，1小时后不低于99.5Pa）。材料挥发分（如树脂中的溶剂、水分）会增加气体负载，导致真空泵抽气负荷增大，需在真空箱设置冷阱（温度-5℃）冷凝回收挥发物，减少对泵油的污染。环境温度升高（如夏季车间温度35℃）会使泵抽速下降（每升高10℃，抽速下降约8%），需通过空调控制设备运行环境温度（20-25℃，湿度≤60%）。

3.3 浇注过程控制机制

浇注过程是材料从混料罐到模具型腔的精密输送与充型过程，其控制机制涉及注料方式、驱动技术、参数协同等关键环节：

注料方式与驱动技术：真空浇注设备采用多种注料方式，适应不同材料与模具需求：

- 电动注料：通过伺服电机驱动齿轮泵或柱塞泵，实现材料的定量输送。伺服电机（如西门子1FL6系列）与计量泵通过联轴器直连，传动效率＞95%，可精确控制泵的转速（0-1500rpm）与转角（定位精度±0.01°），从而调节注料流量（0-500mL/min）。系统配备扭矩传感器，实时监测泵出口压力（范围0-10MPa），当压力超过设定值（如5MPa）时自动停机，防止管道堵塞或模具损坏。电动注料的优势是计量精度高（±1%）、流量稳定性好（波动≤±0.5%），适合对注料量敏感的小型精密件浇注。

- 差压式注型：利用真空箱与模具型腔的压差实现材料充型。模具型腔通过独立管道与大气相通，真空箱维持高真空（如50Pa），当打开浇注口时，模具内外形成约0.1MPa的压差，在压差作用下，材料自动流入模具型腔。差压式注型无需机械驱动，结构简单，适合大型、复杂型腔（如电机定子线圈）的浇注，充型时间短（≤5分钟）且无死角。其关键是控制压差梯度（0.02-0.08MPa可调）和注料口位置（通常设在模具最高点，便于排气）。

- 手动注料：小型设备（如VCM600型）配备手动注料阀，通过操作人员手动调节阀门开度控制流量，适合小批量试制或特殊工艺调整。手动注料需配备流量计（精度±2%）和压力表，确保操作一致性。

参数协同控制：浇注过程中，真空度、温度、注料速度需协同调节，以获得最佳充型效果：

- 真空度与注料速度匹配：低粘度材料（如环氧树脂，粘度500cP）注料时，真空度宜高（50Pa）、速度宜慢（50-100mL/min），避免卷入气泡；高粘度材料（如含50%填料的树脂，粘度5000cP）注料时，真空度可适当降低（100Pa）、速度加快（200-300mL/min），防止材料在模具内过早固化。

- 温度与粘度控制：材料温度直接影响粘度（如环氧树脂温度每升高10℃，粘度降低约50%），需通过加热系统将材料温度控制在工艺窗口内（如60-80℃）。注料前，模具需预热至与材料温度相近（温差≤10℃），避免材料接触冷模具后粘度骤升导致充型困难。

- 注料速度曲线优化：采用“慢-快-慢”三段式速度曲线：初始阶段低速（50mL/min），防止材料冲击模具型腔产生涡流气泡；中间阶段高速（300mL/min），快速填充大部分型腔；终了阶段低速（50mL/min），填充浇口附近区域，避免“喷射”导致的流痕。速度曲线通过PLC编程实现，可存储100组以上工艺配方。

模具排气控制：浇注过程中，模具型腔内的残留气体需及时排出，否则会形成气孔。排气方式包括：

- 排气槽设计：在模具分型面开设深度0.05-0.1mm、宽度5-10mm的排气槽，使气体在材料填充过程中被挤压排出。

- 排气针/排气塞：在型腔最后填充部位设置金属排气针（直径1-2mm）或多孔陶瓷排气塞（孔隙率30%-40%），利用真空系统将气体抽出。

- 动态排气：浇注过程中，通过PLC控制模具轻微震动（频率50-100Hz，振幅0.1-0.5mm），促进气泡向排气通道移动。

对于含高比例填料（如70%石英砂）的体系，排气槽需适当加宽（宽度10-15mm），防止填料堵塞排气通道（颗粒尺寸≤排气槽深度的1/2）。

3.4 材料混合与脱泡技术

材料混合与脱泡是确保浇注件均匀性与致密度的关键工艺，其技术核心是实现填料的均匀分散与气泡的有效去除：

材料混合机制：混合过程通过机械力（剪切、挤压、拉伸）实现不同组分（树脂、固化剂、填料）的均匀分布，动态搅拌与静态混合的协同作用可显著提升混合效果：

- 动态搅拌：螺带式搅拌桨在混料罐内旋转时，对材料产生径向和轴向流动。径向流动使材料从罐壁向中心聚集，轴向流动使材料上下翻动，形成三维循环。搅拌桨叶的形状（螺距、倾角）影响混合效率：螺距越小（如50mm），剪切作用越强，适合高粘度材料；螺距越大（如150mm），输送能力越强，适合低粘度材料。搅拌转速与时间需根据材料粘度和批量调整：低粘度小批量（如5L）材料，转速300-500rpm，时间10-15分钟；高粘度大批量（如50L）材料，转速100-300rpm，时间30-45分钟。搅拌过程中，需监测扭矩变化（通过电机电流间接反映），当扭矩稳定（偏差≤±5%）时，判定为混合均匀。

- 静态混合：静态混合器无运动部件，材料通过固定的螺旋叶片时，被反复分割、重组。例如，10组叶片的静态混合器可将材料分割为2¹⁰=1024股，实现微观均匀混合。静态混合器的混合效果取决于雷诺数（Re）：当Re＞100时，以湍流混合为主（适合低粘度材料）；Re＜10时，以层流混合为主（适合高粘度材料）。对于含纳米填料（如粒径50nm的SiO₂）的体系，静态混合可有效防止颗粒团聚（团聚体尺寸从初始500nm降至100nm以下），提升材料力学性能（弯曲强度提高20%-30%）。

脱泡技术：真空脱泡基于“亨利定律”（气体在液体中的溶解度与压力成正比），通过降低环境压力使溶解的气体释放并聚集成气泡，最终上浮逸出。脱泡效果受真空度、温度、时间、材料粘度等因素影响：

- 预脱泡处理：原材料（树脂、固化剂、填料）在使用前需单独脱泡。树脂和固化剂在60-80℃、真空度≤100Pa条件下脱泡30-60分钟，去除生产和储存过程中溶解的气体（水分≤0.1%，挥发分≤0.5%）。填料需在120-150℃烘箱中烘干4-6小时，去除表面吸附水（含水率≤0.1%），避免混合后水分蒸发形成气泡。

- 动态脱泡：混合过程中同步抽真空（真空度50-100Pa），利用搅拌产生的剪切力将大气泡破碎为小气泡（直径从100μm降至10μm），加快气泡上浮速率（小气泡在粘度500cP的材料中上浮速率约0.05mm/s）。动态脱泡时，搅拌转速需适中（200-300rpm），过高转速会卷入空气（形成新气泡），过低转速则剪切力不足（气泡破碎效果差）。

- 静态脱泡：混合完成后，材料在真空箱内静置脱泡（真空度≤50Pa，时间20-40分钟），使微小气泡（直径＜10μm）继续上浮。静态脱泡时，可通过轻微震动（频率50Hz，振幅0.1mm）加速气泡合并（气泡直径增大至50μm以上时，上浮速率提升至0.5mm/s）。

- 双阶段脱泡工艺：针对高填料高粘度体系（如树脂+70%氧化铝粉，粘度＞10000cP），采用“加热脱泡+真空脱泡”双阶段工艺：第一阶段在80-100℃加热（不抽真空），降低材料粘度（粘度降至5000cP以下）；第二阶段抽真空至≤50Pa，保持30-60分钟，确保气泡有效逸出。双阶段脱泡可使浇注件气泡率从单阶段的5%降至0.5%以下。

填料预处理技术：填料的表面状态直接影响混合与脱泡效果。对于无机填料（如石英砂、氧化铝），需进行表面改性（硅烷偶联剂处理），降低填料与树脂的界面张力（从50mN/m降至30mN/m），提高润湿性，减少界面气泡。改性后的填料需通过激光粒度仪检测粒径分布（D50=50μm，D90≤100μm），确保粒径均匀，避免大颗粒堵塞模具或影响混合均匀性。

四、控制系统原理与自动化控制技术

4.1 PLC控制系统架构

真空浇注设备的控制系统采用分层架构设计，实现对设备全流程的自动化控制与精准调节，架构分为感知层、控制层、执行层三级：

感知层：负责工艺参数与设备状态的实时采集，核心组件包括各类传感器与检测装置。温度传感器采用PT100热电阻（测量范围-200-600℃，精度±0.5℃）或K型热电偶（0-1200℃，精度±1℃），安装于混料罐、模具、加热板等关键部位（测温点间距≤500mm），将温度信号转换为4-20mA标准电流信号（如0℃对应4mA，200℃对应20mA）。真空度传感器为皮拉尼电阻真空计（量程1×10⁻³Pa-1×10⁵Pa，精度±1%FS），通过测量气体热传导率间接反映真空度，输出0-10V电压信号（10⁵Pa对应0V，1×10⁻³Pa对应10V）。液位传感器采用电容式接近开关（检测距离5-20mm），安装于料桶底部，当料位低于设定值时输出开关量信号（NPN常开）。压力传感器（量程0-1MPa，精度±0.5%FS）监测液压系统工作压力与气源压力，输出4-20mA信号。所有传感器信号经屏蔽电缆传输至控制柜，电缆需与动力电缆分开敷设（间距≥30cm），减少电磁干扰（信号波动≤±0.1%FS）。

控制层：核心为可编程逻辑控制器（PLC），主流设备采用西门子S7-1200系列（如1214C DC/DC/DC型号，14输入/10输出）或定制PLC，具备高速处理能力（指令执行速度0.1μs/基本指令）和丰富的通讯接口（Profinet、Modbus RTU）。PLC通过模拟量输入模块（如SM 1231 AI 4×13bit，采样率250Hz）采集传感器信号，经内部程序运算后，通过模拟量输出模块（SM 1232 AO 2×14bit）和数字量输出模块控制执行元件。人机界面（HMI）采用10-15英寸触摸屏（分辨率1024×768），与PLC通过Profinet通讯（传输速率100Mbps），实现参数设置（真空度、温度、浇注量等）、工艺曲线显示（实时温度-时间曲线、真空度-时间曲线）、故障报警（代码+文字提示）及历史数据查询（存储容量≥1GB，数据保留≥1年）。控制层还集成数据记录模块，可将关键工艺参数（每批次的真空度、温度、浇注量、固化时间）存储至U盘或上传至MES系统，满足质量追溯需求。

执行层：根据控制层指令驱动设备完成各项动作，包括加热执行元件、驱动元件、阀门元件等。加热执行元件采用固态继电器（SSR，如三相380V/50A型号），接收PLC输出的0-10V控制信号，实现加热管功率的0-100%连续调节（调节精度±2%）。驱动元件包括伺服电机（驱动计量泵和搅拌桨，如西门子V90系列，功率0.75-5.5kW，位置精度±0.01mm）和变频器（驱动输送带、冷却风机，如施耐德ATV310系列，调速范围0-600Hz）。阀门元件包括真空蝶阀（气动，通径50-100mm，响应时间≤1秒）、浇注阀（电磁比例阀，调节精度±2%）、气动脱模阀（二位五通，寿命≥100万次）。执行层还配备中间继电器、接触器等保护元件，实现电机过载、短路保护。

控制逻辑流程：系统工作时，PLC按“参数设置→条件检查→自动运行→结束”流程控制。首先，操作人员通过HMI设置工艺参数（真空度50Pa、温度80℃、浇注量500mL等）；PLC检查料位、气源压力、冷却水温度等条件是否满足（如料位正常、气源压力≥0.6MPa）；条件满足后，自动启动真空泵、加热系统、搅拌系统，按预设程序完成抽气、混合、浇注、固化、脱模等工序；工序完成后，系统自动泄压、报警提示，并等待下一批次启动指令。控制逻辑采用模块化编程（如“真空控制模块”“温度控制模块”“浇注控制模块”），便于维护与功能扩展。

四、控制系统原理与自动化控制技术（续）

4.2 传感器技术与数据采集

传感器是控制系统的“感知器官”，其性能直接影响参数测量精度与控制效果。真空浇注设备常用传感器的技术原理与数据采集方式如下：

温度传感器：

- PT100热电阻：基于金属电阻随温度变化的特性（铂电阻在0℃时电阻100Ω，温度每升高1℃，电阻增加0.385Ω）。传感器采用三线制接法（消除引线电阻影响），通过PLC模拟量模块的恒流源（1mA）激励，测量电阻变化并转换为温度值。例如，当温度为50℃时，PT100电阻值为119.4Ω，PLC通过计算（R=100+0.385×t）得出实际温度。PT100精度高（±0.5℃）、稳定性好（年漂移≤0.1℃），适合中低温区（-200-600℃）测量，广泛应用于混料罐、模具等部位的温度监测。

- K型热电偶：由镍铬合金（K型正极，NiCr10）和镍硅合金（K型负极，NiSi3）组成，其热电势随温度差变化（在0-1000℃范围内，热电势约41μV/℃）。热电偶测量需冷端补偿（环境温度变化会影响热电势），PLC通过内置补偿算法（如“冷端温度+热电势对应的温度”）消除误差。K型热电偶测温范围宽（-270-1372℃）、响应速度快（时间常数≤1秒），适合加热管、高温模具等高温区（＞600℃）的温度测量。

真空度传感器：

- 皮拉尼电阻真空计：核心为加热丝（通常为钨丝或铂丝，电阻随温度变化），在不同真空度下，气体热传导率不同，导致加热丝温度（电阻）变化。传感器通过测量加热丝电阻（采用惠斯通电桥）间接计算真空度。在低真空（10⁵-10³Pa）时，气体分子密度高，热传导率大，加热丝温度低，电阻小；在高真空（＜10⁻¹Pa）时，气体分子密度低，热传导率小，加热丝温度高，电阻大。皮拉尼真空计需定期校准（每月用标准真空计校准一次），校准方法为：在100Pa、10Pa、1Pa三个点测量输出电压，与标准值对比，通过PLC参数补偿（如实际100Pa对应输出2V，标准值应为3V，则补偿+1V）。

液位与压力传感器：

- 电容式液位传感器：利用物料与空气的介电常数差异（如环氧树脂介电常数3.5，空气1.0），当物料接触传感器探头时，探头与罐壁之间的电容值增大（ΔC=ε×S/d，ε为介电常数，S为极板面积，d为距离），传感器将电容变化转换为开关量信号（NPN常开，物料接触时导通）。液位传感器安装时需与罐壁保持50-100mm距离，避免罐壁物料残留导致误判。

- 压力传感器：采用应变片式原理，传感器核心为弹性膜片，膜片上粘贴应变片（电阻随应变变化）。当压力作用于膜片时，膜片产生变形，应变片电阻变化，通过惠斯通电桥将电阻变化转换为mV级电压信号，经放大、滤波、A/D转换后输出4-20mA标准信号。压力传感器需定期校验（每半年用标准压力表校验一次），校验点包括零点（0MPa）、满量程（1MPa）及中间点（0.5MPa），误差超±0.5%FS时需更换传感器。

数据采集与处理：

PLC通过模拟量输入模块采集传感器信号，模块分辨率通常为12-16位（如12位模块的最小分辨率为量程/4096，对于0-10V信号，分辨率为10V/4096≈2.44mV）。采集到的原始数据需进行滤波处理（如一阶低通滤波，滤波系数α=0.1-0.5），消除高频干扰（如电机启停导致的信号波动）。对于温度、真空度等慢变参数，采样周期设为100-500ms；对于压力、液位等快变参数，采样周期设为10-50ms。PLC将处理后的数据存储于数据寄存器，并通过HMI实时显示，同时与设定值比较，计算偏差（e=设定值-实测值），为控制算法提供输入。数据采集还需考虑传感器故障诊断，当传感器断线（如PT100电阻＞200Ω）、短路（电阻＜50Ω）或信号超量程（如4-20mA信号＜3mA或＞21mA）时，PLC判定为传感器故障，立即报警并切断对应控制回路，防止事故发生。

4.3 温控系统原理与执行

温度控制是确保材料粘度稳定、固化完全的关键，其原理基于闭环反馈控制，通过调节加热功率实现设定温度的精准控制：

温控系统组成：

- 加热元件：包括电加热管（功率2-10kW，电压380V，表面负荷2-5W/cm²）、加热板（尺寸500×500mm，功率密度2-3W/cm²）、导热油加热器（加热功率5-20kW，油温控制范围50-200℃）。电加热管采用镍铬合金（Cr20Ni80）材质，绝缘电阻≥1MΩ，使用寿命≥5000小时。加热元件通过不锈钢支架固定在混料罐、模具、真空箱等部位，与被加热体接触良好（接触面积≥90%），减少热损失。

- 温控仪表：采用智能PID温控仪（如欧姆龙E5CC系列），具备自整定、自适应功能，可与PLC通讯（RS485 Modbus协议）。温控仪接收PT100或热电偶信号，显示实测温度（精度±0.3%FS），并通过PID算法输出0-10V控制信号至固态继电器。部分设备采用PLC直接控制（无独立温控仪），通过PLC内置的PID功能块（如西门子FB41）实现温度调节。

- 冷却系统：包括模具水冷通道、冷水机（制冷量5-20kW），用于固化后的快速降温。冷却系统与加热系统联锁，加热时关闭冷却水，固化完成后自动开启冷却水。

温控原理（PID调节）：

温度控制采用比例-积分-微分（PID）算法，通过计算设定温度与实测温度的偏差（e），输出控制量（u）调节加热功率。PID算法公式为：u(t)=Kp[e(t)+(1/Ti)∫e(t)dt+Td(de/dt)]，其中Kp为比例系数，Ti为积分时间，Td为微分时间。

- 比例调节（P）：根据偏差大小直接调节输出（u=Kp×e），偏差大时输出大，偏差小时输出小。比例系数Kp越大，调节作用越强，但过大会导致系统震荡（温度波动大）；Kp过小，调节缓慢（达到设定温度时间长）。

- 积分调节（I）：消除静态偏差（当e=0时，积分项仍有输出，维持加热功率）。积分时间Ti越小，积分作用越强，消除偏差越快，但过强会导致超调（温度超过设定值）；Ti越大，积分作用越弱，静态偏差消除慢。

- 微分调节（D）：根据偏差变化率调节输出（de/dt大时，D项输出大，抑制偏差变化），用于超前控制，减少超调。微分时间Td越大，微分作用越强，系统稳定性越好，但过大会导致响应迟缓。

PID参数整定：

温控系统需通过“自整定”或“试凑法”确定PID参数。自整定时，温控仪自动施加阶跃扰动（如设定温度从50℃升至80℃），记录温度响应曲线，计算Kp、Ti、Td值（如环氧树脂加热系统典型参数：Kp=20-50%，Ti=60-180s，Td=10-40s）。试凑法按“先比例，后积分，再微分”顺序：先将Ti=∞，Td=0，增大Kp至温度出现小幅震荡；再减小Kp至震荡消失，加入积分（减小Ti）消除静态偏差；最后加入微分（增大Td）抑制超调。参数整定后，系统应满足：升温速率5-10℃/min，超调量≤5%，稳态误差≤±1℃，温度波动≤±0.5℃（保温阶段）。

多温区控制：

大型真空浇注设备需实现多温区独立控制（如混料罐温度80℃、模具温度60℃、真空箱温度50℃），各温区采用独立的传感器、温控仪、加热元件，通过PLC协调工作。温区间通过隔热材料（如硅酸铝棉，厚度50-100mm，导热系数≤0.03W/m·K）隔离，减少热量串扰（相邻温区温差≤10℃）。例如，220kV互感器浇注设备设有5个温区：A区（混料罐，80℃）、B区（模具预热，60℃）、C区（浇注区，70℃）、D区（固化区，100℃）、E区（冷却区，40℃），各温区通过PLC联动控制（如模具预热完成后才能启动浇注，固化完成后自动进入冷却区）。

超温保护机制：

系统具备双重超温保护：一级保护由温控仪实现，当实测温度超过设定值5℃（可设定）时，温控仪输出报警信号，切断加热输出；二级保护由PLC实现，独立采集温度信号，当温度超过设定值10℃时，立即切断总电源，启动冷却系统。超温保护值需根据材料特性设定（如环氧树脂固化温度上限120℃，则超温保护设为125℃），确保设备与制品安全。

4.4 自动化执行与安全联锁

自动化执行系统根据控制层指令驱动机械部件动作，安全联锁机制则确保设备运行过程中的人员与设备安全：

自动化执行元件：

- 伺服电机与驱动器：驱动计量泵和搅拌桨，如西门子V90伺服系统（功率0.75-5.5kW，额定转速3000rpm，位置控制精度±0.01mm）。伺服驱动器接收PLC输出的脉冲信号（脉冲当量1000脉冲/rev），控制电机转速与位置。计量泵伺服系统通过编码器（17位分辨率）实现闭环控制，确保浇注量精度±1%。搅拌桨伺服系统支持速度模式（0-500rpm，精度±1rpm）和扭矩模式（0-10N·m，精度±2%），可根据物料粘度自动切换（低粘度用速度模式，高粘度用扭矩模式，防止过载）。

- 变频器：驱动输送带、冷却风机、真空泵电机，如施耐德ATV340系列（功率1.5-15kW，调速范围0-600Hz）。变频器通过PLC的4-20mA信号或Modbus通讯控制频率（如20mA对应50Hz），实现电机无级调速。真空泵电机采用变频启动（频率从0Hz逐渐升至50Hz），减少启动电流（启动电流≤2倍额定电流），保护电网和电机。

- 气动元件：包括真空蝶阀（气动执行器，通径50-100mm，动作时间≤1秒）、浇注阀（电磁比例阀，调节精度±2%）、脱模气缸（行程50-100mm，推力5-20kN）。气动元件通过电磁阀（二位五通，响应时间≤10ms）控制，电磁阀线圈电压DC24V，功耗≤5W。气动系统配备气源处理三联件（过滤器、减压阀、油雾器），过滤器过滤精度5μm，减压阀调节精度±0.02MPa，油雾器向气动元件提供润滑油雾（油雾量1滴/1000L空气），延长元件寿命。

安全联锁机制：

- 真空系统联锁：真空泵启动前，PLC检查真空箱门是否关闭（门限开关闭合）、泵油位是否正常（油位传感器信号正常）；罗茨泵启动前，需确认前级泵已运行且真空度≤100Pa（压力联锁）；真空箱门打开前，需确认箱内压力已回升至大气压（压力联锁），防止开门时空气冲入导致物料飞溅或人员受伤。

- 加热系统联锁：加热启动前，PLC检查冷却水流量（≥1L/min）、真空度（≥1000Pa，防止加热时材料挥发物爆炸）；加热过程中，若真空度低于设定值（如500Pa）或冷却水流量不足（＜0.5L/min），立即切断加热电源，启动报警。

- 机械运动联锁：模具夹紧后才能启动浇注（夹紧力≥50kN，压力传感器信号确认）；脱模机构动作前，需确认真空箱门已打开且浇注件温度≤60℃（温度联锁）；伺服电机运行时，若扭矩超过额定值1.5倍（过载），驱动器立即报警并停止电机，防止机械部件损坏。

- 紧急停止保护：设备操作面板、真空箱两侧、控制柜均设置急停按钮（红色蘑菇头，安装高度1.5m），按下急停按钮后，PLC立即切断所有动力电源（加热、伺服电机、变频器、真空泵），仅保留控制电源，设备所有运动部件停止动作。急停回路采用双回路设计（硬接线+PLC程序），确保可靠性（急停响应时间≤0.1秒）。

故障诊断与报警：

系统具备完善的故障诊断功能，PLC实时监测传感器信号、执行元件状态，当出现异常时（如传感器故障、电机过载、真空度不足），立即触发声光报警（蜂鸣器+红色报警灯），并在HMI上显示故障代码和处理建议（如“E001：真空度未达到设定值，请检查真空泵油位和密封件”）。故障代码按系统分类：E0xx（真空系统故障）、E1xx（温度系统故障）、E2xx（浇注系统故障）、E3xx（电气系统故障）、E4xx（机械系统故障）。重要故障（如超温、真空度严重不足）会导致设备自动停机，非重要故障（如料位低）仅报警不停机，提醒操作人员处理。系统还具备故障历史记录功能，可查询过去100条故障信息（包括故障代码、发生时间、处理状态），便于维护人员分析故障原因和设备运行状态。

五、常见故障类型与成因分析

5.1 真空系统故障

真空系统故障主要表现为真空度无法提升、真空度下降过快、真空泵运行异常等，其成因与设备老化、维护缺失、操作不当密切相关：

真空度无法提升或下降过快：

- 现象：启动真空泵后，真空度长时间达不到设定值（如30分钟未达50Pa）；或达到设定值后，短时间内明显下降（如1小时内从50Pa升至200Pa）。

- 成因：

  - 泄漏：真空箱门密封胶条老化（使用超过1年，压缩量＜20%）或变形（长期挤压导致永久变形），无法有效密封；管道法兰连接螺栓松动（扭矩＜25N·m），密封垫（丁腈橡胶或氟橡胶）破损；真空阀门内部密封件磨损（如蝶阀阀板与密封圈间隙＞0.1mm），导致阀门泄漏；真空计接口、热电偶接口等微小通孔未封堵，形成漏点。

  - 真空泵性能下降：真空泵油污染（混入树脂蒸汽、水分，油色发黑或乳化）或油位过低（低于油镜中线），导致泵抽速下降；旋片泵旋片磨损（厚度减少＞0.5mm）或弹簧断裂，无法有效压缩气体；罗茨泵转子与泵腔间隙过大（超过0.3mm），内泄漏增加；进气过滤器堵塞（滤芯积尘或树脂蒸汽冷凝物，压差＞10kPa），抽气阻力增大。

  - 材料挥发分过大：树脂或填料含水率过高（＞0.1%），加热后水分蒸发，产生大量气体，超出真空泵抽气能力；树脂中溶剂含量超标（如环氧稀释剂＞5%），挥发分在真空下大量释放，导致真空度难以提升。

真空泵运行异常：

- 现象：真空泵无法启动；启动后有异常噪音（如“咔咔”声、“嗡嗡”声）；电机过载跳闸（电流＞额定值1.25倍）。

- 成因：

  - 无法启动：电源缺相（三相电压不平衡度＞5%）或电压过低（＜342V）；电机绕组烧毁（绝缘电阻＜0.5MΩ）；泵腔异物卡滞（如金属屑、树脂块进入泵腔，转子无法转动）；电机轴承卡死（缺油或润滑脂老化，转动阻力矩＞5N·m）。

  - 异常噪音：真空泵油不足或油质劣化，导致转子与泵腔干摩擦；轴承磨损（滚珠或保持架损坏），产生周期性撞击声；转子不平衡（如旋片磨损不均，偏心量＞0.1mm），运行时产生振动噪音（振动加速度＞5g）；进排气阀片断裂或老化，产生“啪啪”声。

  - 过载跳闸：入口压力过高（启动时未关闭真空阀，泵入口压力＞10kPa）；转子端面与端盖接触（因轴承磨损导致转子轴向窜动＞0.2mm）；电机风扇损坏，散热不良（电机外壳温度＞80℃）。

5.2 浇注系统故障

浇注系统故障主要导致浇注件外观缺陷（气孔、缩痕、流痕）和材料混合不均，其成因与模具设计、工艺参数、设备状态相关：

浇注件外观缺陷：

- 气孔：

  - 现象：制品表面或内部存在圆形或椭圆形孔洞，直径0.1-5mm，表面气孔多分布于浇口附近，内部气孔多分布于厚大部位。

  - 成因：模具排气不畅（排气槽深度＜0.05mm或被填料堵塞）；浇注速度过快（＞300mL/min），物料在模具内形成湍流，卷入空气；真空度不足（＜100Pa）或保压时间不够（＜20分钟），气泡未完全逸出；原材料含水率过高（树脂水分＞0.1%，填料水分＞0.1%），加热后水分蒸发形成气泡；模具表面有油污或脱模剂过多，导致气体滞留。

- 缩痕/缩孔：

  - 现象：制品表面凹陷（缩痕）或内部空洞（缩孔），多发生于壁厚变化处、筋条根部。

  - 成因：固化温度梯度不均匀（模具局部过热，导致材料体积收缩率差异＞3%）；浇注料粘度增长过快（凝胶时间＜30分钟），补缩能力不足；模具型腔排气不良，气体阻碍物料补缩；浇注量不足（未充满模具型腔，或固化收缩后未及时补料）。

- 流痕与杂质：

  - 现象：制品表面呈现波浪状纹路（流痕）或黑点、颗粒（杂质）。

  - 成因：浇注速度不稳定（初始流量过大，后续变小），物料在模具内形成叠加流痕；模具温度过低（低于材料温度＞10℃），物料接触模具后迅速降温，粘度增大，无法流平；原材料含固体颗粒（粒径＞50μm）或搅拌桨磨损产生的金属屑；模具表面粗糙（Ra＞3.2μm），物料流动时产生划痕。

物料混合与输送问题：

- 混合不均：

  - 现象：制品局部性能差异大（如硬度、颜色不均），或检测发现填料团聚（团聚体尺寸＞100μm）。

  - 成因：搅拌桨叶磨损（与罐壁间隙＞5mm），混合死角增大；固化剂计量偏差（超过±2%），导致局部固化不完全；混料时间不足（低于工艺要求10分钟）；静态混合器叶片损坏或堵塞，无法有效二次混合。

- 管道堵塞：

  - 现象：浇注过程中流量突然下降（＜设定值50%），或完全无料流出；管道压力异常升高（超过10MPa）。

  - 成因：物料粘度突然增大（环境温度波动＞5℃，或加热系统故障导致温度下降＞10℃）；阀门未完全打开（气动阀卡滞，开度＜80%）；过滤器滤芯破损（纤维脱落堵塞管路）；浇注结束后未及时清洗管道，残留物料固化（如环氧树脂在常温下8小时固化）。

5.3 电气系统故障

电气系统故障影响设备自动化运行，主要包括控制单元异常、电源故障、执行元件故障等：

控制单元异常：

- PLC通讯故障：

  - 现象：HMI显示“通讯失败”，无法监控和操作设备；PLC与传感器、执行元件数据交换中断。

  - 成因：通讯电缆破损（屏蔽层断裂或芯线短路）或接触不良（端子排螺丝松动，接触电阻＞1Ω）；PLC模拟量模块故障（AD/DA转换精度超差＞±0.5%）；接地不良（接地电阻＞4Ω，或多点接地导致地环流）；干扰源影响（如变频器、伺服驱动器产生的高频干扰，导致通讯数据包丢失）。

- 温控系统失灵：

  - 现象：加热温度不上升（实测温度＜设定值-10℃）；温度持续上升（超温＞设定值10℃）；温度波动大（波动范围＞±5℃）。

  - 成因：热电偶断线（补偿导线接反或断裂）或PT100短路（电阻＜50Ω）；固态继电器击穿（无控制信号时仍导通）或损坏（无输出电压）；温控仪PID参数设置不当（比例度过大导致震荡，过小导致响应慢）；加热管烧毁（电阻无穷大）或接线松动（端子温度＞80℃）。

电源与执行元件故障：

- 电机过载跳闸：

  - 现象：电机运行中突然停止，热继电器动作（指示灯亮）；或断路器跳闸（电流＞额定值1.5倍）。

  - 成因：电机负载过大（如搅拌桨卡滞，扭矩＞额定值1.2倍）；电源电压过低（＜342V），导致电流增大；电机绕组绝缘老化（绝缘电阻＜0.5MΩ），匝间短路；轴承缺油或损坏，转动阻力矩增大（＞5N·m）。

- 电磁阀不动作：

  - 现象：电磁阀线圈通电（指示灯亮），但阀门不切换；或切换后无法复位。

  - 成因：气源压力不足（＜0.4MPa）或流量不够；电磁阀阀芯卡滞（异物进入阀体，或密封件老化膨胀）；线圈烧毁（直流电阻无穷大）或电压不符（AC220V线圈接入DC24V电源）；阀体内弹簧断裂或疲劳（弹性系数下降＞20%）。

- 触摸屏故障：

  - 现象：触摸屏无显示（黑屏）；触摸无响应或响应偏差大（＞5mm）；显示花屏或乱码。

  - 成因：触摸屏电源故障（24V电压缺失或波动＞±5%）；屏幕背光损坏；触摸面板（电阻式或电容式）磨损或污染；内部程序丢失或主板故障。

5.4 机械部件故障

机械部件故障影响设备运动精度和稳定性，主要包括输送与传动系统故障、模具与密封部件故障等：

输送与传动系统故障：

- 浇注泵卡滞：

  - 现象：计量泵无法转动，或转动时扭矩异常增大（＞额定值1.5倍）；电机过载报警。

  - 成因：齿轮泵齿轮啮合间隙过大（＞0.3mm）或齿面磨损（粗糙度Ra＞1.6μm）；泵体内进入异物（如金属屑、固化物料）；轴承缺油（润滑脂填充量＜1/3）或轴承烧毁（转动阻力矩＞5N·m）；物料粘度超过泵额定范围（＞20000cP）。

- 输送带跑偏：

  - 现象：输送带运行中向一侧偏移（跑偏量＞10mm/m），边缘与机架摩擦，甚至撕裂。

  - 成因：主动辊与从动辊平行度超差（＞0.5mm/m），导致两侧张力不均；张紧装置调节不当（两侧张紧力差＞10%）；输送带接头不正（偏差＞2mm）；物料装载偏心（偏向一侧，导致输送带受侧向力）；导轨磨损不均（单边磨损量＞0.5mm），支撑面倾斜。

- 搅拌桨不平衡：

  - 现象：搅拌系统运行时振动剧烈（振动加速度＞5g），噪音大（＞85dB）；轴承发热（温度＞70℃）。

  - 成因：搅拌桨叶材质不均（重心偏移＞0.5mm）；桨叶与轴连接松动（键槽磨损或螺栓松动）；桨叶局部磨损或腐蚀（质量损失＞5%），导致重心偏移；轴承间隙过大（径向游隙＞0.1mm），无法有效支撑轴系。

模具与密封部件故障：

- 模具漏料：

  - 现象：浇注过程中物料从模具分型面、顶针孔等处溢出，形成飞边或导致型腔未充满。

  - 成因：合模面有异物（如树脂残渣、金属屑），无法紧密贴合；密封条老化（邵氏硬度＜60）或压缩量不足（＜25%）；模具夹紧力不足（＜50kN），或夹紧机构变形（平行度超差＞0.1mm/m）；模具型腔或浇口设计不合理（存在尖角、壁厚突变，导致应力集中开裂）。

- 加热板温度不均：

  - 现象：加热板表面各点温度差异大（＞±5℃），导致制品局部过热或固化不完全。

  - 成因：加热管功率分布不均（部分加热管功率偏差＞10%）；加热板内部导热油循环不良（油路堵塞或流量不足）；加热板与模具接触不良（间隙＞0.5mm），热传导效率低；温度传感器安装位置不当（靠近加热管，未反映真实温度）。

- 脱模机构故障：

  - 现象：顶出机构无法动作，或动作后无法复位；制品脱模时开裂或变形。

  - 成因：液压系统压力不足（＜6MPa）或油路堵塞；顶杆弯曲（变形量＞0.2mm/m）或卡死；脱模行程不足（＜制品高度）；顶出速度过快（＞50mm/s），冲击力过大；模具型腔表面粗糙度高（Ra＞1.6μm），摩擦力大。

六、故障诊断与处理对策

6.1 故障诊断流程

故障诊断需遵循“安全优先、由简至繁、数据支撑”原则，标准化流程如下：

1. 故障现象确认

- 现场观察：记录故障发生时的异常现象，如真空度显示值、温度曲线、报警代码（如“E001-真空度未达标”）；观察设备运行状态，如真空泵是否启动、加热灯是否亮、搅拌桨是否转动、有无异响或异味（焦糊味、油烟味）。

- 参数核查：通过HMI调取实时和历史参数，对比正常状态数据。例如，正常真空度50Pa，当前200Pa；正常加热功率5kW，当前1kW；正常搅拌电流15A，当前25A。

- 感官检查：触摸电机、轴承、加热板等部位，判断温度是否异常（正常≤65℃）；聆听设备运行声音，区分正常运转声与异常噪音（如金属撞击声、摩擦声）；查看油品颜色（正常真空泵油为淡黄色，乳化或发黑为异常）、密封件状态（是否老化、破损）。

2. 安全隔离措施

- 停机断电：按下急停按钮，切断主电源，悬挂“正在维修，禁止合闸”警示牌。对于燃气加热设备，需关闭燃气总阀；对于真空系统，需先泄压至大气压。

- 能量释放：确认加热元件已冷却（温度＜50℃），液压系统卸压（压力降至0MPa），避免烫伤或液压油喷射伤人。

- 环境准备：清理工作区域，移除妨碍维修的物品；准备必要工具（万用表、红外测温枪、真空计、扳手等）和防护用品（耐高温手套、绝缘鞋、护目镜）。

3. 系统分层排查

- 电气系统排查：

  - 用万用表测量电源电压（三相380±38V，单相220±22V），确认无缺相、过压或欠压；

  - 检查控制回路保险管是否熔断（如2A保险管，用万用表导通档检测）；

  - 测量传感器信号（如PT100电阻值、热电偶mV值、真空度传感器输出电压），判断传感器是否正常；

  - 检查PLC输入/输出信号（用万用表测量端子电压，如DC24V输入信号，导通时电压＜5V，断开时电压＞20V）。

- 机械系统排查：

  - 手动盘动电机、泵轴，检查转动是否顺畅（阻力矩≤5N·m）；

  - 检查传动部件（链条、皮带、齿轮）张紧度和磨损情况（如链条下垂量≤20mm/m，齿轮齿面无明显点蚀）；

  - 检查密封件（密封圈、垫片）压缩量和老化程度（按压后回弹率≥80%为正常）；

  - 用水平仪检查设备水平度（≤0.2mm/m），用百分表检查轴系窜动和径向跳动（窜动≤0.1mm，跳动≤0.05mm）。

- 工艺参数排查：

  - 检查原材料状态（树脂粘度、填料含水率、固化剂配比）；

  - 复核工艺参数设置（真空度、温度、搅拌转速、浇注速度）是否符合要求；

  - 检查模具状态（型腔清洁度、排气槽通畅性、温度均匀性）。

4. 原因定位与验证

- 缩小范围：根据故障现象和初步排查结果，排除无关因素。例如，真空度不足可排除加热系统故障，聚焦真空系统（泄漏、泵故障）；浇注件气孔可排除电气系统故障，聚焦真空度、模具排气、材料脱泡。

- 逐一验证：对可疑部件进行替换测试。例如，怀疑传感器故障，更换备用传感器后观察参数是否恢复正常；怀疑PLC模块故障，互换相同模块位置，判断故障是否随模块转移。

- 数据支撑：使用专业工具深入分析，如用真空检漏仪（氦质谱仪）定位微小漏点；用振动分析仪检测轴承故障（频谱分析1X、2X频率峰值）；用热像仪检测加热板温度分布（找出局部过热或冷点）。

5. 修复与验证

- 制定修复方案：根据故障原因，确定修复措施（如更换密封件、清洗过滤器、调整PID参数），准备所需备件和工具。

- 实施修复：按规程进行维修操作，如更换真空泵油时需彻底排空旧油，加入新油至油镜中线；调整皮带张紧度时用张力计测量（如三角带张力40-60N）。

- 功能验证：修复后，进行空载试运行（检查真空度、温度、转速等参数是否正常）；小批量试生产（检查制品质量是否合格）；连续运行1-2小时，确认故障已消除且无新故障产生。

六、故障诊断与处理对策（续）

6.2 真空系统故障处理

针对真空度不足、真空泵异常等故障，处理对策如下：

真空度无法提升或下降过快：

- 泄漏修复：

  - 密封胶条更换：拆卸真空箱门，取出老化胶条（压缩量＜20%），更换70 Shore A硅橡胶胶条（截面10×10mm），安装时确保胶条无扭曲，均匀压缩（压缩量25%-30%），螺栓扭矩25-30N·m（对角均匀紧固）。

  - 管道泄漏处理：用肥皂水涂抹法兰接口、阀门连接等部位，观察气泡产生位置。对于微小漏点，可涂抹真空密封胶（如Dow Corning 734）；对于法兰密封垫破损，更换氟橡胶垫片（耐温-20-200℃），螺栓按规定扭矩紧固（M10螺栓扭矩35-40N·m）。

  - 微小通孔封堵：用丙酮清洗漏点表面，干燥后用环氧树脂胶（如E-44）混合石英粉（粒径100目）封堵，固化后打磨平整。

- 真空泵维护：

  - 更换真空泵油：排空旧油（用专用抽油机），加入真空泵油（如N68号机械泵油）至油镜中线，运行30分钟后再次换油（清洗泵腔），以后每300小时换油一次。换油时需同时清洗油过滤器滤芯（金属网滤芯用汽油清洗，纸质滤芯直接更换）。

  - 修复真空泵内部部件：拆卸旋片泵，检查旋片和弹簧，磨损旋片（厚度减少＞0.5mm）需更换，断裂弹簧更换同规格（如直径1mm、自由长度20mm）；罗茨泵转子间隙过大（＞0.3mm）时，需送修研磨转子或更换泵体。

  - 清理进气过滤器：拆卸过滤器，用压缩空气（0.6MPa）反向吹扫滤芯，或用四氯化碳清洗（树脂蒸汽堵塞时），严重堵塞时更换滤芯（过滤精度1μm）。

真空泵运行异常：

- 无法启动：

  - 电源故障处理：检查三相电源，排除缺相（用相序表确认相序正确）；电压过低时加装稳压器（稳压精度±1%）。

  - 电机修复：测量电机绕组绝缘电阻（＜0.5MΩ时需重绕线圈）；轴承卡死时更换轴承（如6204深沟球轴承，加注3号锂基脂，填充量1/3-1/2轴承空腔）。

  - 泵腔清理：拆卸泵体，清除异物（树脂块、金属屑），用细砂纸打磨转子和泵腔内壁（去除划痕，粗糙度Ra≤1.6μm），装配时确保间隙符合要求（旋片泵转子与泵腔间隙0.15-0.20mm）。

- 异常噪音：

  - 更换真空泵油：按前述方法更换新油，确保油位正常。

  - 轴承更换：拆卸电机或泵体，更换损坏轴承（如SKF 6305轴承），安装时加热轴承至80℃（用油浴或加热套），便于装配，避免硬敲损坏轴承。

  - 转子平衡校正：对不平衡的旋片或转子进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm），通过磨削或添加配重块调整重心。

- 电机过载：

  - 调整入口压力：启动前关闭主真空阀，待前级泵抽至低真空（≤100Pa）后再打开主阀；或安装压力联锁装置，确保入口压力≤100Pa时启动罗茨泵。

  - 修复转子端面：旋片泵转子端面与端盖接触时，研磨端盖（平面度≤0.01mm/m），调整转子轴向间隙（0.15-0.20mm）。

6.3 浇注系统故障处理

针对浇注件缺陷、混合不均、管道堵塞等故障，处理对策如下：

浇注件外观缺陷：

- 气孔消除：

  - 优化模具排气：清理模具排气槽（宽度10-15mm，深度0.05-0.1mm），确保无堵塞；在型腔最后填充部位增加排气针（直径1-2mm，长度超出型腔5mm）；对于深腔模具，设置透气钢镶件（透气率≥1×10⁻¹²m²）。

  - 提高真空度和保压时间：将真空度从100Pa降至50Pa，保压时间延长10-20分钟；检查并修复真空系统泄漏，确保真空度变化率≤0.01Pa/min。

  - 原材料预处理：树脂和固化剂在80℃、真空度≤100Pa条件下脱泡60分钟；填料在150℃烘箱中烘干6小时，冷却后密封保存，使用前30分钟内开封。

- 缩痕/缩孔控制：

  - 优化固化温度曲线：采用阶梯升温（如60℃×2h→80℃×4h→100℃×2h），降低升温速率（5℃/min），减少内应力；模具各部位温度差控制在±2℃以内。

  - 延长凝胶时间：调整固化剂用量（减少1%-2%），或降低固化温度（如从100℃降至90℃），确保凝胶时间≥40分钟，提高补缩能力。

  - 增加浇注量：在模具型腔顶部设置冒口（容积为制品体积的5%-10%），作为补缩通道；或采用“二次浇注”工艺，在初次浇注30分钟后补充少量物料。

- 流痕与杂质去除：

  - 稳定浇注速度：采用“慢-快-慢”三段式速度曲线（初始50mL/min，中间300mL/min，最后50mL/min）；通过PLC控制流量波动≤±5%。

  - 提高模具温度：将模具温度升至与材料温度相近（温差≤5℃），并保持均匀（±1℃）；模具表面抛光至Ra≤1.6μm，减少流痕。

  - 原材料过滤：在混料罐出口和浇注头入口各设置过滤器（精度20μm和10μm），去除颗粒杂质；定期检查搅拌桨磨损情况，磨损严重时更换（桨叶与轴同心度≤0.1mm）。

物料混合与输送问题：

- 混合不均处理：

  - 调整搅拌参数：增加搅拌转速（如从200rpm增至300rpm）或延长搅拌时间（增加10分钟）；对于高粘度材料，采用“正转30秒-反转30秒”交替搅拌，增强混合效果。

  - 修复搅拌系统：更换磨损的搅拌桨（与罐壁间隙≤5mm）；检查并校准计量泵（通过称重法，确保配比偏差≤±1%）；清理静态混合器，更换损坏的螺旋叶片。

- 管道堵塞疏通：

  - 加热融化：对于热固性材料（如环氧树脂）堵塞，可加热管道至80-100℃，使物料软化后用压缩空气（0.6MPa）反向吹扫。

  - 机械疏通：拆卸管道，用专用通条（直径略小于管道内径）清除堵塞物；对于阀门堵塞，拆卸阀芯，用砂纸打磨密封面（Ra≤1.6μm）。

  - 预防措施：浇注结束后立即用专用清洗剂（如丙酮、乙醇）清洗管道和浇注头；长期停机前，用凡士林或石蜡填充管道，防止残留物料固化。

6.4 电气与机械故障处理

电气与机械故障处理需结合专业工具和技术规范，确保修复后设备性能达标：

电气系统故障处理：

- PLC通讯故障：

  - 检查通讯线路：更换破损的通讯电缆（带屏蔽层，截面积≥0.5mm²），端子排重新压接（扭矩0.5-1N·m）；通讯线远离动力电缆（间距≥30cm），或穿金属管屏蔽。

  - 模块更换：更换故障的PLC模拟量模块（如西门子SM 1231），重新下载程序（确保程序版本与备份一致）；模块地址设置正确（通过拨码开关或软件配置）。

  - 接地处理：控制系统单点接地（接地电阻≤4Ω），接地线截面积≥4mm²铜线；HMI、PLC、驱动器共用同一接地极，避免地环流。

- 温控系统失灵：

  - 传感器修复：更换断线或短路的热电偶/PT100，接线时注意极性（热电偶正负极、PT100三线制）；传感器插入深度≥50mm，避免接触金属外壳。

  - 固态继电器更换：用万用表测量固态继电器输出端（AC380V），无控制信号时应断开（电阻无穷大），有信号时应导通（电阻≤1Ω），损坏时更换同规格（如三相50A SSR）。

  - PID参数整定：通过温控仪自整定功能重新整定PID参数（观察温度曲线，无超调、快速稳定）；或手动调整（P=20-50%，I=60-180s，D=10-40s），直至温度波动≤±1℃。

- 电机过载处理：

  - 负载检查：清除卡滞异物（如搅拌桨内的固化物料），调整传动部件间隙（如齿轮啮合侧隙0.1-0.3mm）；

  - 电机维护：更换老化的电机轴承（加注3号锂基脂），测量绕组绝缘电阻（≥1MΩ），必要时重绕线圈；

  - 电源调整：电压过低时加装稳压器，缺相时检查断路器和接触器触点（烧蚀时用砂纸打磨或更换）。

机械系统故障处理：

- 浇注泵卡滞修复：

  - 清理泵腔：拆卸计量泵，清除内部异物和固化物料，用汽油清洗齿轮和泵体，装配时齿轮啮合间隙调整至0.1-0.2mm；

  - 更换轴承：更换磨损的轴承（如NSK 7205C角接触球轴承），确保轴向游隙0.02-0.05mm；

  - 调整粘度：通过加热（提高温度10-20℃）或添加稀释剂（≤5%）降低物料粘度，确保在泵额定范围内（＜20000cP）。

- 输送带跑偏调整：

  - 校正平行度：松开主动辊和从动辊轴承座螺栓，用百分表校准平行度（≤0.5mm/m），均匀紧固螺栓（扭矩30-40N·m）；

  - 调节张紧装置：若输送带向左侧跑偏，收紧右侧张紧螺杆（每次旋转1/4圈），观察跑偏趋势，直至输送带居中（偏差≤5mm/m）；

  - 修正接头：重新对接输送带，确保接头直线度≤2mm；更换磨损的托辊（转动灵活，阻力矩≤1N·m）。

- 模具漏料处理：

  - 清理合模面：用酒精清洗模具分型面，去除残渣和油污；合模前均匀涂抹脱模剂（薄层，避免堆积）。

  - 更换密封条：拆卸模具，更换老化的密封条（如氟橡胶条，压缩量25%-30%）；调整夹紧机构，确保夹紧力均匀（各点压力差≤5%）。

  - 修复模具变形：对于轻微变形的模具（平面度＞0.1mm/m），通过研磨或刮研修复；严重变形时需更换模具（材质选用45#钢，淬火硬度HRC40-45）。

6.5 应急处理方案

突发故障（如超温、火灾、卡滞）需立即采取应急措施，最大限度减少损失：

超温紧急处置：

- 立即停机：按下急停按钮，切断总电源，关闭燃气/加热系统；若为真空系统，保持真空泵运行（排除挥发物），非真空系统打开通风装置。

- 强制降温：打开炉门或真空箱门，用工业风扇（风量≥5000m³/h）吹向加热区域；模具或加热板温度过高时，用湿布包裹（避免直接浇水导致开裂）。

- 原因排查：待温度降至80℃以下，检查温控仪、传感器、固态继电器是否故障，修复后才能重新启动。

火灾风险防控：

- 初期灭火：若电气线路或物料冒烟，立即使用ABC干粉灭火器（2kg以上）扑救，距离火源1-2m，对准火焰根部喷射；严禁用水扑灭电气火灾。

- 切断气源/电源：关闭燃气总阀，切断主电源，防止火势扩大；若为油类火灾，用灭火毯覆盖窒息灭火。

- 人员疏散：火势无法控制时，立即组织人员撤离至安全区域（上风向），拨打119报警，说明火灾类型（电气/油类）和位置。

机械卡滞应急：

- 强制停机：按下急停按钮，切断电机电源，防止部件进一步损坏（如齿轮断裂、轴弯曲）。

- 手动复位：对于轻微卡滞（如输送带跑偏卡住），用撬棍缓慢复位，清除异物（佩戴手套，防止划伤）；对于严重卡滞（如电机卡死），拆卸连接部件，分步清理。

- 测试运行：修复后手动盘车，确认无卡滞；空载运行30分钟，监测振动、温度、噪音等参数，正常后方可加载生产。

真空系统失控：

- 紧急泄压：若真空度无法控制（持续下降或无法泄压），手动打开真空箱泄压阀，充入氮气或空气至大气压。

- 隔离故障：关闭真空泵进气阀，防止泵油倒灌；拆卸真空管道，检查阀门是否卡滞（用扳手手动操作阀门）。

- 临时替代：若真空泵完全故障，可外接移动式真空泵（如小型旋片泵），维持基本生产，待备件到位后彻底修复。

应急处理后，需详细记录故障经过、处理措施、原因分析，并更新设备维护计划（如缩短易损件更换周期、增加巡检频次），防止同类故障重复发生。

七、维护保养与预防性措施

7.1 日常检查项目

日常检查（每班开机前、运行中、停机后各1次）是预防故障的基础，检查内容及标准如下：

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源系统 | 三相电压、零线电流、接地连接 | 电压380±38V，零线电流＜5A，接地电阻≤4Ω | 万用表测量电压，接地电阻仪检测 |
| 真空系统 | 真空泵油位、油质、真空度变化率 | 油位在油镜中线，油色淡黄色透明，变化率≤0.01Pa/min | 目视检查，真空计监测，24小时记录 |
| 加热系统 | 加热管表面温度、温控仪显示、加热功率 | 表面温度均匀（±2℃），显示稳定无跳变，功率偏差≤5% | 红外测温枪检测，观察温控曲线 |
| 浇注系统 | 计量泵流量、搅拌转速、混合均匀度 | 流量偏差≤±1%，转速稳定（±1rpm），均匀度＞95% | 称重法检测流量，转速表测量，抽样检测 |
| 机械部件 | 电机温度、轴承振动、密封件状态 | 温度≤65℃，振动加速度≤5g，密封件无渗漏 | 手摸测温，振动仪检测，目视检查 |
| 安全装置 | 急停按钮、联锁开关、报警功能 | 急停响应时间≤0.1秒，联锁正常，报警声光清晰 | 手动测试急停，模拟故障触发报警 |

7.2 周期性保养

根据部件寿命和运行工况，制定周期性保养计划：

每周保养：

- 清洁：清理真空箱内壁、浇注头、模具表面的物料残渣（用酒精或专用清洗剂）；清洗空气过滤器滤芯（压缩空气反向吹扫）；擦拭HMI屏幕和控制柜表面灰尘。

- 润滑：对输送链条、张紧轮轴承加注3号锂基脂（每点5-10g）；搅拌轴轴承补充润滑脂（每100小时一次）。

- 检查：检查密封胶条压缩量（≥25%），真空管道有无变形；测试安全联锁功能（如开门停机、超温报警）。

每月保养：

- 校准：用标准温度计（二等标准水银温度计）校准温度传感器（偏差＞±1℃时修正）；用标准真空计校准真空度传感器（偏差＞±5%时调整参数）。

- 紧固：检查电气端子排、电机接线盒、管道法兰的螺栓，紧固松动部位（扭矩按规格：M6为8-10N·m，M8为15-20N·m）。

- 功能测试：进行空载试运行，测试各系统（真空、加热、浇注）运行参数是否在合格范围；模拟故障（如传感器断线），检查报警是否准确。

季度保养：

- 更换：更换真空泵油（300小时/次）和油过滤器滤芯；更换浇注系统过滤器滤芯（精度10μm）；检查并清理静态混合器叶片。

- 检测：测量电机绝缘电阻（≥1MΩ）；检查加热管功率（用功率计测量，偏差≤±5%）；检测模具型腔尺寸（磨损量＞0.1mm时修复）。

- 调整：调整输送带张紧度（挠度15-20mm/m）；调整搅拌桨与罐壁间隙（≤5mm）；校准计量泵流量（通过称重法，误差≤±1%）。

年度保养：

- 大修：拆卸真空泵，检查转子、旋片、轴承磨损情况，必要时更换；清理真空箱内壁，修补腐蚀或划痕（用不锈钢焊条补焊后打磨）。

- 更换易损件：更换老化的密封胶条、O型圈、加热管（使用寿命2-3年）；更换伺服电机轴承（8000小时/次）和编码器电缆。

- 系统优化：根据生产数据，优化工艺参数（如真空度、温度曲线）；升级PLC程序（如增加故障诊断功能）；检查设备基础水平度，必要时调整（≤0.2mm/m）。

7.3 长期停机维护

设备停用超过1个月时，需采取以下防护措施：

- 清洁与干燥：彻底清理所有部件（炉膛、管道、模具、搅拌桨），用压缩空气吹干残留水分；真空箱和混料罐内放置硅胶干燥剂（500g/m³空间），防止金属锈蚀。

- 防锈处理：传动部件（轴、齿轮、链条）涂抹二硫化钼润滑脂（耐高温-30-350℃）；裸露金属表面喷涂防锈油（如WD-40），模具型腔涂防锈剂（薄层）。

- 电气保护：断开总电源，拆除控制回路保险管；PLC、触摸屏等电子元件用防尘罩覆盖，每2周通电1次（空载运行30分钟，加热至80℃保温2小时），防止电容鼓包、线路受潮。

- 机械固定：放松输送带张紧装置（挠度增至30mm/m）；搅拌桨、电机轴等旋转部件用木块固定，避免自由转动导致轴承磨损；模具水平放置，避免长期受压变形。

7.4 备品备件管理

建立备品备件库，缩短故障停机时间，关键备件清单及库存标准如下：

| 备件名称 | 规格型号 | 库存数量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空泵油 | N68号机械泵油，1L/桶 | ≥5桶 | 300小时/次 | 适用于旋片泵、罗茨泵 |
| 温度传感器 | PT100，长度500mm，直径6mm | ≥3件 | 1-2年 | 按测温点数量1:1备用 |
| 真空密封胶条 | 截面10×10mm，硅橡胶70 Shore A | ≥5m | 1年/次 | 真空箱门、管道法兰密封 |
| 固态继电器 | 三相，50A，380VAC | ≥2件 | 3-5年 | 与加热管功率匹配 |
| 搅拌桨叶 | 直径200mm，螺带式 | 1套 | 2-3年 | 含轴套、螺栓 |
| 轴承 | 6204深沟球轴承，SKF品牌 | ≥5套 | 8000小时/次 | 电机、泵轴通用 |
| 计量泵齿轮 | 模数2，齿数15 | 1对 | 1-2年 | 与计量泵型号匹配 |
| 急停按钮 | 红色蘑菇头，22mm安装孔 | ≥2个 | 按需更换 | 含触点模块，符合GB 5226.1标准 |

备件管理需执行“先进先出”原则，定期盘点（每月1次），临近保质期的备件优先使用。建立供应商名录，确保关键备件（如真空泵、伺服电机）可在24小时内到货。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

| 参数类别 | 卧式设备（VCM600） | 立式设备（VCM1000） | 环氧树脂专用设备（JZJH-800） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模具尺寸 | 600×500×500mm³ | 1000×800×800mm³ | 定制（最大2000×1500mm） |
| 真空度范围 | 10-10000Pa | 1-100Pa | 1-50Pa |
| 抽气速率 | 150m³/h | 300m³/h | 600m³/h |
| 加热功率 | 2.5kW | 4.5kW | 15-30kW |
| 控温精度 | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 浇注量范围 | 10-5000mL | 500-20000mL | 1000-50000mL |
| 混合均匀度 | ＞90% | ＞95% | ＞98% |
| 生产效率 | 5-10件/小时 | 3-5件/小时 | 1-2件/小时（大型工件） |
| 电源要求 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
| 占地面积 | 6m² | 15m² | 30m² |

8.2 常用术语解释

- 真空度：设备内部压力低于大气压的程度，单位Pa（帕斯卡），1Pa=1N/m²，标准大气压为101325Pa。

- PID调节：通过比例（P）、积分（I）、微分（D）算法实现参数闭环控制，使实测值快速稳定地接近设定值。

- 动态脱泡：在搅拌过程中同步抽真空，利用剪切力破碎气泡，提高脱泡效率的工艺。

- 差压式注型：利用模具内外压差推动材料流动，实现复杂型腔填充的浇注方式。

- 混合均匀度：材料中各组分分布的均匀程度，通过抽样检测（如硬度、密度）判定，通常要求＞95%。

- 凝胶时间：材料从液态转变为凝胶态（失去流动性）的时间，是衡量固化速度的关键参数。

- 泄漏率：真空系统在保压状态下压力上升的速率，单位Pa·m³/s，反映系统密封性。

8.3 图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 存放位置 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-001 | 设备总装配图 | 档案室A柜1号抽屉 | V1.0 | 含外形尺寸和基础安装图 |
| ZJ-002 | 真空系统原理图 | 档案室A柜1号抽屉 | V1.0 | 含泵组、阀门、管道配置 |
| ZJ-003 | 电气控制系统图 | 档案室B柜3号抽屉 | V2.0 | 含PLC接线图、端子排定义 |
| ZJ-004 | 浇注系统结构图 | 档案室A柜2号抽屉 | V1.0 | 含计量泵、混合器、浇注头 |
| ZJ-005 | 模具安装图 | 档案室C柜5号抽屉 | V1.0 | 含定位、夹紧、冷却系统 |
| ZJ-006 | 安全防护装置图 | 档案室B柜4号抽屉 | V1.0 | 含联锁、急停、报警电路 |

（图纸电子版存放于服务器“设备技术资料/真空浇注设备”文件夹，访问权限：设备工程师及以上）