干变浇注车间真空浇注设备料罐技术手册

一、料罐结构组成与功能分析

1.1 料罐系统整体结构概述

干变浇注车间真空浇注设备的料罐系统是环氧树脂与填料混合、脱气及输送的核心单元，采用“预混-终混”串联架构，由树脂-填料预混料罐、固化剂-填料预混料罐、最终混料罐及辅助功能模块组成。系统整体布局遵循物料流动逻辑，各罐体通过不锈钢管路与气动阀门连接，实现物料的自动化传输。

核心罐体均采用双层不锈钢（304或316材质）结构，内层厚度≥8mm，表面经镜面抛光（Ra≤0.8μm）以减少物料残留；外层为保温夹层，填充硅酸铝保温棉（厚度50mm），配合加热装置实现温度精准控制。罐体设计压力为-0.1~0.6MPa（真空工况与加压工况兼顾），耐压等级符合GB 150.1-2011《压力容器》标准。

辅助功能模块包括真空系统接口（与旋片式真空泵组连接）、氮气加压装置（0.2-0.4MPa）、物料计量单元（高精度电子秤，计量精度±0.5%）及清洗回路（配备溶剂喷射装置）。系统布局采用模块化设计，预混料罐与终混料罐呈阶梯式排列，利用重力辅助物料输送，减少动力损耗。典型3吨/批次生产线中，预混料罐容积通常为1000L，终混料罐为1500L，确保预留30%的搅拌空间。

1.2 核心罐体类型及功能特性

1.2.1 树脂-填料预混料罐

主要功能为环氧树脂与硅微粉等填料的初步混合及脱气处理，容积规格根据生产规模分为500L、1000L、2000L三个等级。结构上集成螺旋提料器与薄膜脱气装置：螺旋提料器（螺距150mm，转速25rpm）将底部物料提升至顶部脱气伞，物料沿伞面（锥角60°）形成0.5-1mm厚的薄膜状流动，扩大比表面积以加速气泡逸出。真空接口位于罐体顶部侧面，采用KF50法兰连接，配备氟橡胶密封圈（硬度70 Shore A），确保真空度稳定≤50Pa。

该罐体加热方式以电加热为主，罐壁均匀布置6组电加热板（单组功率1.5kW），温度控制范围60-80℃，温控精度±2℃。搅拌装置采用锚式搅拌桨（桨叶直径为罐体内径的0.8倍），配合底部刮壁设计，防止填料沉降堆积，搅拌转速可通过变频调节（10-40rpm），满足不同粘度物料的混合需求。

1.2.2 固化剂-填料预混料罐

功能与树脂预混料罐类似，但针对固化剂（如HK-021）易吸潮、活性高的特性，在结构上增加防潮氮气保护系统（持续通入纯度≥99.9%的氮气，维持微正压0.02MPa）。容积通常为树脂预混料罐的1/3（如300L匹配1000L树脂罐），以适应典型树脂:固化剂=3:1的配比要求。

加热系统采用油循环加热（导热油型号L-QB300），避免电加热局部高温导致固化剂提前反应，温度控制范围40-60℃，精度±3℃。搅拌桨为推进式（三叶桨，倾角45°），转速20-50rpm，确保固化剂与填料（如活性硅微粉）均匀分散，防止局部浓度过高引发暴聚。

1.2.3 最终混料罐

作为浇注前的最后处理单元，核心功能是实现预混后的树脂、固化剂及添加剂的最终混合与精密脱气。容积需容纳全部混合料（如1500L罐处理1000L树脂+300L固化剂+700L填料），设计压力-0.1~0.4MPa，满足真空脱气与氮气加压输送需求。

结构上配备双层搅拌系统：外层锚式桨（转速10-30rpm）实现整体混合，内层分散盘（直径200mm，转速500rpm）通过高速剪切破碎残留团聚体。顶部观察窗（直径200mm，石英玻璃材质）带LED照明，便于观察物料状态。真空系统采用“双级抽气”设计：先通过罗茨泵将压力降至-0.08MPa，再启动扩散泵达到≤10Pa的高真空度，确保混合料中气泡直径≤5μm。

1.3 关键功能部件结构与技术参数

1.3.1 搅拌装置

- 锚式搅拌器：材质316不锈钢，桨叶厚度10mm，与罐壁间隙≤3mm，避免死角残留。轴径50mm，采用机械密封（双端面碳化硅密封件），密封压力≤0.6MPa，使用寿命≥8000小时。

- 螺旋提料器：螺杆直径80mm，导程150mm，材质2Cr13，表面镀铬（厚度0.05mm）防腐蚀。驱动电机功率1.5kW，变频调速（5-30Hz），提升量500kg/h。

- 脱气伞：不锈钢304材质，锥角60°，伞面开有12个直径8mm的导流孔，确保物料均匀成膜，脱气效率提升40%。

1.3.2 加热系统

- 电加热板：镍铬合金加热元件（Cr20Ni80），工作温度≤300℃，表面负荷2.5W/cm²，绝缘电阻≥100MΩ。每组加热板独立温控，支持分区加热（如罐底、罐壁、罐顶独立控制）。

- 油循环加热：导热油流量15m³/h，循环泵功率2.2kW，加热炉功率30kW，控温精度±1℃，配备油温超温保护（设定值90℃）。

1.3.3 真空与计量组件

- 真空接口：KF50/KF100法兰（根据真空泵排量选择），配备手动蝶阀（通径DN50），开启时间≤10秒。密封垫片为氟橡胶（耐温-20~200℃），压缩量30%时密封效果最佳。

- 计量泵：柱塞式计量泵（型号J-Z系列），流量范围0-500L/h，计量精度±0.5%FS，进出口配备单向阀（PTFE阀芯），防止物料回流。

- 液位传感器：雷达物位计（测量范围0.5-5m，精度±5mm），非接触式测量，适用于高粘度、易结晶物料，输出4-20mA模拟信号。

二、机械原理与工作流程

2.1 搅拌系统机械传动原理

搅拌系统采用“变频电机-减速机-搅拌轴”三级传动结构，核心目标是为高固含量混合料（填料占比60%-70%）提供足够的剪切力与混合均匀度。

驱动单元选用异步变频电机（型号YVP2-132M-4），功率4kW，额定转速1440rpm，通过矢量变频器（如ABB ACS510系列）实现0-50Hz无级调速，调速精度±0.5%。电机输出轴通过弹性联轴器（梅花形橡胶垫，材质聚氨酯）与硬齿面减速机（型号ZLYJ112，减速比15:1）连接，传递扭矩≥250N·m，确保搅拌轴在62.1%硅微粉填料工况下稳定运行。

减速机输出轴与搅拌轴通过键连接（平键规格8×70mm），配合轴肩定位，轴系同心度要求≤0.1mm/m，以减少振动（运行时振幅≤0.05mm）。搅拌轴密封采用集装式机械密封（型号212型），动环材质碳化硅，静环材质石墨，弹簧比压0.3MPa，确保在-0.1MPa真空度下无泄漏，密封寿命≥10000小时。

针对不同混合阶段需求，转速控制逻辑为：预混阶段（树脂+填料）采用中高转速（35-40rpm），利用锚式桨的径向流将填料颗粒分散；终混阶段（加入固化剂后）降至低转速（15-20rpm），避免高剪切力导致气泡卷入；脱气阶段维持低速搅拌（10rpm），确保物料表面更新以促进气泡逸出。

2.2 物料混合与脱气机理

2.2.1 薄膜脱气技术原理

预混料罐的薄膜脱气装置通过“提升-成膜-真空脱气”三步实现高效除气。螺旋提料器将底部物料输送至脱气伞顶部，物料沿伞面依靠重力流动，形成厚度0.5-1mm的薄膜，此时物料比表面积从传统搅拌的0.1m²/L提升至0.8m²/L。在真空度≤50Pa、温度65℃条件下，物料中溶解的气体（主要为空气、水汽）分压高于环境压力，气泡在30-40分钟内迅速膨胀逸出，脱气效率可达99.5%（残留气泡直径≤10μm）。

脱气效果受物料粘度影响显著：当环氧树脂在65℃时粘度为500-800mPa·s，成膜流动顺畅；若粘度超过1500mPa·s（如加热不足），薄膜易断裂形成液滴，脱气效率下降至70%以下。因此，需通过温度-粘度曲线实时调整加热功率，维持最佳成膜粘度。

2.2.2 锚式搅拌混合机理

锚式搅拌桨在旋转时形成“径向流为主、轴向流为辅”的流场：桨叶推动物料沿罐壁向上流动，顶部物料受重力作用向中心沉降，形成循环流（循环量约3次/分钟）。桨叶与罐壁的小间隙（≤3mm）产生高剪切速率（100-200s⁻¹），有效破碎填料团聚体（如硅微粉因范德华力形成的微米级团聚体）。

对于终混料罐的双层搅拌系统，高速分散盘（500rpm）产生局部湍流，剪切速率达500-1000s⁻¹，进一步细化残留团聚体至粒径≤5μm，确保混合料均匀度（变异系数≤2%）。混合均匀度通过取样检测验证：在罐内上、中、下三个位置取样，测试填料含量偏差应≤1%。

2.2.3 真空脱气热力学过程

真空脱气遵循亨利定律：气体在液体中的溶解度与压力成正比。当罐内真空度从常压降至-0.095MPa（绝对压力5kPa）时，气体溶解度降至原来的5%，过饱和气体以气泡形式析出。气泡生长速率与温度正相关，65℃时气泡直径从1μm增长至10μm仅需15秒，而40℃时需45秒，因此工艺中需将脱气温度控制在60-70℃，平衡脱气效率与树脂稳定性（温度超过80℃会加速树脂氧化）。

2.3 真空浇注工艺流程详解

2.3.1 上料准备阶段

- 填料预处理：硅微粉（型号HG-400）经解袋箱（带高效过滤器，过滤效率99.97%@0.3μm）倒入填料罐，通过螺旋输送机（输送能力1000kg/h）送至预混料罐上方电子秤（精度±0.1kg），按配方定量添加（如树脂:硅微粉=1:0.7）。

- 液态料上料：环氧树脂通过真空吸料系统（吸料管直径DN32，吸料时间≤5分钟/500L）从原料桶吸入树脂预混罐，吸料前需确认罐内真空度≥-0.08MPa，防止空气进入。固化剂采用氮气加压输送（压力0.2MPa），避免泵输送导致的剪切发热。

2.3.2 预混处理阶段

- 树脂预混：关闭进料阀，启动加热系统将树脂升温至80℃（升温速率2℃/分钟），启动搅拌（35rpm），加入硅微粉后继续搅拌30分钟，期间开启真空系统（真空度≤50Pa）进行薄膜脱气，脱气时间40分钟。

- 固化剂预混：固化剂加热至65℃，加入促进剂（如DMP-30，添加量0.5%）后搅拌15分钟，维持氮气保护（微正压0.02MPa），防止吸潮变质。

2.3.3 终混脱气阶段

- 物料计量输送：通过计量泵将预混树脂（1000L）、固化剂（300L）按比例泵入终混罐，流量控制50L/min，确保配比精度±0.5%。

- 最终混合：启动双层搅拌（外层锚式桨20rpm，内层分散盘300rpm），搅拌20分钟后取样检测粘度（65℃下控制在800-1000mPa·s）。

- 高真空脱气：启动罗茨泵+扩散泵，将真空度降至≤10Pa，维持30分钟，期间通过观察窗确认无气泡逸出（最后5分钟无明显气泡升起）。

2.3.4 浇注输送阶段

- 模具准备：模具预热至120℃，抽真空至-0.08MPa，排除型腔空气。

- 加压输送：终混罐通入氮气（压力0.3MPa），打开出料阀，混合料通过保温管路（温度65±2℃）以20L/min流量注入模具，全程维持罐内真空度-0.06MPa，避免新气泡产生。

- 补料保压：模具充满后降低流量至5L/min，保压5分钟，确保型腔完全填充，随后关闭出料阀，完成浇注。

三、控制系统原理与操作规范

3.1 控制系统组成结构

料罐控制系统采用“PLC+传感器+执行机构”三层架构，实现全流程自动化控制，核心配置如下：

3.1.1 PLC控制核心

选用西门子S7-1214C DC/DC/DC型PLC，配备14点DI、10点DO、4点AI、2点AO，支持PROFINET通信（速率100Mbps）。CPU处理速度0.1μs/指令，存储容量128KB，可同时运行20个工艺配方。扩展模块包括：SM 1231 AI 4×13位（模拟量输入，采集温度、压力信号）、SM 1232 AO 2×14位（模拟量输出，控制变频器、调节阀）、SM 1223 DI 8×DC 24V/DO 8×DC 24V（数字量I/O，连接限位开关、电磁阀）。

3.1.2 传感器网络

- 温度传感器：PT100铂电阻（测量范围-50~200℃，精度A级±0.15℃），每个罐体布置3个（顶部、中部、底部），实时监测温度分布。

- 压力传感器：绝压变送器（测量范围0~100kPa abs，精度±0.25%FS），安装于罐顶真空接口，监测真空度；表压变送器（-0.1~1MPa，精度±0.1%FS），监测氮气加压压力。

- 液位传感器：导波雷达物位计（测量范围0.3~5m，精度±3mm），用于连续液位监测；电容式液位开关（高低液位报警，响应时间≤1秒），防止溢料或空罐运行。

- 流量传感器：电磁流量计（测量范围0~1000L/h，精度±0.5%FS），安装于计量泵出口，累计流量用于配比控制。

3.1.3 执行机构

- 真空系统：旋片式真空泵（型号2XZ-4，抽速4L/s）+罗茨泵（型号ZJ-300，抽速300m³/h），通过变频电机（功率7.5kW）控制抽气速率。

- 搅拌系统：变频电机（功率4kW，型号YVP2-132M）+减速机（减速比15:1），支持0-50Hz无级调速。

- 加热系统：电加热通过固态继电器（SSR，型号JGX-1D4840，容量40A）控制；油加热通过比例调节阀（型号VY5120，调节精度±1%）控制导热油流量。

- 阀门系统：气动球阀（型号Q641F-16P，通径DN25~DN80），由二位五通电磁阀（响应时间≤0.1秒）控制开关，阀位反馈通过接近开关实现。

3.2 控制逻辑与参数设置

3.2.1 温度闭环控制

采用PID算法实现温度精准控制，以树脂预混料罐为例，控制逻辑为：

- 测量值：3个PT100传感器的平均值（滤波时间常数5秒）。

- 设定值：工艺曲线设定（如升温阶段80℃/1.5小时，保温阶段80℃±2℃）。

- PID参数：比例带P=30%，积分时间I=180s，微分时间D=30s，采用抗积分饱和策略（当输出达到100%或0%时暂停积分）。

- 执行输出：SSR触发脉冲宽度调制（PWM），占空比0-100%调节加热功率，避免温度超调（超调量≤3℃）。

3.2.2 真空度阶梯控制

根据脱气阶段需求，分三级控制真空度：

- 粗抽阶段（0-5分钟）：启动旋片泵，真空度从常压降至-0.08MPa，控制真空泵转速30Hz。

- 精抽阶段（5-20分钟）：启动罗茨泵，真空度降至-0.095MPa，转速升至50Hz。

- 维持阶段（20-60分钟）：根据真空度波动调节罗茨泵转速（30-50Hz），保持真空度≤50Pa。

3.2.3 物料配比控制

通过计量泵与电子秤双重计量实现配比精度±0.5%：

- 预混阶段：电子秤计量填料添加量（如700kg硅微粉），精度±0.1kg。

- 终混阶段：电磁流量计累计树脂、固化剂流量，当实际流量与设定值偏差≥1%时，调节计量泵转速（通过4-20mA信号控制变频器频率）。

3.2.4 关键工艺参数设置规范

| 参数类别 | 树脂预混罐 | 固化剂预混罐 | 终混罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热温度 | 80±2℃ | 65±3℃ | 65±2℃ |
| 搅拌转速 | 35rpm | 25rpm | 20rpm（外层） |
| 真空度 | ≤50Pa | ≤100Pa | ≤10Pa |
| 搅拌时间 | 60分钟 | 30分钟 | 20分钟 |
| 脱气时间 | 40分钟 | 20分钟 | 30分钟 |

3.3 安全操作与工艺规范

3.3.1 开机前检查

- 机械系统：搅拌轴手动盘车应灵活无卡滞，轴承座温升≤40K；密封件无老化裂纹，压缩量符合要求（30%±5%）。

- 电气系统：急停按钮功能正常（按下后切断所有动力电源）；接地电阻≤4Ω，绝缘电阻≥1MΩ。

- 真空系统：真空泵油位在油窗1/2-2/3处，油质清澈无乳化（水分含量≤0.05%）；真空管路阀门开闭顺畅，无泄漏。

- 物料准备：树脂、固化剂有效期内（树脂保质期6个月，固化剂3个月）；硅微粉干燥度合格（水分含量≤0.1%，通过120℃烘干8小时预处理）。

3.3.2 运行中监控

- 参数监控：每15分钟记录温度、真空度、搅拌转速，偏差超限时立即停机检查（如温度超±5℃、真空度回升＞10Pa/分钟）。

- 物料状态：通过观察窗检查物料是否均匀（无分层、无明显气泡），发现异物或变色立即停止搅拌，排出物料。

- 设备状态：监听电机、减速机有无异响（正常运行噪音≤85dB）；触摸轴承座温度（≤70℃），超过时停机检查润滑。

3.3.3 停机后处理

- 物料清空：浇注完成后，打开罐底排污阀，将残留物料排入专用回收桶（残留量≤5kg）。

- 清洗程序：启动清洗回路，注入丙酮（用量为罐体容积的10%），搅拌（20rpm）30分钟后排放，重复2次，最后用氮气吹干（压力0.4MPa，时间15分钟）。

- 设备保养：关闭总电源、气源，清理观察窗污渍；填写设备运行记录，记录故障及处理情况。

3.3.4 安全注意事项

- 真空操作：罐内真空时严禁打开罐盖，需先破真空至常压（通入氮气或空气）；破真空速率≤0.02MPa/分钟，防止物料暴沸。

- 化学品防护：接触环氧树脂需戴丁腈手套（耐化学腐蚀），固化剂溅到皮肤立即用酒精清洗，再用清水冲洗。

- 火灾防范：清洗用丙酮远离火源（闪点-17℃），车间配备防爆型通风设备及ABC干粉灭火器（每50m²至少1具）。

四、常见故障类型及成因分析

4.1 真空系统故障

4.1.1 真空度无法达到设定值（占比35%）

- 现象：抽真空30分钟后，真空度仅能达到-0.08MPa（目标-0.095MPa），且回升速率＞5kPa/30分钟。

- 成因分析：

  - 管路泄漏：法兰密封垫片老化（氟橡胶密封圈使用超过6个月，硬度降至≤60 Shore A）或螺栓松动（扭矩＜25N·m），泄漏点多位于真空接口、罐门密封面。

  - 真空泵故障：真空泵油乳化（水分含量≥0.1%）导致抽气效率下降；泵内叶片磨损（间隙＞0.1mm），极限真空度从＜20Pa升至＞50Pa。

  - 物料挥发污染：树脂蒸汽进入真空泵，在泵内冷凝形成油泥，堵塞排气阀（尤其未安装油气分离器时）。

4.1.2 真空度回升过快（占比20%）

- 现象：达到设定真空度后，关闭真空泵，10分钟内压力回升＞10kPa。

- 成因分析：

  - 阀门内漏：真空蝶阀阀芯与阀座密封面磨损（划痕深度＞0.05mm），或气动阀门未完全关闭（电磁阀故障导致阀芯卡滞）。

  - 传感器漂移：压力变送器零点漂移（误差＞±0.5%FS），显示值低于实际真空度，误判为回升过快。

  - 罐体泄漏：焊接缺陷（如夹层焊缝沙眼）或观察窗密封不良（密封圈压缩量不足20%）。

4.2 温度控制故障

4.2.1 加热不均（占比25%）

- 现象：罐内上下温差＞10℃（如顶部65℃，底部80℃），导致物料粘度分层（上层1500mPa·s，下层500mPa·s）。

- 成因分析：

  - 加热管损坏：电加热板局部断路（如3组中1组损坏），加热功率下降33%，形成局部低温区。

  - 导热油循环不良：油循环加热系统中，循环泵流量不足（低于10m³/h）或过滤器堵塞（压差＞0.1MPa），导致导热油流速慢，传热效率低。

  - 搅拌死角：锚式桨与罐底间隙＞5mm，底部物料流动缓慢，热量交换不充分。

4.2.2 超温报警（占比15%）

- 现象：温度超过设定值5℃以上，触发超温保护停机（报警代码E01）。

- 成因分析：

  - 传感器故障：PT100热电阻断路或短路，PLC接收错误温度信号（如显示150℃实际80℃）。

  - 温控逻辑缺陷：PID参数设置错误（如比例带P=10%导致超调量达8℃），或未启用温度上限保护（设定值+5℃）。

  - 加热系统失控：固态继电器粘连（触点无法断开），加热管持续加热，导致温度失控。

4.3 搅拌系统故障

4.3.1 搅拌轴卡滞（占比20%）

- 现象：搅拌启动时电机电流超过额定值2倍（额定电流8.5A，实测18A），触发过载保护停机。

- 成因分析：

  - 轴承磨损：搅拌轴轴承（型号6310）缺油或润滑脂老化（使用超过2000小时未更换），径向游隙＞0.15mm，导致轴系偏心卡滞。

  - 物料结晶堵塞：停机后未及时清洗，树脂在轴封处固化（尤其环境温度＜15℃时），形成硬质结晶层，阻碍轴转动。

  - 减速机故障：齿轮箱齿轮磨损（齿厚磨损量＞0.2mm）或轴承损坏，输出扭矩下降，无法带动搅拌轴。

4.3.2 混合不均（占比15%）

- 现象：取样检测显示填料含量偏差＞2%（如顶部硅微粉含量60%，底部65%）。

- 成因分析：

  - 桨叶角度偏差：锚式桨叶安装角度偏差＞5°，轴向推力不足，导致上下物料循环不畅。

  - 转速与粘度不匹配：物料粘度超过1500mPa·s时仍使用35rpm转速，搅拌流场变为层流，混合效率下降50%。

  - 脱气伞堵塞：脱气伞导流孔被大颗粒填料（粒径＞100μm）堵塞，物料成膜不均匀，局部混合死角增加。

4.4 物料输送与计量故障

4.4.1 计量泵精度超差（占比25%）

- 现象：实际输送量与设定值偏差＞±1%（如设定500L，实际490L）。

- 成因分析：

  - 单向阀磨损：计量泵进出口单向阀阀芯（PTFE材质）磨损（密封面划痕＞0.02mm），导致回流量增加，容积效率从98%降至90%以下。

  - 液压油污染：柱塞式计量泵液压油混入树脂杂质，导致流量调节精度下降（调节误差＞±2%）。

  - 电机转速不稳：变频器受电磁干扰（接地不良），输出频率波动±1Hz，导致泵转速波动±2%。

4.4.2 管路堵塞（占比30%）

- 现象：出料流量从20L/min降至5L/min以下，管路压力表显示压力＞1MPa（正常0.3MPa）。

- 成因分析：

  - 树脂固化残留：浇注后未及时清洗管路，残留树脂在常温下固化（尤其冬季环境温度＜15℃时，固化时间缩短至2小时）。

  - 填料沉降：硅微粉在水平管路中静置超过30分钟，形成沉降层（堆积高度＞管径1/3），缩小流通面积。

  - 阀门故障：气动球阀阀芯被异物卡住（如金属杂质），阀门开度仅能达到30%，流量受限。

五、故障诊断方法与处理对策

5.1 故障诊断技术与工具

5.1.1 真空泄漏检测

- 肥皂水涂抹法：对法兰接口、阀门、罐门密封面等可疑点涂抹肥皂水（浓度5%），观察是否产生气泡（气泡直径＞1mm即为泄漏点），适用于粗定位。

- 氦质谱检漏：将氦气充入罐内（压力0.05MPa），使用氦质谱检漏仪（最小可检漏率5×10⁻¹²Pa·m³/s）在外部扫描，泄漏率＞0.5Pa·m³/s时需修复。

- 保压测试：关闭所有阀门，抽真空至-0.095MPa后关闭真空泵，记录30分钟压力回升值（≤5kPa为合格），回升值＞5kPa时判定存在泄漏。

5.1.2 温度场检测

- 红外热像仪扫描：使用红外热像仪（分辨率640×512，测温范围-20~300℃）拍摄罐体外壁温度分布，正常情况下温差应≤5℃，局部低温区提示加热管损坏或导热不良。

- 多点测温法：在罐内不同高度（顶部、中部、底部）插入便携式温度计（精度±0.5℃），对比PLC显示温度，偏差＞3℃时校准传感器或检查测温回路。

5.1.3 机械故障诊断

- 振动分析：使用振动分析仪（频率范围10-1000Hz）测量搅拌轴轴承座振动，正常振幅≤0.05mm/s，若出现1倍频（与转速同步）振动幅值＞0.1mm/s，提示轴系失衡；2倍频幅值异常提示不对中。

- 电机电流监测：通过钳形电流表测量搅拌电机运行电流，空载电流应为额定电流的30%-50%（如4kW电机空载电流1.5-2.5A），满载电流接近额定值（8.5A），电流异常升高提示机械卡滞。

5.2 典型故障处理流程与操作

5.2.1 真空度不足故障处理

- 故障定位：

  - 检查真空泵油位及油色，若油位低于1/2或油色乳化（呈乳白色），判定为真空泵油问题。

  - 关闭真空泵，保压测试30分钟，压力回升＞5kPa则进行泄漏检测。

- 处理操作：

  - 更换真空泵油：放出旧油，用专用清洗剂（如煤油）冲洗泵体，加入新油（型号N68真空泵油）至油窗2/3处，运行30分钟后再次更换（首次换油清除残留杂质）。

  - 修复泄漏点：拆卸法兰，更换氟橡胶密封圈（压缩量30%），螺栓对角均匀紧固（扭矩25-30N·m）；罐门密封面用800目砂纸打磨，去除划痕。

- 验证效果：重新抽真空，30分钟内达到-0.095MPa，保压测试30分钟压力回升≤3kPa。

5.2.2 搅拌轴卡滞故障处理

- 故障定位：

  - 断电后手动盘车，若无法转动，判定为物料堵塞或轴承卡滞；若能转动但阻力大，检查减速机及电机。

  - 拆卸轴端盖，检查机械密封是否损坏（有无树脂泄漏痕迹）。

- 处理操作：

  - 清理物料堵塞：拆卸搅拌桨，用专用溶剂（丙酮）浸泡轴封处固化树脂，待软化后用铜棒轻轻敲击，去除结晶层；用压缩空气吹扫罐底残留物料。

  - 更换轴承：拆卸减速机输出轴联轴器，取出搅拌轴，更换轴承（型号6310，加注锂基脂2号，填充量1/3-1/2轴承空间），测量轴系同心度≤0.1mm/m。

- 验证效果：空载运行搅拌系统，电流≤2A，振动幅值≤0.05mm/s，运行30分钟无异常噪音。

5.2.3 管路堵塞故障处理

- 故障定位：

  - 分段关闭管路阀门，通过压力表判断堵塞位置（如阀门前压力高、阀门后压力低，提示阀门堵塞）。

  - 冬季环境温度＜15℃时，重点检查水平管路及阀门死角。

- 处理操作：

  - 加热疏通：用热风枪（温度150℃）沿管路均匀加热，配合木锤轻敲管壁，使固化树脂软化；拆卸堵塞阀门，用专用通条（直径比管径小5mm）清理阀芯。

  - 化学清洗：将管路两端封堵，注入丙酮（淹没堵塞段），浸泡2小时后用氮气（0.4MPa）吹扫，重复2-3次。

- 验证效果：恢复管路连接，启动输送系统，流量恢复至20L/min，压力稳定在0.3MPa。

5.3 预防性维护与周期管理

5.3.1 日常维护（每班）

- 班前检查：

  - 真空系统：真空泵油位、油色（透明无乳化），油雾器油量（≥1/2）。

  - 加热系统：温控仪表显示正常，加热指示灯无闪烁。

  - 搅拌系统：手动盘车灵活，无异常声响。

- 班中巡检：

  - 每小时记录温度、真空度、压力参数，偏差超限时及时调整。

  - 监听设备运行声音，振动、温度异常时停机检查。

- 班后清理：

  - 清空料罐残留物料，用丙酮清洗罐壁及搅拌桨。

  - 关闭电源、气源，清理作业现场。

5.3.2 定期维护

- 每周维护：

  - 检查密封件：罐门密封圈压缩量（≥25%），真空接口垫片无裂纹。

  - 校准传感器：用标准温度计校准PT100（误差≤±0.5℃），压力变送器用标准压力源校准（误差≤±0.25%FS）。

- 每月维护：

  - 搅拌系统：检查减速机润滑油位（型号N220齿轮油），不足时补充；轴承座加注润滑脂（锂基脂2号）。

  - 加热系统：电加热板绝缘电阻测试（≥100MΩ），清理加热管表面积尘。

- 季度维护：

  - 真空系统：更换真空泵油及过滤器滤芯，检查泵体密封件。

  - 阀门系统：拆卸气动球阀，清洗阀芯，涂抹硅基润滑脂（耐温-40~200℃）。

5.3.3 年度大修

- 机械部分：

  - 罐体：内窥镜检查内壁腐蚀情况，锈蚀深度＞0.5mm时进行补焊；水煮清洗（80℃热水循环2小时）去除残留树脂。

  - 搅拌轴：检测轴径磨损量（≤0.2mm），更换机械密封及轴承。

- 电气部分：

  - PLC系统：备份程序，检查I/O模块指示灯，更换老化接线端子（使用5年以上）。

  - 执行机构：电机绝缘测试（≥1MΩ），变频器参数备份与校准。

- 备件更换：按周期更换易损件（密封圈、加热管、单向阀阀芯），确保备件库存充足（如氟橡胶密封圈5套/台）。

附录

A. 料罐系统技术参数总表

| 参数名称 | 树脂预混料罐（1000L） | 固化剂预混料罐（300L） | 终混罐（1500L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 | -0.1~0.6MPa | -0.1~0.4MPa | -0.1~0.6MPa |
| 材质 | 不锈钢304（内层） | 不锈钢316（内层） | 不锈钢304（内层） |
| 加热功率 | 9kW（电加热） | 6kW（油加热） | 12kW（电加热） |
| 搅拌转速范围 | 10-40rpm | 20-50rpm | 10-30rpm（外层） |
| 真空度 | ≤50Pa | ≤100Pa | ≤10Pa |
| 温控精度 | ±2℃ | ±3℃ | ±2℃ |
| 搅拌电机功率 | 4kW | 1.5kW | 5.5kW（外层） |
| 外形尺寸（直径×高） | φ1200×2500mm | φ800×1800mm | φ1500×3000mm |

B. 常见故障排查决策树

真空度不足

→ 检查真空泵运行？

→ 是→测油位/油色→油位低/乳化→更换真空泵油

→ 否→检查管路阀门→阀门未关严→手动关闭并紧固

→ 否→保压测试→压力回升快→泄漏检测→修复泄漏点

温度超温

→ 检查加热指示灯？

→ 亮→测传感器实际温度→显示温度＞实际温度→校准传感器

→ 亮→传感器正常→检查SSR→触点粘连→更换SSR

→ 不亮→检查温控仪表→无输出→检查PLC程序

搅拌电流过大

→ 空载电流正常？

→ 是→负载状态→检查物料粘度→粘度过高→提高加热温度

→ 否→断电盘车→卡滞→拆卸清理物料/更换轴承

→ 否→盘车正常→检查电机→轴承磨损→更换电机轴承

C. 易损件与备件规格清单

| 备件名称 | 型号规格 | 材质 | 更换周期 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐门密封圈 | φ1200×10mm（截面） | 氟橡胶 | 6个月 | 2 |
| 真空接口垫片 | KF50，厚度5mm | 丁腈橡胶 | 3个月 | 5 |
| 机械密封 | 212型，轴径50mm | 碳化硅/石墨 | 10000小时 | 1 |
| 加热管 | 220V，1.5kW | 不锈钢304 | 8000小时 | 6 |
| 搅拌轴承 | 6310，C3游隙 | 轴承钢 | 2000小时 | 2 |
| 气动球阀阀芯 | DN50，Q641F-16P | PTFE | 1年 | 3 |
| PT100传感器 | WZP-PT100，A级精度 | 不锈钢316 | 2年 | 3 |
| 真空泵油 | N68 | 矿物油 | 200小时 | 5L/桶 |