干变浇注车间真空浇注设备技术手册

一、设备概述与技术背景

1. 干变浇注工艺及真空浇注设备作用

干式变压器环氧树脂真空浇注是保障产品绝缘性能的核心工艺，其流程可分为预处理、模具装配、真空浇注、梯度固化及后处理五个关键环节。预处理阶段对绕组进行清洁干燥，去除表面油污与湿气；模具装配将绕组固定于金属模具内，确保浇注型腔密封；真空浇注通过真空-压力复合工艺实现环氧树脂对绕组的均匀填充；梯度固化采用阶梯升温（如90-110℃分段加热）促进树脂交联反应；后处理包括脱模、机械加工及电气性能测试（局部放电量≤10pC、介损因数≤0.5%）。

真空浇注设备在工艺中承担三大核心作用：一是通过高精度真空系统去除树脂中的微气泡（直径≤50μm），避免局部放电隐患；二是实现树脂与固化剂的精准计量混合（配比误差≤±1%），保障固化反应均匀性；三是通过温度-压力协同控制，确保环氧树脂充分渗透绕组间隙（填充率≥99.5%）。设备运行直接影响产品绝缘强度（≥35kV/mm）、局放水平及寿命（设计寿命≥30年），是干式变压器制造的关键设备集群。

2. 真空浇注设备分类与技术特点

真空浇注设备按结构形式可分为固定式与移动式两类。固定式设备集成真空-压力浇注罐、混料系统及控制系统于一体，适合大批量标准化生产，具有自动化程度高（全自动生产周期≤4小时/台）、工艺参数稳定（温度控制精度±1℃）的特点；移动式设备将浇注单元设计为可移动模块，适应多品种小批量生产，但其真空度控制精度略低（±50Pa），需人工辅助对接模具。

非填料型真空浇注设备（本手册聚焦类型）针对无填料环氧树脂体系优化设计，具有以下技术特点：一是取消填料系统（解袋箱、螺旋输送器等），简化物料管路（减少30%阀门与接口）；二是强化脱气功能，薄膜脱气装置真空度达50Pa（填料型通常为100Pa），确保无填料树脂低粘度特性（500-1000mPa·s@60℃）下的气泡去除效率；三是计量系统采用高精度螺杆泵（树脂）与齿轮泵（固化剂）组合，流量控制精度达±0.5%（填料型为±1%），避免填料对计量部件的磨损。主要技术参数范围如下：

| 技术参数 | 非填料型设备范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作真空度 | 50-300Pa | 脱气阶段50Pa，浇注阶段300Pa |
| 工作压力 | 0.2-0.4MPa | 加压浸渍阶段 |
| 温度控制范围 | 0-150℃ | 混料罐60-80℃，浇注罐70-85℃ |
| 计量精度 | ±0.5% | 基于电子秤反馈修正 |
| 单次最大浇注量 | 50-500L | 按模具型腔容积配置 |

二、设备结构组成与功能

1. 真空-压力浇注罐系统

结构组成：真空-压力浇注罐为双层圆柱形容器（直径Φ2400-3000mm，长度3000-6000mm），外层为Q345R压力容器钢（厚度16-20mm），内层敷设310S不锈钢（耐温≥1000℃），夹层填充硅酸铝保温棉（导热系数≤0.1W/m·K）。罐体外表面分布模块化电加热板（功率密度2W/cm²），沿轴向分3段独立控制。罐门采用侧面旋转开启式结构（电动液压驱动），密封面镶嵌丁腈橡胶密封圈（邵氏硬度70±5），配备4组径向卡扣式锁紧装置（预紧力≥50kN）。

内部核心组件包括：①浇注分配管（Φ50mm不锈钢管，周向均布8个Φ8mm喷嘴，可360°旋转调节）；②热风循环系统（罐尾部安装轴流风机，风量1500m³/h，配合导流板实现气流均匀分布）；③可移动模具台车（承重≥5t，轨道轮采用耐磨铸铁，运行平稳性≤0.5mm/m）；④观察窗（直径300mm，双层石英玻璃，内置LED防爆照明）。

功能实现：通过真空泵组将罐内抽至300Pa真空度，排除模具型腔空气；环氧树脂经分配管注入模具后，通入0.4MPa压缩空气（洁净度Class 8）加压，使物料渗透绕组间隙；加热板与热风循环系统协同作用，确保罐内温度均匀性±1℃（测温铂电阻布置于上中下3点），满足梯度固化工艺要求。罐门密封通过卡扣预紧与密封圈压缩（压缩量3-5mm）实现，泄漏率≤1330Pa·L/s（行业标准≤2000Pa·L/s）。

2. 混料系统

结构组成：混料系统包含预混料罐（有效容积500L）与最终混料罐（有效容积300L），均采用双层SUS304不锈钢罐体（内层厚度8mm，外层厚度5mm），夹层通导热油加热（油温≤150℃）。

预混料罐集成薄膜脱气装置：顶部安装螺旋提料器（转速60r/min，提升量500L/h），物料经提料器送至脱气伞（直径800mm，伞面倾角45°）顶部，沿伞面形成0.5mm厚薄膜流下，在真空度50Pa条件下脱除气泡。罐内配置锚式搅拌器（桨叶直径600mm，转速30-50r/min），搅拌轴采用机械密封（氟橡胶材质，密封面比压0.3MPa）。

最终混料罐配备高粘度搅拌系统：锚式桨叶（带刮壁功能）与分散盘组合，转速0-100r/min可调，确保树脂与固化剂混合均匀度≥95%（通过取样检测固化度差≤2%验证）。罐底设出料口（Φ80mm，配气动球阀），连接至浇注泵（螺杆泵，流量0-200L/min）。

功能实现：树脂与固化剂按比例（如100:30）分别进入预混罐，在搅拌与加热（60-80℃）条件下初步混合并脱气；脱气后物料经输送泵进入最终混料罐，通过高速搅拌（80r/min）实现分子级混合；非填料工艺下，取消填料系统相关管路（解袋箱、螺旋输送机等），物料直接通过简化管路输送，减少流动阻力与残留量（≤5L/批次）。

3. 真空系统

结构组成：真空系统采用“罗茨泵+机械泵”二级串联配置（德国莱宝SV630+WAU2001型号），抽气速率达630m³/h（空载极限真空度20Pa）。真空管路采用Φ100mm不锈钢管（壁厚3mm），法兰连接（采用丁腈橡胶垫片），设置真空蝶阀（气动驱动，响应时间≤2s）控制通断。

关键部件包括：①冷凝过滤器（壳程通冷却水，管程走真空排气，降温至40℃以下），过滤精度1μm，拦截树脂蒸汽与杂质；②真空测量仪（皮拉尼+热偶复合规，量程10⁻³-10⁵Pa，精度±5%FS），安装于浇注罐与混料罐真空口；③压力传感器（0-1MPa，4-20mA输出），监测罐内压力变化。

功能实现：系统按工艺阶段分级控制真空度：脱气阶段（预混罐）启动机械泵+罗茨泵，维持50Pa真空度（抽气时间≤30min）；浇注阶段（浇注罐）仅启动机械泵，控制真空度300Pa（避免低真空度导致树脂飞溅）；保压阶段关闭真空阀，监测30min内压降≤10Pa（验证系统密封性）。冷凝过滤器通过降温使树脂蒸汽冷凝为液体回流，减少真空泵油污染（换油周期延长至800小时，常规为500小时）。

4. 加热系统

结构组成：加热系统由电加热单元、导热油循环系统及温度控制系统构成。电加热单元采用翅片式电加热器（总功率60kW，分3组控制），安装于导热油炉（有效容积500L）内；循环系统配置齿轮泵（流量50m³/h，扬程20m）与不锈钢管路（Φ50mm，保温层厚度50mm）；温度控制采用PID调节，测温元件为PT100铂电阻（精度Class A，三线制）。

加热对象包括：①预混/最终混料罐（罐壁夹层加热，温度60-80℃）；②浇注罐电加热板（直接加热，温度70-110℃）；③物料输送管路（伴热保温，温度50-70℃，防止树脂降温增粘）。

功能实现：通过导热油循环将热量传递至混料罐，维持物料温度稳定（±2℃），确保树脂粘度在500-1000mPa·s（工艺最佳区间）；浇注罐加热板直接辐射加热模具，配合热风循环使罐内温度均匀性≤±1℃；管路伴热通过温控器独立控制，避免物料在输送过程中因降温导致管路堵塞（树脂粘度随温度降低呈指数增长，25℃时粘度可达5000mPa·s以上）。

5. 控制系统与辅助装置

结构组成：控制系统采用西门子S7-1214C PLC（14DI/10DO/4AI/2AO），配置15寸触摸屏（昆仑通态TPC1561Hi），支持Profinet通信（传输速率100Mbps）。控制柜集成电源模块（24V DC，输出电流20A）、继电器模组（施耐德RXM系列）及安全联锁回路。

辅助装置包括：①电子秤计量系统（梅特勒-托利多IND560，精度±0.1kg，量程0-500kg），安装于预混罐底部；②模具台车（电动驱动，速度0-5m/min可调，定位精度±2mm）；③安全防护系统（急停按钮、光栅传感器、罐门限位开关）。

功能实现：PLC通过传感器采集温度、压力、液位等参数，按预设逻辑控制阀门、泵、加热等执行元件动作，实现全自动生产（从配料到浇注完成无人干预）。人机界面可实时显示工艺流程（分屏显示混料、浇注、固化状态）、趋势曲线（温度/真空度曲线记录3个月）及报警信息（声光报警+历史记录）。非填料工艺下，控制系统屏蔽填料相关控制逻辑，简化操作界面（减少20%操作按钮），降低误操作风险。

三、机械工作原理

1. 环氧树脂脱气原理

环氧树脂脱气是消除绝缘缺陷的关键环节，其核心原理是利用真空环境降低气体分压，促进物料中气泡逸出。预混料罐的薄膜脱气装置通过“薄膜形成-真空脱气”两步实现高效脱气：

第一步，螺旋提料器将物料（粘度600mPa·s@70℃）提升至脱气伞顶部，物料沿伞面（倾角45°）均匀分布并形成0.5mm厚薄膜，比表面积较传统搅拌脱气增大10倍（从0.5m²/m³增至5m²/m³），气泡扩散路径缩短至0.25mm（传统搅拌脱气气泡需扩散10mm以上）。

第二步，在50Pa真空度下（气体分压仅为大气压的0.05%），物料中溶解的气体（主要为空气、水汽）迅速膨胀逸出，气泡上升速度遵循斯托克斯定律（v=2r²(ρ₁-ρ₂)g/(9μ)），0.1mm直径气泡在600mPa·s粘度下上升速度达0.5mm/s，30分钟内可完全脱出。脱气后的物料气泡含量≤0.1%（通过超声检测验证，无直径＞50μm气泡），满足局放≤10pC的绝缘要求。

2. 计量与混合原理

计量精度直接影响环氧树脂固化反应均匀性，系统采用“电子秤+计量泵”双闭环控制：

计量阶段，电子秤（精度±0.1kg）实时监测预混罐物料重量，PLC根据设定配比（如树脂100kg、固化剂30kg）控制计量泵（树脂用螺杆泵，固化剂用齿轮泵）转速。当实际重量接近设定值时，泵速自动降低（从100%降至10%），通过脉冲式补料消除过冲（计量误差≤±0.5kg）。

混合阶段，预混罐锚式搅拌器（转速30r/min）实现初步混合（均匀度60%），物料进入最终混料罐后，通过“锚式搅拌+分散盘”组合装置完成深度混合：锚式桨叶（转速50r/min）推动整体流动，避免死角；分散盘（转速100r/min，线速度15m/s）产生强剪切力，将固化剂液滴破碎至10μm以下（通过显微镜观察验证），确保混合均匀度≥95%。静态混合器（内置螺旋元件，长径比10:1）进一步强化混合效果，物料经10次分割-重组后，固化度差≤2%（取样检测不同位置固化度）。

3. 真空-压力浇注工艺原理

真空-压力浇注是保障绕组绝缘填充率的核心工艺，分四阶段协同作用：

真空排气阶段：模具台车进入浇注罐后，关闭罐门并抽真空至300Pa（抽气时间约15分钟），排除模具型腔与绕组间隙空气（避免气泡裹入）。此时，罐内热电偶监测温度（70℃），确保模具预热充分（绕组温度≥60℃，防止物料降温增粘）。

物料填充阶段：环氧树脂经分配管（喷嘴距模具入口200mm）注入模具，流量控制20-50L/min（根据模具容积调整）。真空环境下，物料依靠重力与罐内负压（300Pa）快速填充型腔，流动前沿速度达50mm/s（通过观察窗目视监测），避免流道堵塞（非填料工艺无颗粒杂质，流动阻力降低30%）。

加压浸渍阶段：填充完成后，关闭真空阀，通入压缩空气至0.4MPa（升压速率0.1MPa/min），在压力作用下，物料进一步渗透绕组间隙（填充率≥99.5%）。压力保持时间根据产品厚度设定（如10kV产品保压2小时，35kV产品保压3小时），确保无收缩缺陷（通过超声探伤验证，无空洞缺陷）。

泄压固化阶段：保压结束后，缓慢泄压（速率0.05MPa/min）至常压，启动加热系统按梯度升温曲线（90℃/3h→110℃/5h）固化，固化度达90%以上（DSC检测玻璃化转变温度Tg≥120℃）后，冷却至60℃出炉。

4. 动力部件运行特性

动力部件的选型与运行特性匹配是设备稳定运行的基础：

真空泵组：罗茨泵（SV630）在100-1000Pa区间抽速稳定（630m³/h），机械泵（WAU2001）在大气至100Pa区间高效工作，二者串联实现宽范围真空度控制（50-10⁵Pa）。泵组运行时，油温控制在40-60℃（通过水冷系统调节），避免油粘度下降导致密封性能降低（粘度≤200cSt@40℃）。

搅拌电机：预混罐搅拌电机（西门子1LE0001，功率4kW）输出扭矩150N·m，匹配锚式桨叶（搅拌阻力矩≤120N·m），确保物料在高粘度（1000mPa·s）下仍能均匀搅拌。电机采用变频调速（0-50Hz），启动时频率从5Hz逐渐升高（30秒内达50Hz），避免启动电流过大（堵转电流≤40A）。

计量泵：树脂螺杆泵（莫诺C230，定子材质丁腈橡胶）流量与转速线性相关（0-200L/min对应0-50Hz），压力脉动≤5%（通过出口缓冲罐吸收）；固化剂齿轮泵（东正G300，齿轮模数3）计量精度±0.5%，适合低粘度流体（固化剂粘度200mPa·s@60℃）输送。二者通过PLC协调控制，确保配比误差≤±1%（如设定100:30，实际100:29.7-30.3）。

四、控制系统原理

1. 控制系统组成

控制系统采用“PLC+人机界面+传感器网络”三层架构，实现全流程自动化控制：

硬件组成：核心控制器为西门子S7-1214C DC/DC/DC（14输入/10输出，支持2路高速计数），扩展模拟量模块SM 1234（4AI/2AO，16位分辨率）采集温度、压力信号。人机界面采用15寸触摸屏，内置实时数据库（存储容量8GB），支持USB数据导出。电源系统配置UPS（山特C1K，续航30分钟），防止停电导致程序丢失。

软件架构：采用STEP 7 Basic V13编程，程序结构分主程序（OB1）与功能块（FB）：主程序负责初始化与循环调度；功能块按工艺模块划分（FB10混料控制、FB20浇注控制等），包含独立逻辑与参数。HMI画面采用WinCC Flexible设计，包含主控界面（显示整体状态）、参数设置界面（修改温度/真空度等）、报警界面（显示当前/历史报警）及趋势界面（温度/压力曲线）。

通信网络：PLC通过Profinet与触摸屏、变频器（西门子G120）、智能仪表（真空计、电子秤）通信，传输速率100Mbps，数据更新周期≤100ms。传感器信号通过屏蔽双绞线（RVVP 2×0.75mm²）传输，接地电阻≤4Ω，避免电磁干扰（模拟量信号噪声≤5mV）。

2. 传感器网络与信号处理

传感器网络覆盖关键工艺参数监测点，确保过程可控：

温度监测：罐内温度采用PT100铂电阻（Class A，精度±0.15℃@0-150℃），三点布置（上中下）；加热板温度用K型热电偶（测量范围0-400℃）；导热油温度用热电阻（安装于循环管路）。信号经模拟量模块（SM 1234）转换为数字量（16位AD转换），PLC通过软件滤波（滑动平均10次）消除干扰，温度控制精度达±1℃。

真空度监测：预混罐与浇注罐分别安装真空计（皮拉尼+热偶复合规），测量范围10⁻³-10⁵Pa。信号通过RS485接口（Modbus RTU协议）传输至PLC，采样周期100ms。当真空度偏离设定值±50Pa时，PLC调节真空阀开度（PID调节，比例系数Kp=2.0，积分时间Ti=100s），维持稳定。

计量与液位：电子秤通过称重传感器（梅特勒-托利多MT1260，灵敏度2mV/V）采集重量信号，经仪表转换为4-20mA电流信号（0-500kg对应4-20mA）；混料罐液位用投入式液位计（量程0-2m，精度±1mm）监测，防止溢出或空转。信号经隔离器（魏德米勒WPI-2000）接入PLC，确保安全性（隔离电压2500V AC）。

安全信号：急停按钮（常闭触点）、罐门限位开关（NPN型接近开关）、光栅传感器（Omron F3SJ系列）接入安全继电器（施耐德XPS-AC5121），构成独立安全回路，响应时间≤10ms，优先级别高于PLC控制逻辑。

3. 自动控制逻辑

控制系统按工艺阶段顺序执行，各阶段逻辑独立且关联：

配料阶段：操作员在HMI输入配方（树脂量、固化剂量、温度），PLC启动计量泵：①树脂泵启动，电子秤重量达到设定值90%时减速（从50Hz降至10Hz），达到设定值后停泵；②固化剂泵按相同逻辑启动，完成配比计量。配料完成后，PLC自动开启搅拌器（预混罐30r/min，最终混料罐80r/min），同时启动加热（目标温度60-80℃，PID调节）。

脱气阶段：预混罐搅拌10分钟后，PLC开启真空阀与真空泵，将罐内抽至50Pa真空度（抽气时间约30分钟）。脱气过程中，螺旋提料器间歇运行（每5分钟启动1分钟），确保物料形成薄膜脱气。若真空度30分钟未达设定值，触发“脱气超时”报警（声光报警+HMI提示）。

浇注阶段：模具台车到位并确认罐门关闭后，PLC启动浇注罐真空泵（目标真空度300Pa），同时将最终混料罐物料通过浇注泵注入模具（流量50-100L/min，根据模具容积设定）。浇注完成后，关闭真空阀，开启进气阀通入压缩空气至0.4MPa（升压速率0.1MPa/min），保压时间按产品规格设定（10kV产品2小时，35kV产品3小时）。

固化阶段：保压结束后，PLC启动加热系统，按梯度升温曲线控制罐内温度：第一阶段90℃保温3小时（促进凝胶），第二阶段110℃保温5小时（促进固化），升温速率控制2℃/min（避免内应力）。固化完成后，自然冷却至60℃以下，开启罐门，台车移出，完成一个生产周期。

4. 安全联锁保护机制

安全联锁采用“硬接线+软件逻辑”双重保护，确保设备与人员安全：

设备级联锁：罐门未关闭（限位开关未触发）时，禁止启动真空泵（真空阀保持关闭）；台车未到位（定位开关未触发）时，罐门无法关闭（液压系统锁定）；加热系统未启动时，搅拌器禁止高速运行（转速限制≤30r/min）。

工艺级联锁：预混罐真空度未达50Pa时，禁止向最终混料罐输送物料；浇注罐真空度＞500Pa时，禁止启动浇注泵；加热温度超设定值10℃时（如设定80℃，实测90℃），立即切断加热电源并启动冷却风机。

安全级联锁：急停按钮被按下时，所有电机、泵、加热立即断电（通过安全继电器直接切断主回路），真空阀打开卸压，进气阀打开通入大气；罐内压力＞0.5MPa（超压125%）时，安全阀（起跳压力0.55MPa）自动泄压，同时PLC切断进气阀；可燃气体浓度≥25%LEL（检测树脂蒸汽）时，启动排风系统并停机。

联锁响应时间：硬接线联锁≤100ms（如急停），软件联锁≤500ms（如超温）。所有联锁动作均记录至HMI报警日志（包含时间、原因、处理建议），便于追溯分析。

五、常见故障类型与成因分析

1. 真空系统故障

真空度不达标（表现：空载极限真空度＞200Pa，保压30分钟压降＞50Pa）：

- 系统泄漏：罐门密封圈老化（使用超过12个月，邵氏硬度降至60以下），压缩量不足（＜3mm）；法兰连接螺栓松动（扭矩下降≥20%，如M16螺栓标准扭矩45N·m，实测35N·m）；热电偶/观察窗安装孔密封不良（未打AB胶或胶层开裂）。

- 真空泵故障：泵油污染（颜色发黑，酸值＞0.5mgKOH/g）或油位过低（低于油镜1/2）；罗茨泵叶轮磨损（间隙＞0.2mm，导致抽速下降30%）；机械泵排气阀片破损（无法形成有效真空）。

- 过滤器堵塞：冷凝过滤器滤芯（精度1μm）堵塞（树脂蒸汽凝结物厚度＞1mm），导致阻力损失＞500Pa（正常＜200Pa）。

抽气时间延长（表现：从大气压抽至300Pa耗时＞30分钟，标准≤20分钟）：

- 阀门未全开：真空蝶阀卡涩（阀杆积碳厚度＞0.2mm），开度＜85%；气动阀气源压力不足（＜0.4MPa，无法完全打开）。

- 泵组配置不当：机械泵性能下降（抽速从200m³/h降至150m³/h）；未按“先开机械泵，后开罗茨泵”顺序启动（导致罗茨泵过载）。

2. 加热系统故障

温度控制超差（表现：设定80℃，实测75-85℃，波动＞±5℃）：

- 传感器故障：铂电阻接线错误（三线制接为二线制，引入误差±10℃）；探头结垢（厚度＞0.5mm，响应延迟＞30秒）；热电偶补偿导线接反（温度显示偏低50℃）。

- 加热元件损坏：电加热板内部镍铬丝断裂（功率衰减＞20%，如单块2kW加热板实测1.5kW）；固态继电器（SSR）击穿（持续加热，温度失控）或触点粘连（无法切断电源）。

- 热传递不良：导热油老化（粘度＞300cSt@40℃，循环流量下降20%）；加热管路堵塞（铁锈或杂质堆积，流通面积减少30%）；罐内热风循环风机故障（风量从1500m³/h降至800m³/h，温度均匀性±8℃）。

升温缓慢（表现：从室温升至80℃耗时＞60分钟，标准≤40分钟）：

- 加热功率不足：多块加热板失效（如6块坏2块，总功率从12kW降至8kW）；供电电压偏低（＜380V，实际340V，功率下降15%）。

- 保温不良：罐体保温层破损（硅酸铝棉受潮，导热系数＞0.2W/m·K）；罐门密封圈老化（散热损失增加50%）。

3. 控制系统故障

PLC程序中断（表现：触摸屏显示“通信中断”，设备无动作）：

- 硬件故障：CPU模块电源指示灯熄灭（24V电源故障，如电源模块输出电压18V）；数字量输入模块（DI）光电耦合器失效（因粉尘侵入，输入点无响应）；存储卡（MMC）损坏（程序无法加载）。

- 软件故障：程序逻辑错误（如死循环导致看门狗超时）；固件版本不兼容（PLC固件V4.1，HMI固件V3.0）；参数设置错误（如定时器设定值为0，导致程序跳过关键步骤）。

传感器数据漂移（表现：真空度显示-100Pa，实际-300Pa；温度显示70℃，实际80℃）：

- 真空计故障：规管污染（树脂蒸汽沉积，灵敏度下降50%）；电缆屏蔽不良（引入干扰信号±50Pa）。

- 温度传感器故障：铂电阻热电阻值漂移（0℃时电阻105Ω，标准100Ω）；接线端子氧化（接触电阻＞10Ω，导致信号衰减）。

- 电子秤故障：称重传感器零点漂移（空罐显示5kg，标准0kg）；秤体水平失调（四角重量差＞1kg，导致计量误差）。

执行器失灵（表现：气动阀不动作，搅拌电机不启动）：

- 气动阀故障：气源压力不足（＜0.4MPa，无法推动阀杆）；电磁阀线圈烧毁（电阻从40Ω变为∞）；阀杆积碳（动作死区达15%，无法全开/全关）。

- 电机故障：搅拌电机轴承缺油（运行噪音＞85dB，电流从10A升至15A）；变频器过载（参数设置错误，过载保护值设为10A，实际运行12A）。

4. 机械部件故障

模具台车卡滞（表现：台车无法移动或移动异响，定位精度＞±5mm）：

- 轨道问题：轨道变形（直线度误差＞1mm/m）；轨道积尘（厚度＞5mm，摩擦阻力增加）；车轮轴承磨损（游隙＞0.2mm，运行振动＞0.1mm）。

- 驱动系统故障：减速箱缺油（齿轮磨损，啮合间隙＞0.5mm）；链条张紧度不足（下垂量＞20mm，传动异响）；电机编码器故障（速度反馈丢失，无法闭环控制）。

搅拌装置异响（表现：运行噪音＞85dB，伴随异常振动）：

- 机械密封失效：密封面磨损，泄漏量＞5mL/h（树脂污染轴承）；弹簧预紧力不足（比压＜0.2MPa，密封失效）。

- 叶轮不平衡：桨叶粘料不均（重量差＞0.5kg，导致动平衡破坏）；搅拌轴弯曲（径向跳动＞0.1mm/m，轴承异响）。

管路堵塞/破裂：

- 堵塞：树脂在管路内固化（温度＜40℃停留＞30分钟，形成硬块）；阀门未全开（残留物料堆积，流通面积减少50%）。

- 破裂：真空管路振动疲劳（振幅＞0.1mm，弯头处裂纹长度＞50mm）；管路支撑不足（跨度＞3m未设支架，挠度＞5mm）。

六、故障诊断与维护对策

1. 故障诊断技术方法

在线监测技术：

- 振动监测：风机/电机轴承座安装振动传感器（加速度型，量程0-50g），实时监测振动速度（标准≤8mm/s）。当100-500Hz频段出现峰值（如轴承故障特征频率），提前48小时预警（如某案例中振动值从6mm/s升至12mm/s，解体发现轴承滚道剥落）。

- 温度监测：加热板、电机等关键部件粘贴无线温度传感器（ZigBee协议，精度±0.5℃），通过网关上传数据。当温度异常升高（如电机轴承温度从60℃升至85℃），触发预警（可能因缺油导致）。

- 真空度趋势分析：HMI记录真空度曲线，正常曲线为“快速下降→平稳保压”；若出现“下降缓慢”（斜率＜-50Pa/min），提示泄漏或泵故障；“保压阶段波动大”（±30Pa），提示阀门内漏。

离线检测技术：

- 密封性测试：真空系统保压测试（关闭所有阀门，抽至100Pa后关闭真空泵，30分钟压降≤10Pa为合格）；泄漏点定位采用氦质谱检漏仪（灵敏度10⁻⁹Pa·m³/s），或肥皂水涂抹法（观察气泡产生位置）。

- 传感器校准：温度传感器用恒温槽校准（设定80℃，实测79.5-80.5℃为合格）；真空计用标准真空规管比对（误差≤±5%FS）；电子秤用标准砝码校准（50kg砝码显示49.8-50.2kg为合格）。

- 机械间隙测量：搅拌轴径向间隙用百分表测量（标准≤0.1mm，超标需更换轴承）；叶轮与罐壁间隙（标准3-5mm，过小导致刮壁，过大导致搅拌不均）。

故障定位流程：

- 数据追溯：通过HMI调取故障时段趋势曲线（如真空度不达标时，查看是否伴随真空泵电流下降）；

- 逻辑排查：按“电源→控制→执行”顺序检查：电源（电压380V±5%）→PLC输出信号（24V DC）→执行器（阀门/电机动作）；

- 物理验证：现场检查部件状态（如阀门开度、叶轮积料、管路堵塞），通过替换法确认故障点（如怀疑传感器故障，更换备用传感器测试）。

2. 预防性维护计划

日常巡检（每班1次，30分钟/次）：

- 设备状态检查：风机/电机无异响（噪音≤80dB），轴承温度≤60℃；阀门指示正常（全开/全关位置正确）；管路无泄漏（法兰连接处无油污）。

- 参数记录：记录真空度（脱气50Pa±10Pa，浇注300Pa±20Pa）、温度（混料罐70℃±2℃）、压力（加压0.4MPa±0.02MPa）；填写《设备运行日志》，异常参数标红。

- 安全检查：急停按钮功能正常（按下后设备立即停机）；报警声光信号清晰（音量≥85dB，灯光闪烁频率1Hz）。

定期维护：

- 每周：清理冷凝过滤器滤芯（用压缩空气反吹，压力0.4MPa）；检查加热板连接螺栓（扭矩复紧至标准值，如M10螺栓25N·m）；添加搅拌轴轴承润滑脂（锂基脂，填充量1/3轴承腔）。

- 每月：校准温度传感器（误差超±2℃需更换）；测试真空系统保压性能（30分钟压降≤10Pa）；检查罐门密封圈压缩量（不足3mm时调整卡扣）。

- 每季度：更换真空泵油（N68号真空泵油，油位至油镜2/3处）；清洗预混罐脱气伞（去除树脂残留）；检查管路支撑（加固松动支架）。

- 每年：解体检查搅拌轴机械密封（更换磨损密封件）；测试安全联锁功能（模拟罐门未关启动真空，应禁止动作）；校验安全阀（起跳压力0.55MPa，回座压力0.5MPa）。

专项检修（根据运行时间/故障频次）：

- 3年：更换罐门密封圈（丁腈橡胶老化，弹性下降）；修复轨道变形（磨削加工，直线度误差≤0.5mm/m）。

- 5年：更换罗茨泵叶轮（间隙＞0.2mm时）；重新校准电子秤（传感器老化，精度下降）。

3. 应急处理方案

真空系统失效应急处理：

- 立即措施：停止浇注作业，打开真空罐进气阀（通入大气，避免负压损坏模具）；启动备用真空泵（若配备）维持基本真空（≥500Pa）。

- 故障排查：检查真空泵油位/油色（油位低则添加，油黑则更换）；用肥皂水检测法兰/阀门泄漏点（重点检查罐门密封圈）；若泵组异响，立即停机（可能因叶轮卡异物）。

- 临时运行：无备用泵时，手动控制缩短真空保持时间（如原30分钟减至20分钟），产品出炉后增加局放检测（确保≤10pC）。

加热系统失控应急处理：

- 超温保护：温度超设定值30℃时，PLC自动切断加热电源，启动冷却风机（罐内强制降温）。

- 手动干预：若自动保护失效，立即切断控制柜总电源，打开罐门通风（注意防烫伤）；用红外测温仪检测实际温度，确认降温至安全范围（＜60℃）。

- 故障修复：更换损坏加热板（用万用表测量电阻，断路则更换）；修复温控传感器（重新接线或更换探头）；检查SSR输出（击穿则更换继电器）。

停电应急处理：

- 停电瞬间：UPS维持控制系统供电30分钟，操作人员立即关闭浇注阀门（防止物料倒流），打开排气阀释放罐内压力（避免真空罐变形）。

- 恢复供电：按“先开控制柜电源→PLC初始化（5分钟）→启动真空泵（空载）→依次启动其他设备”顺序操作，各设备启动间隔≥2分钟（避免负荷过大）。

- 数据恢复：检查HMI数据记录，若程序丢失，通过MPI接口重新下载（需准备备份程序）。

4. 备品备件管理

关键备件清单（最小库存量）：

- 易损件：真空密封圈（TC40×5，3件/台）、机械密封（型号104，2套/罐）、加热管（220V/2kW，2根/台）、滤袋（1μm精度，10个/年）。

- 重要部件：PLC模块（CPU 1214C，1块；SM 1234，1块）、真空计规管（2支/台）、电子秤传感器（1个/台）、气动阀（DN100，2台/套）。

- 耗材：真空泵油（N68，50L/年）、润滑脂（锂基脂，10kg/年）、导热油（320号，100L/3年）。

入库与保管：

- 入库验收：备件到货后检查型号（如密封圈规格TC40×5）、外观（无裂纹/变形）及合格证；关键部件（如PLC模块）通电测试功能。

- 存储条件：密封圈避光存放（温度5-35℃，湿度≤60%），防止老化；精密部件（传感器）用防潮箱保存（湿度≤40%RH）；油品密封存储（避免水分混入）。

- 标识管理：备件挂标识卡（名称、规格、入库日期、最小库存），采用色标区分（红色-紧急备件，黄色-常用备件）。

领用与更换：

- 领用流程：填写《备件领用单》，注明设备编号、备件名称、更换原因；紧急情况可先领用，24小时内补手续。

- 更换记录：记录更换时间、备件序列号、更换人；旧件贴标签（注明“待修”或“报废”），待修件送修前检测故障原因。

- 寿命管理：建立备件更换台账，统计平均寿命（如密封圈6个月），到期前1个月申购（考虑采购周期，如进口真空泵叶片采购周期3个月）。

七、附录

1. 设备技术参数汇总表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空-压力浇注罐 | Φ2400×L6000mm | 工作真空度300Pa，压力0.4MPa，温度均匀性±1℃ | 双层不锈钢罐体，电动罐门 |
| 预混料罐 | 500L | 真空度50Pa，搅拌转速30-50r/min，加热温度60-80℃ | 带薄膜脱气装置 |
| 最终混料罐 | 300L | 搅拌转速0-100r/min，混合均匀度≥95% | 锚式桨叶+分散盘 |
| 真空泵组 | 罗茨泵SV630+机械泵WAU2001 | 抽速630m³/h，极限真空度20Pa | 配冷凝过滤器 |
| 电加热系统 | 总功率60kW | 加热板功率密度2W/cm²，控温精度±1℃ | 分3段独立控制 |
| PLC控制系统 | 西门子S7-1214C | 14DI/10DO，4AI/2AO，Profinet通信 | 带15寸触摸屏 |
| 电子秤 | 梅特勒-托利多IND560 | 量程0-500kg，精度±0.1kg | 安装于预混罐底部 |
| 模具台车 | 承重5t | 运行速度0-5m/min，定位精度±2mm | 电动驱动，带限位保护 |

2. 维护记录与故障报告模板

设备运行日志（模板）

| 日期 | 时间 | 罐内温度（℃） | 真空度（Pa） | 压力（MPa） | 设备状态 | 操作人 | 备注 |

|------------|--------|---------------|--------------|-------------|----------|--------|------------|

| 2025-01-01 | 08:00 | 75 | 300 | 0.4 | 正常 | 张三 | 10kV产品浇注 |

| 2025-01-01 | 16:00 | 80 | 290 | 0.39 | 正常 | 李四 | 35kV产品浇注 |

定期维护记录表（模板）

| 维护项目 | 周期 | 标准要求 | 实际检测值 | 处理措施 | 执行人 | 日期 |

|------------------|--------|---------------------------|------------|----------------|--------|------------|

| 真空泵油更换 | 500h | 油位至油镜2/3，油色清亮 | 符合 | 更换N68油50L | 王五 | 2025-01-05 |

| 温度传感器校准 | 每月 | 误差≤±2℃ | 78℃（设定80℃） | 重新校准 | 赵六 | 2025-01-10 |

故障诊断报告（模板）

| 故障现象 | 发生时间 | 诊断方法 | 根本原因 | 处理措施 | 处理人 | 日期 |

|------------------|------------|----------------|------------------------|----------------------|--------|------------|

| 真空度不达标 | 2025-01-15 | 氦质谱检漏 | 罐门密封圈压缩量不足 | 调整卡扣，压缩量至4mm | 钱七 | 2025-01-15 |

| 加热温度超差 | 2025-01-20 | 传感器校准 | 铂电阻接线错误（二线制） | 重新接线为三线制 | 孙八 | 2025-01-20 |

3. 关键部件安装与调试指南

真空密封圈更换

- 准备工具：内六角扳手（M8）、一字螺丝刀、新密封圈（TC40×5）、硅脂（食品级）。

- 拆卸步骤：断电并挂牌，松开罐门卡扣螺栓（周向12颗），取下旧密封圈，清理密封槽（去除树脂残留，用酒精擦拭）。

- 安装步骤：密封圈涂抹薄层硅脂（减少摩擦），嵌入密封槽（注意无扭曲），均匀拧紧卡扣螺栓（扭矩30N·m，对角顺序）。

- 验收标准：手动关闭罐门，启动真空泵抽至300Pa，保压30分钟压降≤10Pa。

搅拌轴机械密封更换

- 拆卸：排空罐内物料，拆除搅拌电机与联轴器，吊出搅拌轴，卸下机械密封压盖，取出旧密封件（注意静环/动环方向）。

- 安装：清洁轴套与密封腔，新密封件静环固定于压盖，动环套装于轴上（涂润滑油），调整弹簧压缩量（2-3mm），均匀拧紧压盖螺栓（扭矩15N·m）。

- 调试：手动盘车无卡滞，通入冷却水（流量10L/min），启动搅拌电机（空转30分钟），检查泄漏量≤1mL/h。

温度传感器安装

- 位置选择：罐内传感器安装于上中下三点（距罐壁200mm），避免靠近加热板（距离≥500mm）。

- 安装固定：螺纹接口（M27×2）缠绕生料带（3圈），拧紧至密封（扭矩25N·m），探头插入深度≥200mm。

- 接线调试：采用三线制接线（避免引线电阻误差），PLC程序中设置传感器类型（PT100）与量程（0-200℃），校准后误差≤±1℃。